附件6

交通运输部2022年度公路水路行业产品（高分子防水材料 遇水膨胀橡胶）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （m） | 抽样样本数（组） | 按标准GB/T 18173.3-2014判定 | 按实施细则注判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（组） | 不合格样本数（组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 北京市东六环（京哈高速至潞苑北大街）改造工程第5标段现场 | 1800 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 上安（北京）科技发展有限公司 | 中交隧道局工程有限公司 | 北京市东六环（京哈高速至潞苑北大街）改造工程第4标段仓库 | 1600 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1. | 安徽纵皖土工材料有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 四川省南潼高速公路龙凤山隧道 | 100 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1. | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌尉高速公路WYTJ-04标库房 | 625 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2. | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 新疆维吾尔自治区乌尉高速公路WYTJ-06标物料集中配送中心 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： GB/T 18173.3-2014《高分子防水材料 第3部分:遇水膨胀橡胶》； 《高分子防水材料 遇水膨胀橡胶产品质量行业监督抽查实施细则》。 |