附件1

2023年交通运输行业产品质量监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 路面标线涂料 | 抗压强度 色度性能(亮度因数、色品坐标) 预混玻璃珠含量 软化点 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | JT/T 280-2022《路面标线涂料》； 热熔型路面标线涂料产品质量监督抽查实施细则。 |
|  | 防眩板 | 外观质量 结构尺寸 抗风荷载 抗变形量 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 24718-2009《防眩板》； 防眩板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）（交通运输部2015年第32号公告）。 |
|  | 轮廓标 | 色度性能（逆反射材料夜间色） 发光强度系数 逆反射系数 反射器的密封性能 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 24970-2020《轮廓标》； 附着式轮廓标产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2023-29）。 |
|  | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | 硅芯管 | 外观 规格尺寸（外径、壁厚） 静态内壁摩擦系数 拉伸屈服强度 断裂伸长率 环刚度 耐落锤冲击性能 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》； 高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2021-26）。 |
|  |  | 集束管 | 外观 规格尺寸（外管：外径、壁厚；内管：外径、壁厚） 拉伸屈服强度 断裂伸长率 环刚度 耐落锤冲击性能 |  |  |
|  | 玻璃钢管箱 | 结构尺寸（宽度、高度、厚度） 通用物理力学性能（拉伸强度、弯曲强度、冲击强度） 氧指数 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 24721.2-2009《公路用玻璃纤维增强塑料产品 第2部分:管箱》； JT/T 800-2011《公路用钢网复合型玻璃纤维增强塑料管箱》； JT/T 1034-2016《公路用聚氨酯复合电缆桥架》； 玻璃钢管箱产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-04）。 |
|  | 减水剂 | 减水率 泌水率比 含气量 氯离子含量 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB 8076-2008《混凝土外加剂》； JT/T 769-2009《公路工程 聚羧酸系高性能减水剂》； 高性能减水剂产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-07）。 |
|  | 锚具 | 硬度 静载锚固性能 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | JT/T 329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》； 公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-06）。 |
|  | 高分子防水材料 | 片材（均质片、复合片、自粘片） | 拉伸强度（23℃） 拉断伸长率（23℃） 撕裂强度 低温弯折性 不透水性(30min) | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分：片材》； 高分子防水材料 片材产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2021-27）。 |
|  |  | 止水带 | 外观质量 尺寸（宽度、厚度） 硬度 拉伸强度 拉断伸长率 撕裂强度 脆性温度 热空气老化 臭氧老化 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； 止水带产品质量行业监督抽查实施规范（JDCC 2020-16）。 |
|  |  | 遇水膨胀橡胶（制品型） | 拉伸强度 拉断伸长率 体积膨胀倍率 | 新建和改扩建公路工程施工现场 | GB/T 18173.3-2014《高分子防水材料 第3部分：遇水膨胀橡胶》； 高分子防水材料 遇水膨胀橡胶产品质量行业监督抽查实施细则。 |
|  |  | 遇水膨胀橡胶（腻子型） | 体积膨胀倍率 高温流淌性（80℃×5h） |  |  |
|  | 道路运输车辆卫星定位车载终端 | 客运车辆终端 | 一般要求（外观、铭牌） 功能要求（自检、定位、通信、信息采集、行驶记录、休眠、警示、终端管理、人机交互、多中心接入） 性能要求（整体性能、卫星定位模块、电气适应性能、环境适应性、电磁兼容） | 终端生产企业、车辆生产企业、服务企业 | JT/T 794-2019《道路运输车辆卫星定位系统 车载终端技术要求》； JT/T 808-2019《道路运输车辆卫星定位系统 终端通信协议及数据格式》； JT/T 1253-2019《道路运输车辆卫星定位系统 车载终端检测方法》； 道路运输车辆卫星定位车载终端产品质量行业监督抽查实施规范(JDCC 2021-21)。 |
|  |  | 货运车辆终端 |  |  |  |
|  |  | 危险货物运输车辆终端 |  |  |  |
|  |  | 挂车终端 |  |  |  |
|  | 溢油分散剂 | 外观 闪点 乳化率（30s、10min） 鱼类急性毒性（在规定浓度下的半致死时间） 可生物降解性 | 生产企业、销售企业、使用单位 | GB/T 18188.1-2021《溢油分散剂 第1部分：技术条件》； 溢油分散剂产品质量行业监督抽查实施细则。 |

附件2

2023年交通运输行业产品质量监督抽查

“抽检分离”实施方案

为进一步改革和创新交通运输行业产品质量监督抽查（以下简称监督抽查），保证抽检机构的独立性和公正性，提高监督抽查的公信力与权威性，根据《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》（交科技规〔2020〕2号，以下简称《办法》），参考《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令2019年第18号），结合监督抽查工作特点，制定本方案。

# 一、抽检机构

部按照“随机抽取、就近组合、协商一致”的原则，对于随机抽取的抽检机构，分组开展“抽检分离”工作（具体情况见本通知附件3）。每组抽检机构经协商一致后，制定“抽检分离”工作方案，报部审核通过后实施。

# 二、工作流程

工作流程见下图：

（一）抽样

抽样机构确定抽样时间和地点后应提前通知检验机构。抽取的样品可由见证人员携带，或在其见证下，由抽样机构寄送至检验机构。抽样机构应将监督抽查抽样单（1份）交接给见证人。

（二）检验

检验机构按《办法》要求独立完成相关检验工作；抽样机构完成检验结果通知单寄送、结果汇总报送、资料收集及提交。

1.检验机构出具检验结果通知单，盖章后交抽样机构。抽样机构确认结果后盖章，并将检验结果通知单书面告知生产企业，或者工程建设单位及工程所在地省级交通运输主管部门。

2.检验机构按要求将检验结果和有关资料交抽样机构。抽样机构汇总监督抽查结果报送至部科技司，并抄送部公路科学研究院。

（三）复检和复查

若检验结果为不合格，生产企业提出异议时，可以自收到检验结果之日起15日内向交通运输部提出书面复检申请，由交通运输部委托具有法定资质的检验机构按照《办法》规定开展复检工作。

监督抽查结果判定为不合格产品的生产企业应按照《办法》的规定完成整改工作，向交通运输部提交整改报告和复查申请，由交通运输部委托原抽样机构开展抽样工作，委托具有法定资质的检验机构开展检验工作。

# 三、职责义务

根据《办法》，抽样机构、检验机构应当在规定范围内开展抽样、检验工作，保证抽样、检验工作及其结果的客观、公正、真实。抽样机构、检验机构不得有下列行为：

1．在实施抽样前以任何方式将抽检分离工作方案有关内容告知被抽查产品的生产企业或者销售企业，以及工程建设单位、监理单位、施工单位；

2.抽样机构、检验机构相互串通，违规抽样、检验；

3.分包检验任务；

4.出具虚假检验报告；

5.在承担监督抽查工作期间，与企业签订同类产品的有偿服务协议；

6.利用监督抽查结果开展产品推荐、评比，出具监督抽查产品合格证书、牌匾等；

7．利用承担监督抽查相关工作的便利，牟取非法或者不当利益；

8．收取抽样、检验等与监督抽查有关的费用。

附件3

2023年交通运输行业产品质量监督抽查抽检机构信息及工作任务一览表

| 序号 | 抽检机构 | 工作任务 | 联系人信息 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 国家道路及桥梁质量检验检测中心 | 1.在全国范围内针对抽查对象，开展锚具、高分子防水材料的抽样，交由交科院检测技术（北京）有限公司检验； 2.在内蒙古自治区内针对抽查对象，开展减水剂、锚具的抽样，交由内蒙古自治区交通运输科学发展研究院检验； 3.在浙江省内针对抽查对象，开展减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由浙江交科工程检测有限公司检验； 4.完成交通运输通信信息工程质量检测中心在全国范围内抽取的减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 李 明、李 健 电 话：010-62079574 |
|  | 国家交通安全设施质量检验检测中心 | 1.在全国范围内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的抽样，交由交科院检测技术（北京）有限公司检验； 2.在内蒙古自治区内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标的抽样，交由内蒙古自治区交通运输科学发展研究院检验； 3.在新疆维吾尔自治区内针对抽查对象，开展防眩板、锚具、高分子防水材料的抽样，交由新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司检验； 4.完成交通运输通信信息工程质量检测中心在全国范围内抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的检验。 | 李 伟、殷 颇 电 话：010-62079574 |
|  | 国家汽车质量检验检测中心（北京通州） | 1.在全国范围内针对抽查对象，开展道路运输车辆卫星定位车载终端的抽样，交由交科院检测技术（北京）有限公司检验； 2.完成交通运输通信信息工程质量检测中心抽取的道路运输车辆卫星定位车载终端的检验。 | 郑立蛟 电 话：010-61585490 |
|  | 交科院检测技术（北京）有限公司 | 1.在全国范围内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的抽样，交由交通运输通信信息工程质量检测中心检验； 2.完成国家道路及桥梁质量检验检测中心在全国范围内抽取的锚具、高分子防水材料的检验； 3.完成国家交通安全设施质量检验检测中心在全国范围内抽取的路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的检验； 4.在四川省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的抽样，交由四川京炜交通工程技术有限公司检验； 5.在全国范围内针对抽查对象，开展道路运输车辆卫星定位车载终端的抽样，交由交通运输通信信息工程质量检测中心检验，完成国家汽车质量检验检测中心（北京通州）抽取的道路运输车辆卫星定位车载终端的检验。 | 田雪健 电 话：010-58278282 |
|  | 交通运输通信信息工程质量检测中心 | 1.在全国范围内针对抽查对象，开展减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由国家道路及桥梁质量检验检测中心检验； 2.在全国范围内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的抽样，交由国家交通安全设施质量检验检测中心检验； 3.完成交科院检测技术（北京）有限公司在全国范围内抽取的路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的检验； 4.在江苏省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、锚具、减水剂、高分子防水材料的抽样，交由苏交科集团检测认证有限公司检验； 5.在全国范围内针对抽查对象，开展道路运输车辆卫星定位车载终端的抽样，交由国家汽车质量检验检测中心（北京通州）检验，完成交科院检测技术（北京）有限公司抽取的道路运输车辆卫星定位车载终端的检验。 | 王 醒 电 话：010-65293681 |
|  | 交通运输部环境保护中心 | 在全国范围内针对抽查对象，开展溢油分散剂的抽样和检验。 | 王 昊 电 话：010-65299760 |
|  | 天津市市政工程质量检测中心 | 1.在天津市内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司检验； 2.完成河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司在河北省抽取的路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 闫燕红 电 话：022-58092031 |
|  | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 1.在河北省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由天津市市政工程质量检测中心检验； 2.完成天津市市政工程质量检测中心在天津市抽取的路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 王明哲 电 话：0311-83822512 |
|  | 山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司） | 1.在山西省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由中犇检测认证有限公司检验； 2.完成中犇检测认证有限公司在河南省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、减水剂、锚具、高密度聚乙烯硅芯塑料管、高分子防水材料的检验。 | 傅 莉 电 话：13099072661 |
|  | 中犇检测认证有限公司 | 1.在河南省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、减水剂、锚具、高密度聚乙烯硅芯塑料管、高分子防水材料的抽样，交由山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）检验； 2.完成山西省交通建设工程质量检测中心（有限公司）在山西省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 周 婧 电 话：0371-62037010 |
|  | 内蒙古自治区交通运输科学发展研究院 | 1.完成国家道路及桥梁质量检验检测中心在内蒙古自治区抽取的减水剂、锚具的检验； 2.完成国家交通安全设施质量检验检测中心在内蒙古自治区抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标的检验。 | 杨 东 电 话：0471-6536712 |
|  | 辽宁省交通规划设计院有限责任公司试验检测中心 | 1.在辽宁省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、锚具、减水剂、高分子防水材料的抽样，交由吉林省公路工程质量检测中心检验； 2.完成吉林省公路工程质量检测中心在吉林省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 刘国金 电 话：13898159565 |
|  | 吉林省公路工程质量检测中心 | 1.在吉林省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由辽宁省交通规划设计院有限责任公司试验检测中心检验； 2.完成辽宁省交通规划设计院有限责任公司试验检测中心在辽宁省抽取的路面标线涂料、防眩板、锚具、减水剂、高分子防水材料的检验。 | 郑 湜 电 话：0431-81792931 |
|  | 苏交科集团检测认证有限公司 | 完成交通运输通信信息工程质量检测中心在江苏省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、锚具、减水剂、高分子防水材料的检验。 | 张旭生 电 话：025-86576872 |
|  | 宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 1.在浙江省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由福建省交通科研院有限公司检验； 2.完成福建省交通科研院有限公司在福建省抽取路面标线涂料、防眩板、轮廓标、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 顾俊钢 电 话：13586945547 |
|  | 福建省交通科研院有限公司 | 1.在福建省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司检验； 2.完成宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司在浙江省抽取的路面标线涂料、防眩板、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 陈晓豪 电话：0591-22073759 |
|  | 浙江交科工程检测有限公司 | 完成国家道路及桥梁质量检验检测中心在浙江省抽取的减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 赵建铧 电 话：18106538802 |
|  | 湖北交投智能检测股份有限公司 | 1.在湖北省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由陕西交控工程技术有限公司检验； 2.完成陕西交控工程技术有限公司在陕西省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 刘 力 电 话：13296660606 |
|  | 陕西交控工程技术有限公司 | 1.在陕西省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由湖北交投智能检测股份有限公司检验； 2.完成湖北交投智能检测股份有限公司在湖北省抽取的路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 姚晓梅 电 话：029-88603255 |
|  | 重庆市交通规划和技术发展中心 | 1.在重庆市内针对抽查对象，开展路面标线涂料、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由云南通衢工程检测有限公司检验； 2.完成云南通衢工程检测有限公司在云南省抽取减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 董 琴 电 话：15023380734 |
|  | 云南通衢工程检测有限公司 | 1.在云南省内针对抽查对象，开展减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由重庆市交通规划和技术发展中心检验； 2.完成重庆市交通规划和技术发展中心在重庆市抽取的路面标线涂料、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 聂良鹏 电 话：18088449820 |
|  | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 完成交科院检测技术（北京）有限公司在四川省抽取的路面标线涂料、防眩板、轮廓标、高密度聚乙烯硅芯塑料管、玻璃钢管箱的检验。 | 粟兴鹏 电 话：18109047496 |
|  | 甘肃智通科技工程检测咨询有限公司 | 1.在甘肃省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由青海省交通检测有限公司检验； 2.完成青海省交通检测有限公司在青海省抽样的路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 张 钊 电 话：13919086730 |
|  | 青海省交通检测有限公司 | 1.在青海省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由甘肃智通科技工程检测咨询有限公司检验； 2.完成甘肃智通科技工程检测咨询有限公司在甘肃省抽取的路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验； 3.完成新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司在新疆维吾尔自治区内抽取的防眩板、锚具、高分子防水材料的检验。 | 吴 伟、李 珊 电 话：0971-6231085 |
|  | 青海省育才工程技术咨询有限公司 | 1.在青海省内针对抽查对象，开展路面标线涂料、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）检验； 2.完成宁夏公路工程质量检测中心（有限公司）在宁夏回族自治区内抽取的路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 范多玲 电 话：13897642855 |
|  | 宁夏公路工程质量检测中心（有限公司） | 1.在宁夏回族自治区内针对抽查对象，开展路面标线涂料、防眩板、减水剂、锚具、高分子防水材料的抽样，交由青海省育才工程技术咨询有限公司检验； 2.完成青海省育才工程技术咨询有限公司在青海省内抽取的路面标线涂料、减水剂、锚具、高分子防水材料的检验。 | 吴彦泽 电 话：15909555689 |
|  | 新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司 | 1.在新疆维吾尔自治区内针对抽查对象，开展防眩板、锚具、高分子防水材料的抽样，交由青海省交通检测有限公司检验。 2.完成国家交通安全设施质量检验检测中心在新疆维吾尔自治区抽取的防眩板、锚具、高分子防水材料的检验。 | 杨 帆 电 话：13199880921 |

附件4

抽 样 文 书

附录A

交通运输行业产品质量监督抽查通知书

（       年）   第      号

：

根据                                           有关要求，兹委托                        前往                  （注：抽样地点），对你单位的              产品进行抽样，并按要求交由                      （注：检验机构）进行检验检测，检验结果将报交通运输部。

请协助为盼。

（有效期限     天）       年   月   日

计划抽样日期：   年   月   日

联系人：

联系电话：

抽样机构（盖章）

（请注意背页的《交通运输行业产品质量监督抽查须知》）

交通运输行业产品质量监督抽查须知

- 监督抽查依据《公路水路行业产品质量监督抽查管理办法》（交科技规〔2020〕2号）执行。

- 监督抽查事先不通知企业，《交通运输行业产品质量监督抽查通知书》由抽样机构现场发放。

- 抽查样品在现场随机抽取。

- 监督抽查检验依据是被抽查产品的国家标准、行业标准和交通运输部公告发布的相关产品监督抽查实施规范或实施细则。

- 被抽查产品生产企业在接到《交通运输行业产品质量监督检验结果通知单》后，如对检验结果有异议，可在15日内向交通运输部提出书面复检申请；逾期未提出的，视为无异议。

- 监督抽查结果不合格产品的生产企业应当自收到检验结果通知之日起90日内完成整改工作，并向交通运输部提交整改报告和复查申请，接受复查检验。

- 监督抽查结果由交通运输部予以公布。

附录B

年度交通运输行业产品质量监督抽查抽样单

| 产品及单位信息 | 产品名称 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 生产企业 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 销售企业 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 施工单位 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 监理单位 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 建设项目 项目名称 |  | 工程部位（桩号） |  |
|  | 建设单位 |  |  |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 抽样信息 | 抽样方法 |  | 抽样基数 |  |
|  | 抽取样品数 |  | 生产日期 |  |
|  | 产品批号 |  | 抽样地点 |  |
|  | 封样方式 |  | 封样器编号 |  |
|  | 抽样单位 |  | 送样截止期 |  |
|  | 送样地址 |  | 邮政编码 |  |
|  | 样品编号 |  |
|  | 样品状态 | 颜色： 外观： |
|  | 检验标准 |  |
|  | 参加方签字 | 生产企业代表： 销售企业代表： 施工单位代表： 监理单位代表： 建设单位代表： 抽样机构抽样人： 检验机构抽样人： 省级交通运输主管部门代表： 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：在生产企业和销售企业抽样时，可不填写抽样单中的施工单位、监理单位、建设单位的有关信息。

附录C

年度交通运输行业产品质量监督抽查

检验结果通知单

编号：

（企业名称）：

根据交通运输部的统一部署，   年  月  日，在               ，对你单位生产的          产品质量进行了行业监督抽查，共抽取样品            （件/套），按                  标准要求检测，监督抽查结果为（合格/不合格），主要不合格项为                （若为不合格）。

该批产品（通过/未通过）      年度交通运输行业产品质量监督抽查。

现将检验结果通知你们，请被抽查产品的生产企业协助做好以下工作：

1.收到通知单后请在5个工作日内将回执传真或寄回我单位。

2.如对检验结果有异议，可在接到本通知单之日起15日内向交通运输部提出书面复检申请报告，逾期未提出的，视为无异议。

抽样机构地址：                         邮编：

联系人：        电话：                 传真：

抽样机构（盖章）                 年    月    日

检验机构（盖章）                 年    月    日

注：

1.此通知单用于向企业反馈意见，不得将该结论和本次抽查的检验报告作为广告、宣传的依据。

2.本通知单的异议主要针对以下情况：如对检验结果有异议，企业可向交通运输部提出复检申请；对具备检验条件的，交通运输部将委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复检。

回 执 （抽样和检验机构名称）： 你单位传真/寄送我单位的《 年度交通运输行业产品质量监督抽查检验结果通知单》（编号： ）已收到，我单位对检验结果（请在□内打“√”）： 无异议； 有异议；我单位将于15日内提出书面异议，申请复检。 企业负责人签字： （公章） 年 月 日

附件5

交通运输行业产品质量监督抽查情况调查表

| 被抽查产品名称及型号 |  |
| --- | --- |
| 生产企业名称 |  |
| 填表人 |  | 联系电话 |  |
| 抽查地点或项目名称 |  |
| 抽查数量或批次 |  | 抽查日期 |  |
| 抽样机构名称 |  |
| 检验机构名称 |  |
| 抽查人员 |  |
| 对 抽 查 工 作 的 评 价 |  | 总体评价 | 科学性 | 公正性 | 责任感 | 廉洁自律 | 在相应栏目中打“√” |
|  | 好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 较好 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 |  |  |  |  |  |  |
|  | 差 |  |  |  |  |  |  |
|  | 说明： |
| 需要说明的其他问题： | 二维码： |

说明：1.被抽查企业及相关单位可填写此表格，也可扫描二维码直接反馈至部科技司。

2.表格直接邮寄或传真至部科技司标准化管理处，地址：北京市建国门内大街11号，

邮编：100736， 电话：010-65292199，传真：010-65292100。

电子邮件：zhaoxh@mot.gov.cn

（单位公章）                                  填表日期：   年  月  日

抄送：国家市场监督管理总局办公厅，国家道路及桥梁质量检验检测中心、国家交通安全设施质量检验检测中心、国家汽车质量检验检测中心（北京通州）、交科院检测技术（北京）有限公司、交通运输通信信息工程质量检测中心、交通运输部环境保护中心、天津市市政工程质量检测中心、河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司、山西省交通建设工程质量检测中心、中犇检测认证有限公司、内蒙古自治区交通运输科学发展研究院、辽宁省交通规划设计院有限责任公司试验检测中心、吉林省公路工程质量检测中心、苏交科集团检测认证有限公司、宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司、福建省交通科研院有限公司、浙江交科工程检测有限公司、湖北交投智能检测股份有限公司、陕西交控工程技术有限公司、重庆市交通规划和技术发展中心、云南通衢工程检测有限公司、四川京炜交通工程技术有限公司、甘肃智通科技工程检测咨询有限公司、青海省交通检测有限公司、青海省育才工程技术咨询有限公司、宁夏公路工程质量检测中心、新疆公路桥梁试验检测中心有限责任公司。