附件1

2023年度交通运输行业产品（防眩板）质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 复查监督 总体数(块) | 复查抽样 样本数(块) | 按标准GB/T 24718-2009判定 | 按实施规范注判定 监督总体（批）是否合格（复查合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 复查合格样本数（块） | 复查不合格样本数（块） | 复查不合格项 |  |
| 1 | 霸州市路富德交通设施有限公司 | 河北省霸州市大高各庄村生产企业车间 | 50 | 11 | 0 | 11 | 抗风荷载 | 复查不合格 |
| 注： 1、GB/T 24718-2009《防眩板》； 2、《防眩板产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2015年第32号公告）。 |