防眩板产品质量监督抽查实施规范

（JDCC 038—2024）

1  范围

本规范适用于交通运输部及地方交通运输主管部门组织开展的防眩板产品质量行业监督抽查。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、检验结果告知、异议处理、复查、附则及附录。

2 产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下：

1）W——在沙漠及沿海等经常出现常年或季节性强风地区使用的防眩板；

2）C——普通地区使用的防眩板。

- 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，按原检测方案对备用样品重新进行检验。

3.3复查

发现的问题处理后，重新进行的抽样检验行为。

3.4 备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

GB/T 24718  防眩板

JT/T 495  公路交通安全设施质量检验抽样方法

交科技规〔2020〕2号  公路水路行业产品质量监督抽查管理办法

5  抽样

5.1抽样产品

抽样产品应符合GB/T 24718标准的有关要求。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改扩建及大修公路工程施工现场、生产企业或销售企业随机抽取同一生产企业生产的产品，抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员应不少于2人。

5.2.2 抽样基数和数量

- 以同一厂家生产的同一工艺、同一型号规格的防眩板为一批，作为监督总体，监督总体不大于1000块。每批随机抽取24块，对于抽出的样品需配备相应数量的连接螺栓，每12块作为一组，其中一组作为检验样品，另一组作为备用样品。

- 对于抽出的样品进行唯一性标识。

- 5.3样品处置

- 5.3.1抽取的样品在抽样现场立即封样，封样时应有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品应由检验机构的抽样人员负责携带、寄送或监督运输。

- 5.3.2在抽样和样品接收时，应对样品、抽样文书、防拆封措施等关键内容进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

- 5.4抽样文书

5.4.1抽样人员应当使用规定的抽样文书，详细记录抽样信息。被抽查企业要求特别陈述的情况，应当在抽样文书中说明。

5.4.2在生产企业或销售企业内抽样时，抽样文书应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样文书一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3在工程现场抽样时，抽样文书应当由检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或者销售企业的有关人员共同签字确认。抽样文书一式七份，检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由销售企业或者施工单位人员将抽样文书转交生产企业。

5.4.4实施抽检分离抽查时，应将5.4.2、5.4.3中规定的抽样文书数量增加一份，检验机构的抽样见证人应签字，并将一份抽样文书带回机构。

- 6  检验要求

- 6.1检验项目

- 检验项目见表1。

表1  防眩板检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | GB/T 24718 |
| 2 | 抗风荷载 |  |
| 3 | 抗变形量 |  |
| 4 | 疲劳荷载试验a） |  |
| 5 | 耐碱性能b） |  |
| 注：a)对于W型防眩板需进行疲劳荷载试验； b)对于塑料防眩板和玻璃纤维增强塑料防眩板需进行耐碱性能试验。 |  |  |

- 6.2检测方法

- 6.2.1外观质量

- 在正常光线下，目测直接观察。

- 6.2.2抗风荷载

- 6.2.2.1计算承风面积

- 将试样做平面投影，测量板体投影的最大外边缘轮廓线所包含的面积为计算承风面积。非规则板体按其投影最接近的规则形状的面积进行计算。

6.2.2.2标称抗风荷载计算

标称抗风荷载按公式(1)计算:

………………………………（1）

式中：

F——标称抗风荷载，单位为牛（N）；

C——抗风荷载常数（为C型防眩板的抗风荷载常数，取值为1647.5 N/m2；为W型防眩板的抗风荷载常数，取值为2685.4 N/m2）；

- S——计算防眩板外轮廓的水平投影最大面积（对于规则长方体结构，可直接长乘以宽获得；对于不规则结构，需通过积分法计算最大面积。最大面积包括底座及风孔的面积），单位为平方米（m2）。

6.2.2.3抗风荷载试验

- 将防眩板底部固定于试验平台上，固定方式应与实际安装方式一致，板的中部用标准夹具夹持，以标准夹具的中点为力学牵引点，用半刚性连接介质通过定滑轮与力学试验机牵引系统牢固连接，牵引点应与定滑轮下缘在同一水平线上，且牵引方向应垂直于防眩板板面。在连接介质完全松弛的情况下，以100mm/min的速度开始牵引，直至板面破裂或负荷值下降超过初始峰值的5%时，停止试验，所受最大牵引负荷即为试样的抗风荷载。如此共进行3次试验，单次测试值低于标准抗风荷载值时停止试验，取3次试验结果的算术平均值为测试结果。

- 试验牵引装置的设置要求如图1：

图1  抗风荷载及抗变形量牵引装置设置图

- 6.2.3抗变形量

6.2.3.1高度

将试样做平面投影，用分度值1 mm的钢卷尺，在试样的最大高度位置量取1个数值，作为测量结果。

6.2.3.2抗变形量试验

试验设备设置同抗风荷载（见图1），将防眩板通过配套螺栓固定于试验平台上，并与试验机良好连接。标记出防眩板上缘初始位置S0，启动试验机，以15 mm/min的速度进行牵引，当牵引负荷达到6.2.2.2中标称抗风荷载时，停止牵引，卸掉施加负荷，使防眩板自由弹性恢复，5min后测量防眩板上端相同位置的终了位置S1，则防眩板抗变形量（R）按公式(2)计算，R的立面投影示意图如图2所示：

……………………………………（2）

式中：

R——抗变形量，单位为毫米每米（mm/m）；

S1——终了位置，单位为毫米（mm）；

S0——初始位置，单位为毫米（mm）；

H——高度，单位为米（m）。

- 如此共进行3次试验，取3次试验结果的算术平均值为测试结果。

图2  抗变形量R的立面投影示意图

6.2.4 疲劳荷载试验

将试样置于疲劳荷载试验机上，夹持和牵引要求与抗风荷载实验一致，对垂直于板面的正向和反向施加线性荷载值，达到抗风荷载（W型）的80%力值时卸载，加载速度为100mm/min，正向和反向各加载一次为一个循环，共进行500个循环疲劳荷载试验。每100个循环进行外观检查，如出现开裂、外层剥离或其它破坏现象，基座出现明显松脱或损坏现象即停止试验。完成500个循环后检查外观质量和进行抗变形量试验，如此共进行3次试验，取3次试验结果的算术平均值为测试结果。

6.2.5耐碱性能

塑料防眩板：从3块防眩板上分别制取60mm×60mm试样各1块，共3块，在23℃±2℃下，将其放置于10%的NaOH溶液中，浸泡168h后检查外观质量。

玻璃纤维增强塑料防眩板：从4块防眩板上分别制取制取130mm×130mm试样各1块，共4块，在10℃~35℃下，将其放置于10%的NaOH溶液中，浸泡168h后检查外观质量。

- 6.3检验应注意的问题

- 6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同签字确认。

- 6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

- 6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

- 7  判定原则

任一检验项目不合格，该样品判定为不合格。

- 任一样品不合格，判定监督总体为不合格。

- 8检验结果告知

检验机构应及时将检验结果通知单送达生产企业，并报交通运输部备案。

在工程现场进行的监督抽查，其检验结果通知单还应同时送达工程建设单位和工程所在地省级交通运输主管部门。

- 9  异议处理

- 9.1对检验机构的检测数据有异议，生产企业可向交通运输部提出复检申请，具备检验条件的，交通运输部委托具有法定资质的检验机构进行复检。

- 9.2复检采用备用样品。按6.1规定的项目和6.2规定的方法进行检验，并按7规定的原则进行合格判定。当复检结果合格，以复检结果为准。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。

- 10  复查

- 生产企业完成整改后，可向交通运输部提交整改报告和复查申请，交通运输部委托具有法定资质的检验机构按原方案进行复查，并由检验机构将复查结果反馈给生产企业。

- 11  附则

本规范编写单位：中路高科交通检测检验认证有限公司。

本规范由交通运输部管理。

- 本规范自发布之日起实施，《防眩板产品质量监督抽查实施规范（试行）》同时废止。

- 12  附录

- 附录1 检测记录表

- 附录2 行业监督抽查检测报告格式

附录1：检测记录表

防眩板产品检测记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测日期 |  |  |  | 检测类别 |  |  |  |  | 抽样地点 |  |  |
| 检测依据 |  | GB/T 24718《防眩板》a) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 判定依据 |  | 1、GB/T 24718《防眩板》a； 2、《防眩板产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测环境条件 |  |  | 温度： ℃ |  |  | 湿度： %RH |  |  |  |  |  |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 |  | 名 称 |  | 型号规格 | 设备编号 |  | 检测前情况 |  | 检测后情况 |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

防眩板产品检测原始记录表

记录编号：                                                    共  页  第  页

| 序号 | 检测项目 |  |  | 检测数据 |  |  |  |  |  | 平均值 | 检测 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 抗风荷载，N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 抗变形量 |  | 初始投影位移，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终了投影位移，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗变形量，mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 疲劳荷载试验 | 外观质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗变形量 | 初始投影位移，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 终了投影位移，mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高度，m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抗变形量，mm/m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 耐碱性能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

检测：                           复核：               日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）

编号:

检测报告

产品名称:           防眩板

型号规格:

委托单位:      交通运输部

检测类别:      监督抽查

批准日期:    年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共 页  第 页

| 产品名称 | 防眩板 |  | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部 |  | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～ 年 月 日 |  | 抽样数量 |  |
| 检测项目 |  |  |  |  |
| 检测依据 | GB/T 24718《防眩板》a) |  |  |  |
| 判定依据 | 1、GB/T 24718《防眩板》a)； 2、《防眩板产品质量行业监督抽查实施规范》b)。 |  |  |  |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H. |  |  |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的 产品进行了行业监督抽查。共抽取了 样品，按照GB/T 24718《防眩板》a)要求进行了 性能指标的检测，依据GB/T 24718《防眩板》a) 、《防眩板产品质量行业监督抽查实施规范》b)进行判定，不合格项为 。 该监督总体通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：              审核：               批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共 页  第 页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样 品 说 明 |  | - 样品编号: - 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |  |  |
| 检 测 说 明 |  |  |  |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                           共 页  第 页

| 检测项目 |  | 技术要求 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
| 1.外观质量 |  | 产品表面颜色应均匀一致，材料本体无明显的眩光现象，边缘圆滑、无毛刺、无飞边；表面无剥离、裂纹、沙眼等缺陷，整体成型完整、无明显歪斜。 |  |  |
|  |  | 玻璃纤维增强塑料表面涂装产品表面应平整、均匀，无漏涂、裂纹、气孔等缺陷。 |  |  |
|  |  | 单件产品表面的气泡累积面积不应大于100mm2，单个最大气泡面积不应大于15 mm2。 |  |  |
| 2.抗风荷载，N |  | ≥标称抗风荷载 |  |  |
| 3.抗变形量，mm/m |  | ≤10 |  |  |
| 4.疲劳荷载试验 | 外观质量 | 经过500次疲劳荷载试验后，试样应无板体开裂、外层剥离或其它破坏现象，基座无明显松脱或损坏。 |  |  |
|  | 抗变形量，mm/m | ≤10 |  |  |
| 5.耐碱性能 |  | 经耐碱性能试验后，试样表面不应出现软化、皱纹、起泡、开裂、被溶解、溶剂侵入等痕迹。 |  |  |

检测：                                      	审核：