附件4

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（件） | 抽样样本数（件） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西省晋阳高速公路改扩建项目牛王山隧道进口 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁四局安装工程有限公司 | 吉林省延长高速公路烟筒山至长春段JT02标同心村材料库房 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省盐洛高速公路宿城至泗洪段洪泽湖湿地特大桥处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 衡阳公路桥梁建设有限公司 | 江西省沪昆高速梨东改扩建工程贵溪收费站 | 300 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省沪昆高速昌金改扩建工程SSZ2标昌金五分部综合场站 | 350 | 20 | 20 | / | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建 TJ-1标拌合站料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建八标存料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线K10+100璧山北服务区料场 | 1140 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城市天顺公路工程有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G312线清水驿至傅家窑公路交安料场 | 2062 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城市天顺公路工程有限公司 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 宁夏回族自治区银川-昆明公路（G85）K121+400料场右侧 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K114+800处 | 400 | 20 | 16 | 4 | 防腐层厚度 | 不合格 | / | / |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |