附件11

2024年度交通运输行业产品（沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(吨) | 抽样样本数（kg） | 按JTG F40-2004、JTG E20-2011、实施规范注判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 营口永特石化有限公司 | 内蒙古天骄公路工程有限责任公司/榆林市长盛集团路桥建设有限公司联合体 | 内蒙古自治区S39甘海项目全巴图互通区 | 30 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 甘肃力通交通物资有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 内蒙古自治区S39甘海项目K98处 | 20.06 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 盘锦大力特种沥青有限公司 | 中国中铁股份有限公司 | 吉林省延长高速公路第四工区沥青拌合站 | 38.10 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 壳牌（中国）有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 浙江省义东高速东阳（南市至南马）段土建第02标沥青拌合站 | 31.92 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 南京炼油厂有限责任公司 | 中铁三局集团有限公司 | 安徽省宁洛高速公路明光至蚌埠段改扩建工程TJ05标沥青拌合站 | 40 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西省高速公路投资集团材料有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 江西省沪昆高速公路梨东改扩建项目综合场站 | 37.1 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西省高速公路投资集团材料有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省沪昆高速公路昌金SSZ2标二分部沥青拌合站 | 35.38 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线路面一号沥青拌合站 | 32.54 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆爱思开沥青有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 重庆市渝遂复线路面一号沥青拌合站 | 13.0 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市巫云开高速公路双龙沥青拌合站 | 32.15 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 中国石油化工股份有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市巫云开高速公路双龙沥青拌合站 | 34.63 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆市三沥高科道路材料有限责任公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市巫云开高速公路双龙沥青拌合站 | 30.0 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 中建三局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区S319线布吉公路第一合同段沥青拌合站 | 32.800 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 中石油克拉玛依石化有限责任公司 | 中铁一局集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区S319线布吉公路第二合同段沥青拌合站 | 32.06 | 4 | 合格 | / | / | / |
|  | 南京炼油厂有限责任公司 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | 安徽省宁洛高速明光至蚌埠段改扩建工程TJ01标沥青拌合站 | 31.87 | 4 | 不合格 | TFOT后残留延度（5℃） | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖南省白南高速公路三标沥青拌和站 | 30.71 | 4 | 不合格 | TFOT后残留延度（5℃）、贮存稳定性离析（48h软化点差） | 已整改， 经确认合格。 | / |
| 注： - JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》； - JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》； 3、道路用沥青产品质量监督抽查实施规范（试行）（交办科技〔2014〕117号）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |