附件4

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施 工 单 位 | 抽 样 地 点 | 监督 总体数（件） | 抽样 样本数（件） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024 判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （件） | 不合格样本数 （件） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省邯港高速公路衡水段K40+300处 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县德佑交通设施有限公司 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 河北省省道S349束左公路魏县绕城段改建工程K12+400处 | 550 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县航达复合材料有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程K28+600处 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程围场段项目部库房 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水广信交通安全设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K12+500处 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K81+000处 | 360 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东锴荣交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K20+000处 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 内蒙古陆宇交通设备有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司、河北交建集团有限公司 | 内蒙古自治区包茂高速公路邦成收费站 | 696 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 吉林省长太高速公路PPP项目K64+500左幅 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 吉林省长太高速公路PPP项目K1+800右幅 | 270 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 323 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 龙建科工(黑龙江)有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 300 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县众立交通设施有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 黑龙江省铁科高速公路延寿尚志界至五常段三工区库房 | 578 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 浙江省苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（一期）第JA01标湖州浔象物流有限公司 | 445 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 山东金宇信息科技集团有限公司 | 安徽省沪渝高速公路广德至宣城段改扩建工程GX-JA01标K200+300处 | 336 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省昌樟高速公路改扩建二期工程冷再生料仓 | 255 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊市路鑫交通工程配套有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 山东省济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程龙凤山路料场 | 333 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东省路桥集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司联合体 | 山东省京台高速公路改扩建齐济段1#场站 | 272 | 20 | 19 | 1 | 防腐层 外观 | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沿太行高速公路安阳段K14+400处 | 328 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路明港至鸡公山段MJZT1-2工区经理部 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段山店服务区 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路豫鲁省界至宁陵段K21+350右幅 | 900 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段III标K119+300左幅存放点 | 580 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段II标K70+800处 | 980 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省金醴高速公路项目部仓库 | 540 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 湖南省邵怀大修项目（一期）3标项目部仓库 | 874 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖南金宝涟交通设施工程股份有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省茶常高速公路14标拌合站仓库 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山西中通交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 湖南省永新高速公路3标项目部仓库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城亿晨路桥工程有限公司 | 湖南发通路桥集团有限公司 | 湖南省S107车石公路车头桥至桂嘉路段项目部仓库 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 湖南湘北通程有限公司 | 湖南省S314鼎城韩公渡至崇和公路工程K1+620仓库 | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程荷坳收费站广场 | 1770 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东高速交通设施有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省湛徐高速公路乌石支线三集中钢筋加工场 | 4520 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广西壮族自治区上横高速公路第一合同段交安仓库 | 3061 | 20 | 20 | 0 | 0 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路巴南至彭水段二圣综合拌合站料场 | 290 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 中交世通（重庆）重工有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 重庆市渝武高速公路草街料场 | 560 | 20 | 19 | 1 | 防腐层 外观 | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 四川省乐西高速公路马边段太平镇SG6标2#拌合站 | 448 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 四川省乐西高速公路马边段太平镇SG6标2#拌合站 | 903 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 四川省南充过境高速公路金台互通A匝道 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 四川省苍巴高速公路大茅坪收费站 | 912 | 20 | 19 | 1 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 四川省成绵高速公路中江县黄鹿服务区 | 950 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 贵州省纳晴高速公路L2合同段3#沥青站 | 285 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省纳晴高速公路K149+360左幅 | 318 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 陕西省麟法高速公路交安标交通产品库 | 494 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润丰新材料有限公司 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 甘肃省G309线祁家南山至汉家岔项目K1918+800材料仓库 | 251 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G244打庆项目1#交通产品库房 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中国二冶集团有限公司 | 甘肃省定临高速公路DLSG-01合同段K1路基 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 甘肃省定临高速公路DL02合同段廖家寨停车区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省S60卓合高速公路一期工程交安标材料存放区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省S60卓合高速公路一期工程交安标材料存放区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃路桥新锐交通科技有限责任公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省S60卓合高速公路一期工程交安标材料存放区 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 新疆交投交安科技有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区G219阿乌阿项目K1893+700综合场站 | 5240 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 新疆维吾尔自治区G219温昭项目K242+350综合场站 | 895 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县孚冉交通设施有限公司 | 湖南湘北通程有限公司 | 湖南省S314鼎城韩公渡至崇和公路工程K1+620仓库 | 961 | 20 | 0 | 20 | 防腐层 厚度 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |