附件5

2024年度交通运输行业产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施 工 单 位 | 抽 样 地 点 | 监督 总体数（套） | 抽样 样本数（套） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JDCC 003-2024 判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 样本数 （套） | 不合格样本数 （套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 邯郸市鸿发交通设施有限公司 | 河北光太路桥工程集团有限公司 | 河北省省道S349束左公路魏县绕城段改建工程K12+400处 | 3200 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北钢正交通设施有限公司 | 河北盛通公路建设有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程K28+600处 | 4500 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区鸿哲交通设施有限公司 | 承德驰跃公路工程有限公司 | 河北省省道S214塞长线半截塔至白虎沟段改建工程围场段项目部库房 | 2000 | 48 | 47 | 1 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K12+500处 | 1000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K81+000处 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市鸿发交通设施有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | 河北省曲港高速公路JA1标K20+000处 | 1000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 聊城市天顺公路工程有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司、河北交建集团有限公司 | 内蒙古自治区包茂高速公路展旦召互通 | 9950 | 48 | 47 | 1 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 山东冠县国祥交通设施有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 辽宁省沈山高速公路一标沥青拌合站 | 4000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 中国铁建大桥局工程集团有限公司 | 吉林省长太高速公路PPP项目龙王收费站 | 2500 | 48 | 38 | 2 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 中国铁建大桥局工程集团有限公司 | 吉林省长太高速公路PPP项目龙王收费站 | 5700 | 48 | 38 | 2 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 黑龙江省铁科高速公路延寿尚志界至五常段三工区库房 | 4624 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 300 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 黑龙江省国道丹阿公路绥阳至马桥河段JA1标项目部料场 | 3000 | 48 | 38 | 2 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 | 黑龙江省普通国省干线公路2023年养护工程A3-4 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 江苏东方交通工程有限公司 | 黑龙江省国道三莫公路雪乡至亚布力段JA4 | 40000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 哈尔滨润潮交通设施有限公司 | 浙江省苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（一期）第JA01标湖州浔象物流有限公司 | 2750 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强交通集团有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省昌樟高速公路改扩建二期工程冷再生料仓 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 潍坊市路鑫交通工程配套有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 山东省济南绕城高速公路小许家至港沟段改扩建工程龙凤山路料场 | 5400 | 48 | 39 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / | / |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沿太行高速公路安阳段K14+400处 | 7750 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 河南交投交通建设集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路明港至鸡公山段明鸡高速MJZT1-2工区经理部 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北钢正交通设施有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路豫鲁省界至宁陵段综合厂站 | 8500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段III标K106+800右幅存放点 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北安德公路安全设施有限公司 | 中铁五局集团有限公司 | 河南省沿大别山高速公路鸡公山至商城（豫皖省界）段II标K70+800处 | 3150 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省金醴高速公路项目部仓库 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市亿哲金属制品有限公司 | 湖南省湘平路桥建设有限公司 | 湖南省邵怀大修（一期）3标项目部仓库 | 3000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北筑鑫电力通信器材制造有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省茶常高速公路23标项目部仓库 | 5500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省惠盐高速公路深圳段改扩建工程荷坳收费站广场 | 8440 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 广西壮族自治区上横高速公路第一合同段交安仓库 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市渝湘复线高速公路巴南至彭水段二圣综合拌合站料场 | 4800 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市永年区德茂交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 重庆市渝武高速公路草街料场 | 10000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市)有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 四川省乐西高速公路马边段太平镇SG6标2#拌合站 | 10000 | 48 | 39 | 1 | 防腐层 厚度 | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 四川省苍巴高速公路明阳镇库房 | 6000 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 四川高速公路绿化环保开发有限公司 | 四川省成绵高速公路罗江区JA1料场 | 500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市正东紧固件制造有限公司 | 中国葛洲坝集团路桥工程有限公司 | 贵州省纳晴高速公路L2合同段3#沥青站 | 840 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 贵州路桥集团有限公司 | 贵州省纳晴高速公路K149+360左幅 | 4500 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省勐绿高速公路勐醒互通 | 4200 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州卓潮紧固件有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 云南省三清高速公路昆明段九乡服务区沿线临时存放点 | 4500 | 48 | 40 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北中道公路安全设施有限公司 | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 陕西省麟法高速公路交安标交通产品库 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 冠县润丰新材料有限公司 | 甘肃万泰建设工程有限公司 | 甘肃省G309线祁家南山至汉家岔项目K1918+800材料仓库 | 500 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 甘肃路桥飞宇交通设施有限责任公司 | 甘肃省G244打庆项目1#交通产品库房 | 72800 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市洲畅交通设施有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区G219阿乌阿项目K1893+700综合场站 | 10000 | 48 | 48 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 邯郸市友聚交通设施有限公司 | 中国建筑股份有限公司 | 河北省邯港高速公路衡水段工程K40+300处 | 4500 | 48 | 42 | 6 | 防腐层 厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 邯郸市昌盛智联交通设施有限公司 | 中铁二十五局集团有限公司 | 安徽省G36宁洛高速公路明光至蚌埠段改扩建工程四标施工现场 | 350 | 48 | 8 | 32 | 防腐层 厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 宜邦机械科技（邯郸市）有限公司 | 云南省交通科学研究院有限公司、云南云岭高速公路交通科技有限公司（联合体） | 云南省姚南高速公路姚安料场 | 10000 | 48 | 25 | 15 | 防腐层 厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 山东冠县北方管业有限公司 | 中铁十九局集团第三工程有限公司 | 四川省南充过境高速公路金台互通E匝道 | 2500 | 48 | 1 | 39 | 防腐层外观、耐盐雾性能 | 不合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2.GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3.JDCC 003-2024《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |