附件12

2024年度交通运输行业产品（板式橡胶支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施 工 单 位 | 抽 样 地 点 | 监督总体 数(块) | 抽样样本 数（块） | 按JT/T 4-2019、 JDCC 2021-23判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 尚德科技（安徽）有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 天津市津北公路（驯海路—旭阳路）改建工程民航大学南院现场 | 28 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海通亿橡塑制品有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 天津港集疏运专用货运通道工程1标梁场 | 30 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 上海通亿橡塑制品有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 天津港集疏运专用货运通道工程1标梁场 | 22 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司 | 天津市交通运输基础设施养护集团有限公司 | 天津市G104穿东淀蓄滞洪区段路改桥工程施工现场 | 64 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | - 衡水路通工程橡胶有限公司 | - 中铁十八局集团有限公司 | - 天津港集疏运专用货运通道工程（第2标段）现场仓库 | 22 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 河北联署公路工程有限公司 | 河北省邯港高速公路沧州段TJ1标1号梁场 | 54 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水铭健工程橡胶有限公司 | 四川川交路桥有限责任公司 | 河北省秦唐高速公路唐山段ZT1标拌合站库房 | 60 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市志力工程橡胶有限公司 | 中星路桥工程有限公司 | 河北省S248阜平县城改线段工程石湖拌合站库房 | 50 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水祥光工程橡胶有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司 | 河北省衡昔高速公路ZT2-2合同3号拌合站库房 | 44 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 新疆交通建设集团股份有限公司 | 河北省G234顺平段改建工程预制梁场 | 30 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 内蒙古交科路桥建设有限公司 | 内蒙古自治区铁科高速公路新科段交科路桥拌合站 | 42 | 20 | 合格 | / | / | / |
|  | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 辽宁省鞍台高速公路五标钢筋预制厂 | 326 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 山东省路桥集团有限公司 | 辽宁省鞍台高速公路五标钢筋预制厂 | 212 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段04工区2#梁场 | 22 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宇诺橡胶制品有限公司 | 中铁二局集团有限公司 | 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段04工区2#梁场 | 26 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 吉林省吉高路桥建设有限公司 | 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段02工区3#梁场物资库 | 25 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 吉林省吉高路桥建设有限公司 | 吉林省长春都市圈环线高速公路伊通至公主岭至农安段01工区物资库 | 25 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨都市圈环线西南环段A4标项目部 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司 | 龙建路桥股份有限公司 | 黑龙江省哈尔滨都市圈环线西南环段A4标项目部 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水铭健工程橡胶有限公司 | 黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨都市圈环线西南环段A2-3仓库 | 30 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宏祥桥梁工程材料科技有限公司 | 龙建路桥第四工程有限公司 | 黑龙江省哈尔滨都市圈环线西南环段A4 | 160 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水普照橡塑制品有限公司 | 黑龙江省农垦路桥有限公司 | 黑龙江省鹤哈高速公路苔青至伊春段A2 | 122 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市宏图路桥机械有限公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 安徽省天天高速公路无为至安庆段九标钢筋加工厂 | 72 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 中国葛洲坝集团三峡建设工程有限公司 | 安徽省G4222和襄高速公路舒城（千人桥）至金寨（皖豫界）段一标1号钢筋厂 | 440 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水建硕工程橡胶有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 安徽省徐阜高速公路阜阳段1标1#梁场仓库 | 29 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水旗舰桥隧橡塑有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 安徽省亳蒙高速公路涡阳（标里）至蒙城（双涧）段8标梁场仓库 | 30 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 安徽省滁合周高速公路合肥支线标梁场仓库 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 柳州华威合力工程技术有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 福建省宁古高速公路C1合同段A2钢筋集中配送中心 | 36 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 中交一公局集团有限公司 | 福建省福州机场第二高速公路A5合同段智慧梁厂仓库 | 153 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 福建省高速路桥建设发展有限公司 | 福建省沈海线漳州龙海至诏安段扩容工程A1合同段材料仓库 | 30 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水盛鼎橡胶工程有限责任公司 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 福建省政永高速公路德化段A1合同段2号梁场仓库 | 50 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 济通智能装备股份有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 福建省宁上高速公路福建省霞浦至福安段A4合同段梁场仓库 | 50 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 济通智能装备股份有限公司 | 中铁十七局集团第六工程有限责任公司 | 福建省宁上高速公路福建省霞浦至福安段A6合同段钢筋加工场 | 62 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水鑫力工程橡胶有限公司 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 福建省沙南高速公路南平段A7合同段梁场仓库 | 24 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市志力工程橡胶有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 福建省沙南高速公路南平段A4合同段梁场库房 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 晨锐工程装备衡水有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 福建省沙南高速公路南平段A3合同段梁场仓库 | 41 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 准北路宝橡塑制品有限公司 | 福建省高速路桥建设发展有限公司、南平高速建设有限公司（联合体） | 福建省沙南高速公路南平段A1合同段梁场仓库 | 44 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 江西省遂大高速公路B3标1#钢筋加工厂 | 39 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡橡科技股份有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 江西省遂大高速公路C2标材料库 | 246 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 江西省萍乡绕城高速公路1#综合厂站 | 28 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 山东省路桥集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（联合体） | 山东省京台高速公路改扩建齐济段3#拌合站 | 22 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏润通工程设备有限公司 | 山东省路桥集团有限公司、中国建筑第八工程局有限公司（联合体） | 山东省京台高速公路改扩建齐济段1#拌合站 | 90 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司、徐州众安交通设施有限公司（联合体） | 山东省庆章高速公路2#场站 | 60 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 山东高速工程建设集团有限公司、山东省滨州公路工程有限公司（联合体） | 山东省庆章高速公路二标2#预制场 | 20 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 山东交工建设集团有限公司 | 山东省日照疏港高速公路虎山物资库 | 26 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 苏州海德新材料科技股份有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沈卢高速公路沈丘至遂平段项目蔡沟镇沈遂三标综合场站 | 179 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沈卢高速公路沈丘至遂平段项目上蔡县李斯楼村存放点 | 40 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北宝力工程装备股份有限公司 | 河南省公路工程局集团有限公司 | 河南省沈卢高速公路沈丘至遂平段项目孙店镇二标拌合站 | 158 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北建业工程橡胶有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省荥密高速公路项目经理部 | 104 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北建业工程橡胶有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 河南省荥密高速公路项目经理部 | 104 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 河南省沁伊高速公路QYTJ-2标1号梁场 | 202 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 河南省沁伊高速公路QYTJ-2标1号梁场 | 468 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 河南省沁伊高速公路QYTJ-2标1号梁场 | 258 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水宏力工程橡胶有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 湖北省通武高速公路湖北段XJLX-1标1#拌和站 | 289 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水路通工程橡胶有限公司 | 中国二冶集团有限公司 | 湖南省茶常高速公路（含安仁支线）14标梁场仓库 | 20 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 湖南省通和工程有限公司 | 湖南省邵怀大修项目（一期）2标项目部仓库 | 20 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水泰威新材料有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司 | 湖南省G60沪昆高速金醴扩容工程项目部仓库 | 26 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北旭光橡胶制品有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 湖南省S249溆浦县桥恩公路项目部仓库 | 56 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 济通智能装备股份有限公司 | 成都建工集团有限公司 | 四川省镇广高速公路渠县黄花大道项目部 | 139 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 成都市大通路桥机械有限公司 | 成都建工集团有限公司 | 四川省镇广高速公路渠县黄花大道项目部 | 60 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水利建橡胶制品有限公司 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 甘肃省G30连霍高速公路临泽丹霞服务区项目K90+220大砂河桥 | 400 | 10 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水恒力通工程橡胶有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 甘肃省G309线合水至西峰段公路项目总承包K16交通产品库房 | 352 | 7 | 合格 | / | / | / |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 沧州路桥建设集团有限公司 | 河北省邯港高速公路沧州段TJ3标2号钢筋加工场 | 60 | 7 | 不合格 | 拉伸强度（支 座剥离胶层后的橡胶性能） | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 衡水铭健工程橡胶有限公司 | 华邦建投集团股份有限公司 | 重庆市合大高速公路金沙涪江特大桥交通产品物资库 | 20 | 10 | 不合格 | 抗剪黏结性能 | 已整改，经确认合格 | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1.JT/T 4-2019《公路桥梁板式橡胶支座》； 2.JDCC 2021-23《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |