附件7

2024年度交通运输行业产品（高分子防水材料 止水带）

质量监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点 | 复查 监督总体数（米） | 复查 抽样样本数（节） | 按GB/T 18173.2-2014、JDCC 2020-16判定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 批是否合格 （复查合格） | 复查不合格项 |
| 1 | 江苏华强新型材料有限公司 | 江苏省盐城市阜宁县生产企业厂区 | 156 | 1 | 复查合格 | / |
| 2 | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 青海省张汶高速公路同赛项目扎毛水库2号隧道 | 100 | 1 | 复查合格 | / |
| 3 | 仪征市众威无纺材料有限公司 | 青海省张汶国家高速公路同赛项目龙藏山2号隧道 | 400 | 1 | 复查合格 | / |
| 4 | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 西藏自治区S303线康玉至多吉岔口段建设工程施工SG-2标段项目部仓库 | 200 | 1 | 复查不合格 | 臭氧老化 |
| 5 | 山东迈通新材料有限公司 | 西藏自治区S303线康玉至多吉岔口段建设工程施工SG-3标段果藏拉隧道 | 185 | 1 | 复查不合格 | 臭氧老化 |
| 注： 1.GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》； 2.JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |