附件3

2025年度交通运输行业产品（路面标线用玻璃珠）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准GB/T 24722-2020判定 |  |  | 按JDCC 037-2024判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北驰野玻璃珠有限责任公司 | 内蒙古路桥集团有限责任公司/中交一公局集团有限公司（联合体） | 内蒙古自治区巴彦淖尔国道110线黄磴项目K11+500处 | 640 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 凌海市环亚玻璃微珠有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 辽宁省京哈高速公路绥中至盘锦段五标段K405+500处 | 20 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中铁四局集团有限公司 | 辽宁省京哈高速公路绥中至盘锦段中铁四局京哈改扩建拌合站库房 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 福建省路桥建设集团有限公司 | 福建省沙南高速公路南平段B2合同段材料仓库 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天台精工西力玻璃珠有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省随信高速公路广水市关庙镇关庙西平交口 | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北穗锦玻璃制品有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 湖北省鄂黄第二过江通道（燕矶长江大桥及接线）交安1#料场 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省西宁曹家堡机场东进场路民小路K92+500处 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1.GB/T 24722-2020《路面标线用玻璃珠》； 2.JDCC 037-2024《路面标线用玻璃珠产品质量监督抽查实施规范》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |