附件5

2025年度交通运输行业产品（沥青）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(吨) | 抽样 样本数（kg） | 按JTG F40-2004、 JTG E20-2011、实施细则注判定 |  | 整改情况 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 河北鑫海化工集团有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司 | 北京市承平高速公路北京段市政建材集团顺义沥青厂 | 75.04 | 5 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 江苏高速新材料科技有限公司 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 江苏省江靖长江隧道JJSD-A5标段沥青拌合站 | 30.14 | 4.5 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 江苏高速新材料科技有限公司 | 江苏华晨路桥建设有限公司 | 江苏省江靖长江隧道JJSD-21标段沥青拌合站 | 32.5 | 4.5 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 安徽省滁合高速公路合肥支线沥青拌合站 | 31 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 湖北交投致远新材科技有限公司 | 湖北交投建设集团 | 湖北省鄂黄第二过江通道(燕矶长江大桥及接线)1#面层站 | 25 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 中石化湖南石油化工有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 湖南省湘潭市下摄司大桥项目部仓库 | 31.86 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | 湖南省通衢兴路建设有限公司 | 湖南省S201虹加改建工程平江县旺鑫沥青拌合站 | 31.25 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 中国石油化工股份有限公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市巫云开高速公路金盆热拌站 | 32.2 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 重庆公路养护工程（集团）有限公司新材料分公司 | 重庆中环建设有限公司 | 重庆市巫云开高速公路金盆热拌站 | 31.2 | 4 | 合格 | / | / | / |  |
|  | 浙江宝盈爱思开物资集团有限公司 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 安徽省滁合高速公路合肥支线沥青拌合站 | 82 | 4 | 不合格 | 延度10℃、TFOT后：残留针入度比、残留延度（10℃） | / | / |  |
|  | 湖北交投致远新材科技有限公司 | 湖北交投建设集团 | 湖北省鄂黄第二过江通道(燕矶长江大桥及接线)1#面层站 | 25 | 4 | 不合格 | 延度15℃ | / | / |  |
| 注： 1.JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》； 2.JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》； 3.道路用沥青产品质量监督抽查实施细则（2025年修订）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |