附件6

2025年度交通运输行业产品（塑料土工格栅）
质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数(平米) | 抽样 样本数（组） | 按GB/T 17689-2008、 实施细则注判定 |  | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 仪征市恒盈土工材料有限公司 | 中国公路工程咨询集团有限公司 | 海南省G98环岛高速公路名山互通及连接线工程项目SG标项目仓库 | 3200 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 泰安路德工程材料有限公司 | 云南交投集团公路建设有限公司 | 云南省勐打高速公路第一总包部路基3队驻地仓库 | 3800 | 1 | 合格 | / | / | / |
|  | 云南联迈土工材料制造有限公司 | 云南交投集团云岭建设有限公司 | 云南省孟勐高速公路二合同段二工区8包梁场 | 1600 | 1 | 合格 | / | / | / |
| 注： 1.GB/T 17689-2008《土工合成材料 塑料土工格栅》； 2.土工合成材料 塑料土工格栅产品质量监督抽查实施细则（2025年修订）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |