附件4：

交通部2005年交通产品（反光膜）质量监督抽查结果汇总表（1）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 产品等级 | 颜色 | 抽样样本数(卷) | 按GB/T18833-2002判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数(卷) | 不合格样本数(卷) | 不合格项 |  |
| 1 | 3M中国公司 | 上海仓库 | 超强级（二级） | 白色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  | 高强级（二级） | 绿色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  | 工程级（四级） | 白色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
| 2 | 合肥百瑞得反光材料有限公司 | 公司仓库 | 高强级（二级） | 白色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 红色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 5 | 5 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 5 | 5 | / | / | 通 过 |
| 3 | 3M中国公司 | 甬金高速公路金华段402合同段 交通设施工程 | 超强级（二级） | 白色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
| 4 | 3M中国公司 | 杭千高速JT1， 杭州至桐庐段 | 钻石级VIP （二级） | 白色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 红色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |

交通部2005年交通产品（反光膜）质量监督抽查结果汇总表（2）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 产品等级 | 颜色 | 抽样样本数(卷) | 按GB/T18833-2002判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样 本数(卷) | 不合格 样本数(卷) | 不合格项 |  |
| 5 | 3M中国公司 | 无锡交通设施有限 公司仓库 江西省乐温高速公路 | 超强级（二级） | 白色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
| 6 | 3M中国公司 | 项目部工地料场 江西省乐温高速公路K1+000～K22+150 | 超强级（二级） | 白色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
| 7 | 3M中国公司 | 江西省赣江交通 设施厂仓库 江西省乐温高速公路 | 超强级（二级） | 白色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 红色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 1 | 1 | / | / | 通 过 |

交通部2005年交通产品（反光膜）质量监督抽查结果汇总表（3）

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 产品等级 | 颜色 | 抽样样本数(卷) | 按GB/T18833-2002判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样 本数(卷) | 不合格 样本数(卷) | 不合格项 |  |
| 8 | 恩希爱（杭州）化工有限公司 | 工厂仓库 | 高强级（二级） | 白色 | 17 | 17 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 11 | 11 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 红色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 8 | 8 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 棕色 | 8 | 8 | / | / | 通 过 |
|  |  |  | 超工程级 （三级） | 白色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |
|  |  |  | 工程级（四级） | 白色 | 18 | 18 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 黄色 | 5 | 5 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 红色 | 8 | 8 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 绿色 | 4 | 4 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 蓝色 | 7 | 7 | / | / | 通 过 |
|  |  |  |  | 棕色 | 3 | 3 | / | / | 通 过 |