附件5：

交通部2005年交通产品（硅芯管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 抽样地点(路段) | 抽样样 本数（盘） | 按JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格样本数（盘） | 不合格样本数（盘） | 不合格项 |  |
| 1 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 江西省乐温高速公路（k23+223～k44+170） | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 2 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 江西省乐温高速公路（k1+000～k23+223） | 4 | 4 | 0 | / | 通 过 |
| 3 | 上海哈威新材料科技股份有限公司 | 江西省乐温高速公路（k44+169.8～k72+964.8） | 3 | 2 | 1 | 断裂伸长率 | 通 过 |
| 4 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 贵州崇遵高速公路（k0+580～k65+097.74） | 3 接头8个 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 5 | 上海哈威新材料科技股份有限公司 | 禹闫高速公路（k18+020～k27+000、k51+850～k150+020） | 3 | 2 | 1 | 断裂伸长率 椭圆度 | 通 过 |
| 6 | 北京市清河塑料厂顺平县联营厂 | 禹闫高速公路（k0+000～k18+020、k27+000～k51+850、k150+020～k176+890） | 3 | 2 | 1 | 断裂伸长率 椭圆度 | 通 过 |
| 7 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 湖南省常张高速公路（k0+000～k99+000） | 7 接头16个 | 6 | 1 | 内径 | 通 过 |
| 8 | 河北衡水宝力（集团）有限公司 | 湖南省常张高速公路（k99+000～k167+900） | 3 | 1 | 2 | 环刚度 断裂伸长率 壁厚、椭圆度 | 不通过 |
| 9 | 上海哈威新材料科技股份有限公司 | 新疆国道216大黄山～天池一级公路改建工程（k547+000～k601+740） | 4 | 0 | 4 | 环刚度 断裂伸长率 壁厚、椭圆度 | 不通过 |
| 10 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 河南省开封市路达高速公路河南盈科交通工程有限公司项目部料场 | 3 接头16个 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 11 | 湖北凯乐新材料科技股份有限公司 | 京珠国道主干线化龙～坦尾段高速公路（K11+500～K38+047） | 3 | 3 | 0 | / | 通 过 |
| 12 | 福建亚通新材料科技股份有限公司贵州分公司 | 云南思小高速公路（K0+490～K24+750（一标）、K73+063～K96+600（四标）） | 7 接头28个 | 0 | 7 | 断裂伸长率 壁厚、椭圆度 | 硅芯管不通过 管接头通过 |