附件6：

交通部2005年交通产品（高速公路波形梁钢护栏）质量监督抽查结果汇总表(1)

| 序号 | 高速公路名称及 路段 | 受检产品 名 称 | 生产企业名称 | 按JT/T281-1995判定 |  | 按国家抽样标准判定监督总体(批)是否通过(合格) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抽样 合格率 | 不合格项 |  |
| 1 | 青海省西塔高速公路 C标段 | 波形梁 | 西安城新交通设施有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 37.5% | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北保定泰兴交通设施有限公司 | 0 | 抗拉荷载 | 不通过 |
| 2 | 甘肃刘白高速公路： LB-11-A标段 | 波形梁 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北永平县西滩头运昌标准件厂 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |
| 3 | 甘肃刘白高速公路： LB-11-B标段 | 波形梁 | 金昌市金桥三合实业有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 河北恒通交通安全设施有限公司 | 37.5% | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 防阻块 | 金昌市金桥三合实业有限公司 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 常熟市标准件厂 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |
| 4 | 甘肃刘白高速公路： LB-11-C标段 | 波形梁 | 金昌市金桥三合实业有限公司 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 湖北鄂州市强发标准件制造有限公司 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北保定泰兴交通设施有限公司 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |

交通部2005年交通产品（高速公路波形梁钢护栏）质量监督抽查结果汇总表(2)

| 序号 | 高速公路名称及路段 | 受检产品 名 称 | 生产企业名称 | 按JT/T281-1995判定 |  | 按国家抽样标准判定监督总体(批)是否通过(合格) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抽样 合格率 | 不合格项 |  |
| 5 | 宁夏中郝高速公路：兴仁至郝家集段 | 波形梁 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北保定泰兴交通设施有限公司 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |
| 6 | 内蒙古东苏高速公路： HL-01标段 | 波形梁 | 河北宣化防腐钢管总厂 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 湖北鄂州市强发标准件制造有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 同上 | 37.5% | 抗拉荷载 | 不通过 |
| 7 | 内蒙古东苏高速公路： HL-02标段 | 波形梁 | 河北恒通交通安全设施有限公司 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 50% | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 防阻块 | 河北永年县龙泉交通标准件有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 同上 | 0 | 抗拉荷载 | 不通过 |
| 8 | 内蒙古东苏高速公路： HL-03标段 | 波形梁 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 山东淄博强力螺栓有限公司 | 37.5% | 抗拉荷载 | 不通过 |
| 9 | 天津威乌高速公路： 天津段 | 波形梁 | 天津市华安公路交通工程有限公司 | 37.5% | 外形尺寸 防腐层厚度 | 不通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 37.5% | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 87.5% | / | 通过 |

交通部2005年交通产品（高速公路波形梁钢护栏）质量监督抽查结果汇总表(3)

| 序号 | 高速公路名称及路段 | 受检产品 名 称 | 生产企业名称 | 按JT/T281-1995判定 |  | 按国家抽样标准判定监督总体(批)是否通过(合格) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 抽样 合格率 | 不合格项 |  |
| 10 | 黑龙江省浽满国道主干线亚布力至尚志公路扩建工程G5标 | 波形梁 | 天津市华安交通工程有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 徐州隆鑫交通设施有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 同上 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 沈阳万昌交通设施制造安装有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
| 11 | 黑龙江省浽满国道主干线亚布力至尚志公路扩建工程G6标 | 波形梁 | 徐州隆鑫交通设施有限公司 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 75% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 永年县龙泉交通标件有限公司 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |
| 12 | 国道203线松肇一级公路E合同段 | 波形梁 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 87.5% | / | 通过 |
|  |  | 防阻块 | 吉林永大集团有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 淄博强力螺栓有限公司 | 0 | 抗拉荷载 | 不通过 |
| 13 | 丹东至庄河高速公路1标 | 波形梁 | 长春顺通高速公路护栏制造有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 圆立柱 | 同上 | 0 | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 防阻块 | 沈阳市金路通交通设施有限公司 | 62.5% | / | 通过 |
|  |  | 托 架 | 同上 | 0 | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 河北永平标准机械厂 | 0 | 防腐层厚度 抗拉荷载 | 不通过 |
| 14 | 丹东至庄河高速公路3标 | 防 阻 块 | 沈阳万昌交通设施制造安装有限公司 | 100% | / | 通过 |
|  |  | 托 架 | 同上 | 0 | 外形尺寸 | 不通过 |
|  |  | 拼接螺栓 | 淄博强力螺栓有限公司 | 25% | 抗拉荷载 | 不通过 |