附件1

2011年交通运输产品质量行业监督抽查检测项目及委托抽查机构表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查范围、抽查地点 | 委托及参与抽查的检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度25℃，5s，100g 针入度指数PI 软化点TR&B 60℃动力粘度 延度5cm/min，10℃、15℃ TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ | 新建、改建及大修公路工程施工现场正在使用的沥青储存罐中的产品及未拆装（封）沥青桶中的产品。 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通部公路工程检测中心） |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度25℃，5s，100g 针入度指数PI 延度5cm/min，5℃ 软化点TR&B 运动粘度135℃ TFOT（或RTFOT）后质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  | 公路工程混凝土外加剂 | —— | 减水率 泌水率比 凝结时间差 含气量 强度比 | 新建和改建公路施工现场； 部分生产企业生产线或仓库。 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通部公路工程检测中心） |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层厚度 | 新建和改建公路工程施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分已安装工程。 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）、交通运输部科学研究院交通工程检测中心、交通运输通信信息工程质量检测中心 |
|  |  | 护栏立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 |  |  |
|  | 电子不停车收费设备 | 路侧设备（RSU） | 载波频率 频率容限 等效全向辐射功率 调制系数 占用带宽 前导码 互换性 | 工程现场或生产企业仓库 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心） |
|  |  | 车载设备（OBU） | 载波频率 频率容限 调制系数 占用带宽 位速率 协议符合性 互操作性 工作温度 | 生产企业及经销企业（发行网点） | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心） |
|  | 四轮定位仪 | —— | 示值分辨力 零位漂移 示值误差 示值稳定性 | 生产企业 | 交通部汽车保修设备质量监督检验测试中心 |