附件2.交通运输部2011年度交通运输产品（公路工程混凝土外加剂）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JT/T523-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 江西华建高新材料有限公司 | 聚羧酸缓凝高性能减水剂 | 江西九江长江公路大桥B段第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 南昌市裕盛隆科技有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路A段第四合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 安徽省凯威合成材料有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路A段第五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 宜春博达交通工程科技开发有限公司 | 高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路A段第七合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 南昌市辉煌腾达实业有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路A段第八合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 瑞金辉腾建筑材料有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路B段第二合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 南昌市裕盛隆科技有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路B段第四合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 江西同晟实业有限公司 | TS-SGJ聚羧酸高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路B段第五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖南长沙市神宇建筑防水防腐有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 江西赣州至崇义高速公路B段第六合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市世新建材有限公司 | 高效减水剂 | 承德至秦皇岛高速公路第六合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津冶建特种材料有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至秦皇岛高速公路第九合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 秦皇岛顺凯达建筑材料有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 承德至秦皇岛高速公路秦皇岛段第十一合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北青华建材有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至秦皇岛高速公路秦皇岛段第十五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 河北同邦建材有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 承德至赤峰高速公路第十合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京市住邦建材有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至赤峰高速公路第六合同段 | 合格 | / | / | / |

附件2.交通运输部2011年度交通运输产品（公路工程混凝土外加剂）质量监督抽查结果汇总表（续表一）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JT/T523-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 山西黄腾化工有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至赤峰高速公路第五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 天津市鑫永强混凝土外加剂有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至赤峰高速公路第四合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京建恺混凝土外加剂有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至赤峰高速公路第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西黄河新型化工有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 承德至赤峰高速公路第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 广东红墙新材料股份有限公司 | WFY聚羧酸高性能减水剂(缓凝型) | 广西防城港至东兴高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 湖北恒利建材科技有限公司 | HL-8000聚羧酸盐减水剂 | 广西六景至钦州高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏博特新材料有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 广西六景至钦州高速公路十标 | 合格 | / | / | / |
|  | 广西江光建材有限公司 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西靖西至那坡高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 中冶工程技术材料有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 广西百色至靖西高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 南宁市能能博建材有限责任公司 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西钦州至崇左高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 广西南宁俊达建材化工有限公司 | JDS-1 缓凝型高性能减水剂 | 广西南宁外环高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 广东红墙新材料股份有限公司 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 广西科达建材化工有限公司 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 南宁皖南建材厂 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路第六合同段 | 合格 | / | / | / |

附件2.交通运输部2011年度交通运输产品（公路工程混凝土外加剂）质量监督抽查结果汇总表（续表二）

| 序号 | 生产企业名称 | 型号规格 | 抽样地点(路段) | 按标准JT/T523-2004判定 | 不合格产品整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 是否合格 | 不合格项 |  |  |
|  | 江苏宜兴富腾化学有限公司 | 缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西桑穆斯建材化工有限公司 | 聚羧酸盐系高性能减水剂 | 广西南宁外环公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京金盾建材有限公司 | 聚羧酸高性能减水剂 | 广西南宁外环高速公路第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 广西科达建材化工有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 广西南宁外环高速公路第五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 重庆福云威特发建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 广西钦州崇左高速公路第五合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 江苏宜兴富腾化学有限公司 | 萘系缓凝高效减水剂 | 广西防城至东兴高速公路第五合同段标 | 合格 | / | / | / |
|  | 徐州市超力建筑材料有限公司 | CNF-1A缓凝高效减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路第四合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 南宁市雨润化工有限公司 | WFY缓凝高效减水剂 | 广西防城港至东兴高速公路第二合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 深圳市晋元建筑科技开发有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 广西六景至钦州高速公路第九合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西黄腾化工有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 云南锁龙寺至蒙自高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西黄腾化工有限公司 | 高效减水剂 | 云南锁龙寺至蒙自高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 山西黄腾化工有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 云南锁龙寺至蒙自高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 巴斯夫（四川）建材有限公司 | 缓凝高效减水剂 | 云南锁龙寺至蒙自高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 巴斯夫（四川）建材有限公司 | 高效减水剂 | 云南锁龙寺至蒙自高速公路 | 合格 | / | / | / |
|  | 广州西卡建筑材料有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 江西九江长江公路大桥A段第三合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 马贝建筑材料（上海）有限公司 | 聚羧酸高效减水剂 | 江西九江长江公路大桥B段第一合同段 | 合格 | / | / | / |
|  | 北京科路泰技术有限公司 | 引气缓凝型聚羧酸系高性能减水剂 | 北京科路泰技术有限公司厂房 | 合格 | / | / | / |