附表一 交通运输部2012年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样地点(路段) | 监督 总体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | 冀2012-01 | 河北通华公路材料有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北省承秦高速公路秦皇岛段LM4合同段 | 100T | 合格 | / | / |
| 2 | 冀2012-02 | 承秦高速公路秦皇岛段保定申成路桥有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 河北省承秦高速公路秦皇岛段LM4合同段 | 20T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 3 | 冀2012-03 | 黄骅市仓宇石油化工有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北省承秦高速公路秦皇岛段LM1合同段 | 50T | 合格 | / | / |
| 4 | 冀2012-04 | 邢台市宏信昌公路材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 河北省承秦高速公路秦皇岛段LM1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 5 | 冀2012-05 | 张家口市冀垣交通物资有限公司 | “雁荡牌”道路石油沥青70号A级 | 河北省张涿高速张家口段LM3合同段 | 30T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 6 | 闽2012-01 | 厦门新立基有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建省莆永高速B2合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 7 | 闽2012-02 | 福建三木进出口贸易有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建省莆永高速B1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 8 | 闽2012-03 | 福建三木进出口贸易有限公司 | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 福建省莆永高速B1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 9 | 闽2012-04 | 福建鑫田沥青有限公司 | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 福建省南平松建高速B3合同段 | 40T | 合格 | / | / |
| 10 | 闽2012-05 | 福建三木进出口贸易有限公司 | 埃索SBS改性沥青I-D | 福建省宁武高速南平段B1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 11 | 闽2012-06 | 浙江嘉悦石化有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建省宁武高速南平段B2合同段 | 200T | 合格 | / | / |
| 12 | 甘2012-01 | 甘肃交通物资供应公司 | “昆仑牌”道路石油沥青70号A级 | 甘肃省营双高速公路路面六标 | 50T | 合格 | / | / |
| 13 | 甘2012-02 | 甘肃翼龙沥青有限公司 | “昆仑牌”道路石油沥青70号A级 | 甘肃省营双高速公路路面五标 | 80T | 合格 | / | / |
| 14 | 赣2012-01 | 北京城建道桥建设集团有限公司 | SBS改性沥青I- D | 江西省抚吉高速公路AP3合同段 | 20T | 合格 | / | / |
| 15 | 赣2012-02 | 江西省高速公路物资有限公司 | “东海牌”道路石油沥青50号A级 | 江西省抚吉高速公路AP2合同段 | 50T | 合格 | / | / |
| 16 | 赣2012-03 | 江西省高速公路物资有限公司 | “泰普克”道路石油沥青70号A级 | 江西省抚吉高速公路AP2合同段 | 100T | 合格 | / | / |
| 17 | 赣2012-04 | 厦门新立基有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西省抚吉高速公路AP2合同段 | 35T | 合格 | / | / |
| 18 | 赣2012-05 | 中海沥青（泰州）有限责任公司 | “中海油36-1”道路石油沥青50号A级 | 江西省抚吉高速公路BP1合同段 | 45T | 合格 | / | / |
| 19 | 赣2012-06 | 浙江宝盈物资集团股份有限公司 | “壳牌”道路石油沥青70号A级 | 江西省抚吉高速公路BP2合同段 | 30T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 20 | 赣2012-07 | 路翔股份有限公司 | “昆仑牌”道路石油沥青 50号A级 | 江西省抚吉高速公路BP2合同段 | 40T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 21 | 赣2012-08 | 江西赣粤高速公路工程有限公司 | SBS改性沥青I-D | 江西省抚吉高速公路BP3合同段 | 50T | 合格 | / | / |
| 22 | 赣2012-09 | 厦门新立基有限公司 | 中海油“36-1”道路石油沥青70号A级 | 江西省抚吉高速公路AP1合同段 | 45T | 合格 | / | / |
| 23 | 赣2012-10 | 江西省高速公路物资有限公司 | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 江西省吉莲高速公路BP2标 | 40T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 24 | 赣2012-11 | 浙江宝盈物资集团股份有限公司 | “东海牌”道路石油沥青 70号A级 | 江西省吉莲高速公路BP2标 | 40T | 合格 | / | / |
| 25 | 皖2012-01 | 合肥宝盈物资有限公司 | SBS改性沥青 | 安徽省合肥新桥国际机场高速公路 | 29T | 合格 | / | / |
| 26 | 皖2012-02 | 浙江公路物资有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 安徽省芜雁高速公路 | 40T | 不合格 | 25℃针入度 | 已整改，经确认合格 |
| 27 | 新2012-01 | 中石油克拉玛依石化公司 | 道路石油沥青90号A级 | 新疆S303线奇木高速公路QM1标 | 30T | 合格 | / | / |
| 28 | 川2012-01 | 甘肃海侨石化有限公司 | “东海牌”道路石油沥青 70号A级 | 四川省成德南高速公路LM3标 | 40T | 合格 | / | / |
| 29 | 川2012-02 | 成都华川进出口集团有限公司 | SBS改性沥青 | 四川省成德南高速公路LM6标 | 100T | 合格 | / | / |
| 30 | 川2012-03 | 青海弘川新源实业股份有限公司 | SBS改性沥青 | 四川省成德南高速公路LM3标 | 40T | 合格 | / | / |
| 31 | 川2012-04 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | “泰普克”道路石油沥青 70号A级 | 四川省成德南高速公路LM2标 | 40T | 合格 | / | / |
| 32 | 川2012-05 | 厦门华特集团有限公司 | SBS改性沥青 | 四川省成德南高速公路LM2标 | 40T | 合格 | / | / |
| 33 | 渝2012-01 | 中国石化炼油销售有限公司 | “东海牌”道路石油沥青 70号A级 | 重庆市江津至合江高速公路二期 | 2000T | 合格 | / | / |
| 34 | 渝2012-02 | 中国石化炼油销售有限公司 | “东海牌”道路石油沥青 70号A级 | 重庆市奉节至巫溪高速公路ELM合同段 | 2000T | 合格 | / | / |
| 35 | 渝2012-03 | 重庆东琪实业有限公司 | SK道路石油沥青70号A级 | 重庆市奉节至巫江高速公路二期 | 1000T | 合格 | / | / |
| 36 | 苏2012-01 | 江苏江鸿公司 | 道路石油沥青70号A级 | 江苏省临海高等级公路大丰段 | 40T | 不合格 | TFOT后针入度比、10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 37 | 苏2012-02 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏省临海高等级公路启东段 | 40T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 38 | 粤2012-01 | 广州新粤沥青有限公司 | 道路石油沥青50号A级 | 广东省江肇高速公路 | 130T | 合格 | / | / |
| 39 | 粤2012-02 | 广州新粤沥青有限公司 | 壳牌SBS改性沥青I-D | 广东省江肇高速公路 | 30T | 合格 | / | / |
| 40 | 粤2012-03 | 东莞泰和沥青产品有限公司 | SBS改性沥青I-D | 广东省云浮至罗定高速公路 | 42T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 41 | 湘2012-01 | 江苏宝利沥青股份有限公司 | SBS改性沥青I-C | 湖南省大浏高速公路27合同段 | 120T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 42 | 湘2012-02 | 中国石化集团资产经营管理有限公司长岭分公司沥青厂 | SBS改性沥青I-D | 湖南省长湘高速公路30标 | 45T | 合格 | / | / |