附表三 交通运输部2012年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 湖南省长路建设有限公司 | 安徽省合肥新桥国际机场高速公路K2+000~K3+000处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度、涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 南京立志高速公路材料有限公司 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 安徽省泗许高速公路淮北段K17+200~K17+700处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒昌路桥设施有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 安徽省泗许高速公路淮北段K35+000~K35+500处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚、涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏华夏交通工程集团有限公司 | 江西省公路局交通工程公司 | 江西省抚吉高速K43互通料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江西交通工程开发有限公司 | 江西省抚吉高速K120+280处 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 镀锌层厚度、涂塑层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河南亚通交通安全设施有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 江西省抚吉高速K144+870堆料场 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 镀锌层厚度、涂塑层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省松建高速K11处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 福建省宁武高速政和出口收费站料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 黑龙江省北龙交通工程有限公司 | 新疆大黄山至奇台高速公路K65+000～K66+000处 | 1000 | 10 | 10 | / | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 新疆大黄山至奇台高速公路K79+500～K80+500处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 陕西省西宝高速改扩建工程K11+400堆料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北泰兴交通设施有限公司 | 天津市政公路设备工程有限公司 | 河北省张涿高速K10+000～K11+000处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 河北省张涿高速K20+000～K21+000处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县福路德路桥设施有限公司 | 张家口容创无限交通设施有限公司 | 河北省张涿高速K35+000～K36+000处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 浙江安泰交通设施有限公司 | 杭州华兴交通设施工程有限公司 | 浙江省象山港大桥及连接线工程K16+230～K17+230处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏华夏交通工程集团有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限公司 | 贵州省晴隆至兴义高速K2+200堆料场处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河南亚通交通安全设施有限公司 | 云南云桥建设集团股份有限公司 | 贵州省惠兴高速项目部堆料场处 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 基体金属板厚、涂塑层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 冠县宏达交通设施有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 四川省映秀至汶川高速公路K7+400～K8+400处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县宏达交通设施有限公司 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 四川省石坝（黔川界）至纳溪公路K55+200～K56+200处 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 涂塑层质量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川西都交通配套设施有限责任公司 | 四川省石坝（黔川界）至纳溪公路K39+000～K40+000处 | 1000 | 10 | 0 | 10 | 涂塑层质量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 四川新安达交通设施有限公司 | 张家港港丰交通设施有限公司 | 四川省石坝（黔川界）至纳溪公路K18+800～K19+800处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省江肇高速K99+780～K100+780处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省粤湘高速公路博罗至深圳段K42+342料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 徐州光辉钢管有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省粤湘高速公路博罗至深圳段潼湖互通料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通设施材料有限公司 | 广东省长大公路工程有限公司 | 广东省云罗高速K15+000～K16+000处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东通亚交通设施有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 广东省佛开高速谢边至三堡段扩建工程K22+600处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 苏州交通集团有限公司大浏高速公路三十一标 | 湖南省大浏高速K38+000~K39+000处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 深圳市华长源实业有限公司 | 湖南郴州公路桥梁建设有限责任公司 | 湖南省大浏高速K51+000~K53+000处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属板厚、镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏中路交通工程有限公司 | 湖南省长湘高速K125+800堆料场处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 华北泰兴护栏有限公司 | 湖北省路路通公路设施工程有限公司 | 湖南省长湘高速K138+300~K140+230处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 江苏省江都至六合高速K52+800～K53+800处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |