附表八 交通运输部2012年度交通运输产品（突起路标）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 24725－2009判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 重庆环球路面安全标志有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 25 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 重庆环球路面安全标志有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 重庆市奉节至巫溪高速公路 | 1000 | 25 | 25 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 济南市天桥区雨欣交通设施销售中心 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 色度性能、逆反射性能、抗压荷载 | 不合格 | / |
|  | 上海邦禾科技有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 色度性能、逆反射性能、抗压荷载 | 不合格 | / |
|  | 北京华之路交通科技有限公司 | 杭州中兴交通设施工程有限公司 | 浙江省象山港大桥及接线工程A1合同段施工现场 | 1000 | 25 | 24 | 1 | 逆反射性能 | 合格 | / |
|  | 北京富路通交通科技有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 24 | 1 | 逆反射性能 | 合格 | / |
|  | 北京华之路交通科技有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 逆反射性能、抗压荷载、抗冲击 | 不合格 | 等待复检 |
|  | 福建路达交通设施有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 24 | 1 | 色度性能 | 合格 | / |
|  | 浙江天台远大交通设施有限公司 | / | 生产车间 | 1000 | 25 | 25 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京华之路交通科技有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 海南省中线高速公路海口至屯昌段 | 1000 | 25 | 25 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 北京华路恒通交通设施有限公司 | 温州建设集团有限公司 | 海南省中线高速公路海口至屯昌段 | 1000 | 25 | 0 | 25 | 色度性能 | 不合格 | / |
|  | 北京安路通交通科技有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 海南省中线高速公路海口至屯昌段 | 1000 | 25 | 25 | 0 | / | 合格 | / |