附件1

2013年交通运输产品质量行业监督抽查检测项目及委托抽查机构表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查范围、抽查地点 | 委托及参与抽查的检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 软化点TR&B 60℃动力粘度 延度5cm/min，10℃、15℃ TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业沥青储存罐。 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通部公路工程检测中心） |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 延度5cm/min，5℃ 软化点TR&B 135℃运动粘度 TFOT（或RTFOT）后：质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  | 公路波形梁钢护栏公路 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 | 新建和改建公路工程施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分已安装工程。 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）、交通运输部科学研究院交通工程检测中心、交通运输通信信息工程质量检测中心 |
|  |  | 立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基体金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查范围、抽查地点 | 委托及参与抽查的检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路桥梁支座 | 板式橡胶支座 | 内在质量 力学性能（抗压弹性模量、抗剪弹性模量或摩擦系数、极限抗压强度） | 新建、改建及大修桥梁工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | 交通运输部科学研究院交通工程检测中心 |
|  | 公路工程预应力孔道压浆料 | 压浆料 | 凝结时间 流动度 压力泌水率 自由膨胀率 抗压强度（3d、7d） 抗折强度（3d、7d） | 新建、改建及大修公路工程施工现场。 | 国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通部公路工程检测中心） |
|  | 突起路标 | A类 | 外观质量 结构尺寸 色度性能 逆反射性能 抗压荷载 整体抗冲击性能 标识和包装 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心） |
|  | 高密度聚乙烯硅芯管 | Φ40/33 | 外观质量 结构尺寸 环刚度 拉伸强度 断裂伸长率 落锤冲击性能 硅芯管与管接头连接力 耐水压密封性能 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心）、交通运输通信信息工程质量检测中心 |
|  | 电子不停车收费设备 | 车载设备（OBU） | 载波频率 频率容限 调制系数 占用带宽 位速率 协议符合性 互操作性 工作温度 | 经销单位（发行网点）。 | 国家交通安全设施质量监督检验中心（交通部交通工程监理检测中心） |