附件1

交通运输部2013年度交通运输产品（道路用沥青）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 受检单位名称 | 产品名称 | 抽样地点(路段) | 监督 总体数 | 按标准JTG F40-2004判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | 冀2013-01 | 厦门华特沥青公司（唐山基地）（代理：河北通华公路材料有限公司） | SBS改性沥青I-C | 河北承赤高速公路路面三标 | 40T | 合格 | / | / |
| 2 | 冀2013-02 | 江苏科茵格特种沥青有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北邢汾高速公路邢台至冀晋界路面一标 | 30T | 合格 | / | / |
| 3 | 冀2013-03 | 中海沥青股份有限公司（代理：河北凯意石化有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 河北邢汾高速公路邢台至冀晋界路面二标 | 30T | 合格 | / | / |
| 4 | 冀2013-04 | 黄骅仓宇石油化工有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北邢汾高速公路邢台至冀晋界路面三标 | 35T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 5 | 冀2013-05 | 黄骅市鑫淼盛物流有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河北邢汾高速公路邢台至冀晋界路面三标 | 35T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 6 | 甘2013-01 | 甘肃曼特睿尔公路材料研发有限公司 | 道路石油沥青90号A级 | 甘肃金昌至武威高速公路JWLM1标 | 30T | 合格 | / | / |
| 7 | 甘2013-02 | 甘肃路桥养护科技有限责任公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃金昌至武威高速公路JWLM1标 | 150T | 合格 | / | / |
| 8 | 甘2013-03 | 浙江嘉悦石化有限公司 | SBS改性沥青I-C | 甘肃金昌至武威高速公路JWLM1标II工区 | 30T | 合格 | / | / |
| 9 | 晋2013-01 | 韩国SK集团（代理：山西力新公路物资有限公司） | “SK”道路石油沥青 90号A级 | 山西阳左高速公路ZB2标 | 22.7T | 合格 | / | / |
| 10 | 晋2013-02 | 壳牌（新加坡）炼油厂（代理;山西宇通高速路面材料有限公司） | “壳牌”道路石油沥青 70号A级 | 山西阳左高速公路ZB4标 | 1000T | 合格 | / | / |
| 11 | 晋2013-03 | 山西交科桥梁附件有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 山西阳左高速公路ZB4标 | 30T | 合格 | / | / |
| 12 | 晋2013-04 | 山西宇通高速路面材料有限公司 | SBS改性沥青I-D | 山西朔州环城西纵高速公路路面二分部 | 40T | 合格 | / | / |
| 13 | 晋2013-05 | 中石化齐鲁分公司（代理：山西宇通高速路面材料有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 山西神河高速公路LM1标 | 200T | 合格 | / | / |
| 14 | 晋2013-06 | 中海沥青股份有限公司（代理：山西省公路物资供应总公司） | “36-1”道路石油沥青70号A级 | 山西神河高速公路LM4标 | 10T | 合格 | / | / |
| 15 | 贵2013-01 | 壳牌（新加坡）炼油厂（代理：中国航空技术广州有限公司） | “壳牌”道路石油沥青70号A级 | 贵州仁赤高速公路路面一标 | 35T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 16 | 贵2013-02 | 贵州利达物资贸易有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 贵州仁赤高速公路路面一标 | 35T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 17 | 贵2013-03 | 埃克森-美孚（新加坡）公司（代理：中远国际贸易有限公司） | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 贵州六枝至镇宁高速公路丁旗10标 | 70T | 合格 | / | / |
| 18 | 贵2013-04 | 佛山高富中石油燃料沥青有限公司（代理：中国航空技术进出口公司） | “昆仑牌”道路石油沥青70号A级 | 贵州惠兴高速公路海子坝沥青拌和站 | 50T | 合格 | / | / |
| 19 | 贵2013-05 | 中石化茂名分公司（代理：厦门华特沥青实业有限公司） | “东海牌”道路石油沥青70号A级 | 贵州贵惠高速公路五标二工区 | 40T | 合格 | / | / |
| 20 | 贵2013-06 | 厦门华特沥青实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 贵州贵惠高速公路五标二工区 | 40T | 合格 | / | / |
| 21 | 湘2013-01 | 湖南长炼兴长集团有限责任公司 | SBS改性沥青I-D | 湖南醴陵至茶陵高速公路32合同段 | 45T | 合格 | / | / |
| 22 | 湘2013-02 | 中远国际贸易有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖南怀通高速公路LM4标 | 200T | 合格 | / | / |
| 23 | 湘2013-03 | 湖北国创高新材料股份有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖南怀通高速公路LM3标 | 56T | 合格 | / | / |
| 24 | 湘2013-04 | 中航路通实业有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖南张花高速公路58标 | 70T | 不合格 | 135℃运动粘度、TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 25 | 湘2013-02 | 湖南省高速百通建设投资有限公司 | SBS改性沥青I-D | 湖南张花高速公路54标 | 270T | 合格 | / | / |
| 26 | 苏2013-01 | 江阴天诺道路材料有限公司 | 道路石油沥青70号A级 | 江苏溧马高速公路LM22标 | 30T | 合格 | / | / |
| 27 | 苏2013-02 | 江阴泰富沥青有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏溧马高速公路LM22标 | 25T | 合格 | / | / |
| 28 | 苏2013-03 | 泰州市祥和沥青储运有限公司 | SBS改性沥青I-C | 江苏临海高等级公路大丰段 | 40T | 合格 | / | / |
| 29 | 川2013-01 | 中石化镇海炼化分公司（代理：四川禾森化工科技有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 四川南大梁高速公路LMA标 | 35T | 合格 | / | / |
| 30 | 川2013-02 | 中国石油辽河石化分公司（代理：中国航油集团四川铁投石油有限责任公司） | 道路石油沥青70号A级 | 四川南大梁高速公路LMB标 | 40T | 合格 | / | / |
| 31 | 川2013-03 | 中石化金陵分公司（代理：山东高速青川天然沥青开发有限公司） | “金陵”道路石油沥青70号A级 | 四川乐山至自贡高速公路LM1标 | 40T | 不合格 | TFOT后10℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 32 | 川2013-04 | 重庆鑫路捷科技有限公司 | SBS改性沥青I-D | 四川乐山至自贡高速公路LM1标 | 40T | 合格 | / | / |
| 33 | 豫2013-01 | 江苏镇江金海宏业石化有限公司（代理：河南普天交通科技有限公司） | 道路石油沥青70号A级 | 河南连霍改扩建兰刘段DZLM-B1标 | 40T | 不合格 | 针入度比 | 已整改，经确认合格 |
| 34 | 豫2013-02 | 中国交通进出口公司 | 道路石油沥青70号A级 | 河南连霍改扩建兰刘段DZLM-B4标 | 100T | 合格 | / | / |
| 35 | 豫2013-03 | 中国交通进出口公司 | SBS改性沥青I-D | 河南连霍改扩建兰刘段DZLM-B4标 | 80T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 36 | 闽2013-01 | 韩国SK集团（代理：厦门华特集团有限公司） | “SK”道路石油沥青70号A级 | 福建厦成高速公路漳州段B2合同段 | 50T | 合格 | / | / |
| 37 | 闽2013-02 | 埃克森-美孚（新加坡）公司（代理：福建三木进出口贸易有限公司） | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 福建长泰美宫至陈巷高速公路FB合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 38 | 闽2013-03 | 福建联合石油化工有限公司（代理：厦门新立基股份有限公司） | “合新”道路石油沥青70号A级 | 福建莆永高速公路泉州段B1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 39 | 闽2013-04 | 厦门新立基股份有限公司 | SBS改性沥青I-D | 福建莆永高速公路泉州段B1合同段 | 30T | 合格 | / | / |
| 40 | 闽2013-05 | 埃克森-美孚（新加坡）公司福建三木进出口贸易有限公司） | “埃索”道路石油沥青70号A级 | 福建沈海复线高速公路漳州段B3合同段 | 30T | 不合格 | TFOT后5℃延度 | 已整改，经确认合格 |
| 41 | 琼2013-01 | 韩国SK集团（代理：厦门华特集团有限公司） | “SK”道路石油沥青70号A级 | 海南海榆东线改建工程 | 200T | 合格 | / | / |
| 42 | 琼2013-02 | 海南路桥工程公司 | “泰普克”SBS改性沥青I-D | 海南海口至文昌高速公路改建工程 | 200T | 合格 | / | / |
| 43 | 琼2013-03 | 佛山高富中石油燃料沥青有限责任公司海南嘉悦沥青有限公司） | “高富”道路石油沥青70号A级 | 海南海口至文昌高速公路改建工程 | 500T | 合格 | / | / |