附件2

交通运输部2013年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 河北奎鹏交通设施有限公司 | 淄博顺达交通设施有限公司 | 山西王城高速K15+000~K16+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北广纳交通设施有限公司 | 山西路桥第一工程有限公司 | 山西王城高速K30+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 清徐县仁通宝交通设施制业有限公司 | 山西路桥第一工程有限公司 | 山西平朔高速西纵料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 盛世国际路桥建设有限公司 | 山西神河高速柳界沟互通停车区 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 唐山瑞隆交通设施有限公司 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 山西神河高速河曲互通 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县北方交通设施有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 贵州仁赤高速 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河南亚通交通安全设施有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 贵州思剑高速 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河南亚通交通安全设施有限公司 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 贵州思剑高速 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / |
|  | 唐山瑞隆交通设施有限公司 | 海南中咨泰克交通工程有限公司 | 河北承赤高速K40+000~K41+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 华北泰兴护栏有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 河北承赤高速K96+500~K97+500 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县昌运交通设施有限公司 | 中铁十二局 | 新疆G216（五彩湾至大黄山K543+100~K544+100 | 1000 | 10 | 5 | 5 | 定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县富凯交通设施有限公司 | 中铁十二局 | 新疆G216（五彩湾至大黄山）K518+600料场 | 1000 | 10 | 2 | 8 | 定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北武安市广纳交通设施有限公司 | 中铁十二局 | 新疆G216（五彩湾至大黄山）K503+500料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 衡水武邯交通设施有限公司 | 中铁十二局 | 新疆G216（五彩湾至大黄山）K484+500～K485+500 | 1000 | 10 | 6 | 4 | 镀锌层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 中国路桥集团WA-3项目部 | 新疆G3014（福海至阿勒泰）K301+500福海渔场服务区料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 江苏溧马高速K6+100~K7+100 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港市华夏交通设施材料有限公司 | 宜兴市公路交通设施有限公司 | 江苏临海高等级公路K192+000~K193+000 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸昌盛交通设施有限公司 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 内蒙古呼杀高速K5+850护栏1标项目部料场（沙良村） | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 内蒙古呼杀高速K56+100附近 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 黄骅振兴东海交通设施有限公司 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 内蒙古呼杀高速K82+000附近料场处 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东通亚交通安全设施有限责任公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 内蒙古呼杀高速K17+000附近 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北奎鹏交通设施有限公司 | 河南豫龙交通工程有限公司 | 内蒙古G7高速K162+000附近 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 河南连霍高速兰刘段K490+800料场 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 河南连霍高速兰刘段K523+000~K524+000 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / |
|  | 山东通亚交通安全设施有限责任公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河南连霍高速兰刘段中牟收费站料场 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 基体金属壁厚 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 河南豫龙交通工程有限公司 | 陕西省铜黄高速公路K82+700~K83+700路段处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 涂塑层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 东营市公路工程机械服务中心 | 陕西延志吴高速K21+900~K22+900 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 福建天宇钢铁制品有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建厦成高速K31+680~K32+680处 | 1000 | 10 | 9 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建沈海复线高速公路K77+920~K78+920 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 福建沈海复线高速公路K49+760~K50+760 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港市华夏交通设施材料有限公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 福建沈海复线高速公路K26+300~K27+300 | 1000 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |