附件5

交通运输部2013年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 永年县兴泰交通设施有限公司 | 淄博顺达工程设施有限公司 | 山西王城高速K30+000~K31+000 | 10000 | 33 | 28 | 5 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北永年县贾格橡塑配件厂 | 山西路桥第一工程有限责任公司 | 山西平朔高速西纵料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年方远交通设施有限公司 | 盛世国际路桥有限公司 | 山西神河高速柳界沟互通停车区 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸元一紧固件有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 贵州仁赤高速K8+900~k9+900 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 鄂州强发标准件制造有限公司 | 贵州宏阳公路交通设施有限公司 | 贵州仁赤高速习水站料场 | 10000 | 33 | 25 | 8 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 贵州思剑高速K21+900料场 | 10000 | 33 | 33 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 广东能达高等级公路维护有限公司 | 贵州思剑高速K112+240五星岭2号隧道料场 | 10000 | 33 | 31 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县正德紧固件有限公司 | 海南中咨泰克交通工程有限公司 | 河北承赤高速K45+000存料场 | 10000 | 33 | 4 | 29 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年方远交通设施有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 河北承赤高速96+500~K97+500 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东淄博坤硕螺栓厂 | 中国路桥集团WA-3项目部 | 新疆G3014（福海至阿勒泰）福海存料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 江苏溧马高速K6+100~K7+100 | 10000 | 38 | 19 | 19 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 临安卓潮紧固件有限公司 | 常州市常新道路工程材料有限公司 | 江苏溧马高速K30料场 | 10000 | 33 | 33 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 内蒙古呼杀高速沙良村料场处 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市跃华标准件有限公司 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 内蒙古呼杀高速K81堆料场处 | 10000 | 33 | 2 | 31 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 吉林省东吉公路建设有限公司 | 内蒙古呼杀高速K25+100料场处 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 河南豫龙交通工程有限公司 | 内蒙古G7高速K162+000~K163+000路段处 | 10000 | 33 | 1 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 河南连霍高速开封东收费站料场 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 河南连霍高速K523+000~K524+000 | 10000 | 33 | 16 | 17 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 河南连霍高速牛牟收费站存料场 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸元一紧固件有限公司 | 太原市富明交通设施工程有限公司 | 陕西延志吴高速K62+900~K63+900处 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 青岛路桥建设集团有限公司 | 陕西延志吴高速K83+800~K84+800 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 山东冠县顺安交通工程有限公司 | 河南豫龙交通工程有限公司 | 陕西铜黄高速K82+700~K83+700处 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 陕西铜黄高速K84+940~K85+940处 | 10000 | 33 | 33 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年方远交通设施有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建厦成高速K31+970兴泰高速服务区堆料场处 | 10000 | 33 | 30 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 鄂州强发标准件制造有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建沈海复线高速公路K83+120沥青拌合站堆料场处 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北永年运昌紧固件制造有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 福建沈海复线高速公路AK0+300平和收费站A匝道堆料场处 | 10000 | 33 | 33 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省连怀高速公路K172+400~K172+500处 | 10000 | 33 | 19 | 14 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 临安卓潮紧固件有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 广东省梅大高速公路K8+300~K8+400/K10+200~K10+300处 | 10000 | 33 | 32 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 广东省番安交通设施工程有限公司 | 广东省梅大高速公路K8+300~K8+400/K10+200~K10+300处 | 10000 | 33 | 1 | 32 | 整体抗拉荷载防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 广东省番安交通设施工程有限公司 | 广东省梅大高速公路K8+300~K8+400/K10+200~K10+300处 | 10000 | 33 | 0 | 33 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |