附件7

交通运输部2013年度交通运输产品（公路工程预应力孔道压浆料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 生产企业名称 | 产品名称及规格 | 抽样地点(路段) | 监督总体数(t) | 抽样样本数（kg） | 按JTG TF50-2011 标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | SX-001 | 石家庄市易达恒联路桥有限公司 | 压浆料 YH-YJL | 山西 阳左高速项目部 中铁六局集团有限公司 | 20 | 15 | 合格 | / | / |
| 2 | SX-002 | 山西格瑞特建筑科技有限公司 | 压浆剂 GRT-J | 山西 神河高速LJ7合同段项目部中铁五局四公司 | 30 | 15 | 合格 | / | / |
| 3 | 贵yj-001 | 湖北中桥科技有限公司 | 压浆剂 GR-300 | 贵州 凯羊高速公路中铁二十一局集团公司 | 25 | 30 | 合格 | / | / |
| 4 | 贵yj-002 | 厦门兴纳科技有限公司 | 压浆剂 XN-Y | 贵州凯里至羊甲高速公路KT2合同段 中铁二十一局集团公司 | 10 | 30 | 合格 | / | / |
| 5 | 贵yj-003 | 石家庄市易达恒联路桥有限公司 | 压浆料 YH-YLL | 贵州省凯里至羊甲高速公路KT5合同段 中交第一公路工程局有限公司 | 15 | 25 | 合格 | / | / |
| 6 | 甘2013-001 | 中建材中岩科技有限公司 | 压浆剂 ZY-CA | 甘肃 兰州至永靖沿黄一级路中交第二航务工程局有限公司 | 20 | 25 | 合格 | / | / |
| 7 | 甘2013-002 | 山西黄腾化工有限公司 | 压浆剂 HT-MA | 甘肃兰州至永靖沿黄一级路 中铁四局集团有限公司 | 19 | 25 | 合格 | / | / |
| 8 | 甘2013-003 | 陕西省建筑高新技术开发公司 | 压浆剂 LGN-7 | 甘肃兰州至永靖沿黄一级路 中交一公局桥隧有限公司 | 27 | 25 | 合格 | / | / |
| 9 | 甘2013-004 | 重庆博锐达建材有限公司 | 压浆剂 BY | 甘肃临合高速公路 中铁十一局集团三公司 | 10 | 25 | 不合格 | 凝结时间、流动度 | 已整改，经 确认合格 |
| 10 | 甘2013-005 | 湖北中桥科技有限公司 | 预应力管道压浆剂 GR-300 | 甘肃临合高速公路 宁夏路桥工程股份有限公司 | 22 | 25 | 合格 | / | / |
| 11 | 甘2013-006 | 陕西通宇新材料有限公司 | 预应力孔道压浆料 TYSN-10 | 甘肃临合高速公路 中铁七局集团第三工程有限公司 | 37 | 25 | 合格 | / | / |
| 12 | TY-T21 | 江苏无锡新材料有限公司 | 压浆剂 JC-K10 | 江苏南通至洋口高速公路 江苏常鑫路桥工程有限公司 | 50 | 25 | 合格 | / | / |
| 13 | TY-RD1 | 常州市诺邦建材有限公司 | 孔道压浆料 HT100 | 江苏 南通至洋口高速公路 南京东部路桥工程有限公司 | 21 | 30 | 合格 | / | / |
| 14 | GH1 | 湖北中桥科技有限公司 | 预应力管道压浆剂 GR-200 | 江苏 临海高等级公路灌河大桥GH-1标 中交第二航务工程局有限公司 | 30 | 15 | 合格 | / | / |
| 15 | GH2 | 江苏苏博特新材料有限公司 | 后张法预应力砼压浆剂 SBTHF®-IV | 江苏 临海高等级公路灌河大桥GH-2标 中交第一公路工程局有限公司 | 19 | 15 | 合格 | / | / |
| 16 | ZJ15 | 杭州广凯建材有限公司 | 压浆剂 CASM | 浙江 建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）公路建设项目 浙江公路工程有限公司 | 22 | 15 | 合格 | / | / |
| 17 | ZJ16 | 杭州泰正建材有限公司 | TS-168G | 浙江 建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）公路建设项目 宁波交通工程建设集团有限公司 | 18 | 15 | 合格 | / | / |
| 18 | ZJ17 | 杭州力顿新型建材有限公司 | 压浆料 LD-013 | 浙江 建德寿昌至开化白沙关（浙赣界）公路建设项目温州交通建设集团有限公司 | 39 | 25 | 合格 | / | / |
| 19 | 赣2013-001 | 江西华建高新材料有限公司 | 灌浆剂 TC-GJ | 九江绕城高速A2标 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 20 | 15 | 合格 | / | / |
| 20 | 赣2013-002 | 南昌市辉煌腾达实业有限公司 | 高性能灌浆剂 HD | 九江绕城高速公路A3标 中交二公局第三工程有限公司 | 30 | 25 | 合格 | / | / |
| 21 | 赣2013-003 | 合肥丰友建材有限公司 | 公路管道压浆剂 FY-04 | 九江绕城高速公路A4标 中铁四局第四工程有限公司 | 10 | 25 | 不合格 | 流动度、抗折强度（3d） | 已整改，经 确认合格 |
| 22 | 赣2013-004 | 南昌晶磊实业发展有限公司 | 预应力孔道灌浆剂 HEA-JL | 九江绕城高速公路 中铁五局（集团）有限公司A5合同段 | 20 | 25 | 合格 | / | / |
| 23 | 赣2013-005 | 广州协宝企业发展有限公司 | 压浆剂 HL-80 | 九江绕城高速公路 中交一公局桥隧工程有限公司A7合同段 | 30 | 25 | 合格 | / | / |
| 24 | 赣2013-006 | 江西同晟实业有限公司 | 高强灌浆剂 TS | 江西寻全高速公路 中铁十二局寻全变建C4项目部 | 18 | 25 | 合格 | / | / |
| 25 | 赣2013-007 | 湖南湘中混凝土外加剂有限公司 | 孔道压浆剂 JS-6 | 江西寻全高速公路 中交一公局六公司江西寻全高速C2标 | 29 | 25 | 合格 | / | / |
| 26 | 赣2013-008 | 湖南湘中混凝土外加剂有限公司 | 压浆剂 JS-6 | 江西寻全高速公路 中铁七局集团第三工程有限公司B6标 | 26 | 25 | 合格 | / | / |
| 27 | HN001 | 山西博益化工有限公司 | 压浆剂 JD-49 | 三淅高速卢氏至西坪段LXTJ-02标 安徽省交通建设有限责任公司LXTJ-02标 | 17 | 25 | 合格 | / | / |
| 28 | HN002 | 山西黄腾化工有限公司 | 真空辅助压浆专用助剂 HT-MA | 三淅高速LXTJ-3标 中铁五局（集团)有限公司 | 5 | 25 | 合格 | / | / |
| 29 | HN003 | 河南新力建材有限公司 | 孔道压浆剂 XL-100 | 三淅高速LXTJ-8标 中铁十九局集团有限公司（二公司） | 10 | 25 | 合格 | / | / |
| 30 | HN004 | 山西黄河新型化工有限公司 | 孔道压浆剂 HJ-EPA | 三淅高速卢氏至西坪段土建10标 中铁二十五局集团有限公司 | 12 | 25 | 合格 | / | / |
| 31 | HN005 | 江苏超力科技建材有限公司 | 孔道压浆剂 CL-10 | 三淅高速卢西段第十一标 中铁十三局集团第四工程有限公司 | 8 | 25 | 合格 | / | / |
| 32 | HN006 | 郑州筑邦建材有限公司 | 孔道压浆剂 ZB/YJ02 | 三门峡至淅川高速公路XSTJ-1标 中铁七局集团有限公司 | 20 | 25 | 合格 | / | / |
| 33 | WH001 | 湖北诺克雷新型建材有限公司 | 孔道压浆剂 GJ/60Ⅱ | 湖北省保宜高速公路 中铁八局集团有限公司 | 20 | 25 | 合格 | / | / |
| 34 | WH002 | 湖北荆砼新型材料科技有限公司 | 管道压浆剂 JFP | 保宜高速襄阳段七标 中交二公局隧道公司 | 8 | 25 | 不合格 | 流动度 | 已整改，经 确认合格 |
| 35 | WH003 | 湖北中桥科技有限公司 | 预应力管道压浆剂 GR-200 | 保宜高速襄阳段五标 湖北长江路桥股份有限公司 | 18 | 25 | 合格 | / | / |
| 36 | WH004 | 东莞市贝耶尔实业有限公司 | 孔道压浆料 BYE-6012 | 保宜高速襄阳段二标 中铁十一局集团有限公司 | 25 | 50 | 合格 | / | / |
| 37 | WH005 | 湖北恒利建材科技有限公司 | 管道压浆剂 HL-P | 保宜高速公路BYXYTJ-1标 中交一公局桥隧工程有限公司 | 25 | 50 | 合格 | / | / |