附件8

交通运输部2013年度交通运输产品（突起路标）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T24725-2009判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 吉林省弘安交通工程有限公司 | 山西省晋中路桥建设集团有限公司 | 山西王城高速富山宾馆库房 | 1000 | 24 | 21 | 3 | / | 合格 | / |
|  | 北京天邦友道交通设施科技有限公司 | 贵州省桥梁建设集团有限公司 | 贵州贵惠高速K18+000交安六标库房 | 1000 | 24 | 24 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京路高交通工程有限公司 | 成都双羽实业股份有限公司 | 四川南大梁高速JA1标施工单位料场 | 1000 | 24 | 0 | 24 | 抗压荷载 | 不合格 | * |
|  | 吉林省弘安交通工程有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省连州（湘粤段）至怀集公路项目怀集先行段 | 1000 | 24 | 0 | 24 | 抗压荷载、逆反射性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 北京天泰金路交通科技有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 广东省梅县至大埔高速公路三角至大埔三河段 | 1000 | 24 | 21 | 3 | 抗压荷载 | 合格 | / |
| 注*：建设单位已责成施工单位更换合格供货商，加强养护管理工作。 |