附件9

交通运输部2013年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T496-2004判定 | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 中铁十二局集团 | 山西阳左高速5标蔡家庄1号隧道入口料场 | 15盘 | 2 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北亮诚塑业科技有限公司 | 中铁十四局集团 | 贵州仁赤高速K21+200;K37+500处 | 19盘 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬州市鸿信线路器材有限公司 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 贵州仁赤高速莫洛隧道口和洞湾隧道口堆料场处 | 37盘 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸、环刚度、拉伸强度、断裂伸长率、落锤冲击性能、管接头连接力 | 不合格 | 已整改，经确认 合格 |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 北京诚达交通科技股份有限公司 | 贵州思剑高速k80~K94 | 30盘 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 北京诚达交通科技股份有限公司 | 贵州思剑高速k112+760堆料场 | 20盘 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 贵州省桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州贵惠高速K8+100堆料场 | 28盘 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 盐城顺通道路设备有限公司 | 山东鲁桥建设有限公司 | 四川乐自高速 | 4盘 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北凯巍塑业有限公司 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 四川南大梁高速K6+140 | 15盘 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北凯巍塑业有限公司 | 石家庄泛安科技开发有限公司 | 四川南大梁高速K8+300 | 15盘 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 雄县旺通塑料制品有限公司 | 邢台路桥建设总公司 | 河北邢汾高速羊范互通 | 1盘 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中国路桥集团WA-3项目部 | 新疆G3014（福海至阿勒泰）K340福海存料场 | 12盘 | 2 | 2 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建厦成高速 | 7盘 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / |