附件1

2014年交通运输产品质量行业监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查范围、抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 软化点TR&B 60℃动力粘度 延度5cm/min，10℃、15℃ TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业沥青储存罐。 | JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》； JTG E20-2011《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》。 |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度100g，5s，25℃ 针入度指数PI 延度5cm/min，5℃ 软化点TR&B 135℃运动粘度 TFOT（或RTFOT）后：质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  | 公路工程土工布 | 短纤针刺非织造土工布 长丝纺粘针刺非织造土工布 长丝机织土工 | 纵/横向（经/纬向）强度 纵/横向（经/纬向）伸长率 CBR顶破强力 纵/横向（经/纬向）撕破强力 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | GB/T 17638-1998《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》； GB/T 17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》； GB/T 17640-2008《土工合成材料 长丝机织土工布》； JTG E50-2006《公路工程土工合成材料试验规程》。 |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 | 新建和改建公路工程施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分已安装工程。 | JT/T 281-2007《公路波形梁钢护栏》； JT/T 457-2007《公路三波形梁钢护栏》； GB/T 18226-2000《高速公路交通工程钢构件防腐技术条件》； JT/T 495-2004《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》。 |
|  |  | 立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  | 公路工程预应力孔道压浆料 | 压浆料 | 凝结时间 流动度 压力泌水率 自由膨胀率 抗压强度 抗折强度 对钢筋的锈蚀作用 | 新建、改建及大修公路工程施工现场。 | JTG TF50-2011《公路桥涵施工技术规范》。 |
|  | 桥梁支座 | 板式橡胶支座 | 外形尺寸 外观质量 内在质量 力学性能（极限抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量） | 新建、改建及大修桥梁工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》； JT/T 663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格》。 |
|  | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 圆管/扁管 | 外观尺寸 环刚度 局部横向荷载 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | JT/T529-2004《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》。 |
|  | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | Φ40/33 | 外观质量 结构尺寸 环刚度 拉伸强度 断裂伸长率 落锤冲击性能 硅芯管与管接头连接力 耐水压密封性能 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | JT/T496-2004《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》； JT/T 495-2004《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》。 |
|  | 突起路标 | A类 | 外观质量 结构尺寸 色度性能 逆反射性能 抗压荷载 整体抗冲击性能 标识和包装 | 新建、改建及大修公路工程施工现场；部分生产企业生产线或仓库。 | GB/T 24725-2009《突起路标》； JT/T 495-2004《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》。 |
|  | 汽车发动机冷却液 | -10号～-50号 | 颜色、气味、冰点、沸点、pH值 对有机涂料的影响 腐蚀试验 泡沫倾向 | 汽车维修企业、生产企业生产线或仓库。 | JT/T 225-1996 《汽车发动机冷却液安全使用技术条件》； NB/SH/T 0521-2010《乙二醇型和丙二醇型发动机冷却液》。 |