附件7

交通运输部2014年度交通运输产品

（公路工程预应力孔道压浆料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 试样编号 | 生产企业名称 | 产品名称及规格 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样样本数 | 按JTG TF50-2011 标准判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
| 1 | 甘2014YK-001 | 山西凯迪建材有限公司 | 压浆剂（含水泥）KD12 | 甘肃十天高速公路23标段 | 2t | 25kg×2 | 合格 | / | / |
| 2 | 甘2014YK-002 | 北京中德新亚建筑技术有限公司 | 压浆剂（含水泥）H-60 | 甘肃十天高速公路ST15标段 | 20t | 25kg×2 | 合格 | / | / |
| 3 | 甘2014YK-003 | 西安中融建材化工有限责任公司 | 压浆料UAG | 甘肃十天高速公路ST14标段 | 10t | 50 kg×2 | 合格 | / | / |
| 4 | 甘2014YK-004 | 石家庄市易达恒联路桥材料有限公司 | 压浆剂（含水泥）YH-YJL | 甘肃十天高速公路ST8标段 | 20t | 25kg×2 | 不合格 | 流动度、凝结时间（初凝） | 已整改,经确认合格 |
| 5 | 甘2014YK-005 | 北京德安盛达新型建材有限公司 | 压浆剂（含水泥）DGM-L93 | 甘肃十天高速公路ST6标段 | 10t | 25kg×2 | 合格 | / | / |
| 6 | 陕2014YK-001 | 湖北中桥科技有限公司 | 压浆料CG-100 | 陕西黄延高速扩建工程LJ23合同段 | 10t | 50kg | 合格 | / | / |
| 7 | 陕2014YK-002 | 陕西恒升外加剂有限公司 | 压浆料HSP-YJ | 陕西黄延高速扩建工程LJ19合同段 | 20t | 2袋 | 合格 | / | / |
| 8 | 陕2014YK-003 | 咸阳鸿鑫建材有限公司 | 压浆料HX-08 | 陕西黄延高速扩建工程LJ7合同段 | 20t | 2袋 | 合格 | / | / |
| 9 | 冀2014YK-001 | 石家庄市易达恒联路桥材料有限公司 | 压浆剂YH-YJL | 河北张承高速承德段TJ12标段 | 5t | 2袋 | 合格 | / | / |
| 10 | 苏2014YK-001 | 张家港市一达水泥混凝土外加剂有限公司 | 压浆剂YD-1 | 江苏常嘉高速CJ-A1标段 | 10t | 50kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 11 | 苏2014YK-005 | 江苏诺佳建材科技有限公司 | 压浆剂NJ-60B | 江苏常嘉高速CJ-A7标段 | 40t | 50kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 12 | 苏2014YK-006 | 江苏博思通建材有限公司 | 压浆料BST-4B | 江苏常嘉高速CJ-A8标段 | 26t | 50kg×2袋 | 不合格 | 流动度 | 已整改,经确认合格 |
| 13 | 苏2014YK-004 | 江苏特密斯混凝土外加剂有限公 | 压浆剂TMS-PJ-1 | 江苏常嘉高速CJ-A6标段 | 1t | 50kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 14 | 苏2014YK-003 | 江苏百瑞吉新材料有限公司 | 压浆剂BRJ-FA | 江苏常嘉高速CJ-A5标段 | 1t | 50kg×2袋 | 不合格 | 流动度 | 已整改,经确认合格 |
| 15 | 苏2014YK-002 | 江苏尼高科技有限公司 | 压浆料NJ-T301 | 江苏常嘉高速CJ-A2标段 | 20t | 50kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 16 | 赣2014YK-006 | 江西迪特科技有限公司 | 压浆剂HEA-JL | 江西南昌至宁都高速B4标段 | 1t | 20kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 17 | 赣2014YK-005 | 广州建盛建材有限公司 | 压浆剂JS-6 | 江西南昌至宁都高速B6标段 | 3t | 50kg×2袋 | 不合格 | 流动度 | 已整改,经确认合格 |
| 18 | 赣2014YK-004 | 广州协宝企业发展有限公司 | 压浆剂HL-80 | 江西南昌至宁都高速B7标段 | 3t | 20kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 19 | 赣2014YK-003 | 江西创辉建材有限公 | 压浆剂CH-Y | 江西南昌至宁都高速B8标段 | 3t | 20kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 20 | 赣2014YK-002 | 厦门宏坚新型建材有限公司 | 压浆剂HJ-Y010 | 江西南昌至宁都高速B9标段 | 3t | 20kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 21 | 赣2014YK-001 | 江苏同晟实业有限公司 | 压浆剂TS | 江西南昌至宁都高速C3标段 | 3t | 25Kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 22 | 豫2014YK-002 | 南京捷讯建材有限公司 | JS-HF | 河南商登高速开封段TJ-6 标段 | 2t | 25 Kg×2袋 | 合格 | / | / |
| 23 | 豫2014YK-001 | 北京中德新亚建筑技术有限公司 | H-60A | 河南商登高速开封段TJ-3 标段 | 1.5t | 25×2袋 | 合格 | / | / |