附件3

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

产品质量监督抽查实施规范

（试行）

1  范围

本规范适用于交通运输部预应力混凝土桥梁用塑料波纹管（简称塑料波纹管）产品质量监督抽查，地方交通运输主管部门组织的监督抽查可参照执行。本规范内容包括产品种类、术语和定义、检验依据、抽样、检验要求、判定原则、异议处理复检、复查、附则及附录。

2  产品种类

本规范涉及两个产品种类，具体如下。

- 圆形塑料波纹管；

- 扁形塑料波纹管。

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1监督（核查）总体

被实施监督的单位产品的全体。

3.2单位产品

可独立描述和考察的事物。如单件产品，一个部件，一组产品,一定体积、重量的产品，一套螺栓等。

3.3复检

对检验结果有异议时，为了验证检验结果的有效性，重新进行试验。

3.4复查

发现的问题处理后，重新进行的抽查行为。

3.5备用样品

复检时使用的样品。

4  检验依据

下列引用的文件，其最新版本或修改单均适用于本规范。

# GB/T 8806  塑料管道系统 塑料部件 尺寸的测定

# JT/T 529  预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

交科技发[2012]32号  交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）

5  抽样

5.1抽样型号或规格

抽样产品应是JT/T 529标准中规定的规格。

5.2抽样方法、基数及数量

5.2.1抽样方法

在新建、改建及大修公路工程施工现场、生产企业或经销企业随机抽取同一生产企业生产的产品。抽查的产品应具有生产企业的质量检验合格证明。抽样人员不应少于2人。

5.2.2抽样基数和数量

抽样基数、抽样数量见表1。

表1  抽样基数、抽样数量

| 产品名称 | 产品种类 | 产品规格 | 抽样基数（米） | 监督总体 （米） | 抽样方式 | 抽样数量 （组） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料波纹管 | 圆形塑料 波纹管 | 符合JT/T 529规定的规格 | ≥100 | ≥100且≤10000 | 在符合产品种类、规格和抽样基数的前提下，从每个监督总体（同一企业生产的、同一规格的产品）中随机抽取。 | 每个监督总体抽取一种样品2组，每组6根，每根1.5m。其中一组（6根）作为检验样品，另一组（6根）作为备用样品。 |
|  | 扁形塑料 波纹管 | 符合JT/T 529规定的规格 | ≥100 | ≥100且≤10000 |  |  |

5.2.3样品编号

对于抽出的样品按批进行唯一性编号。

每批样品编号方式为：“年号”+“行政区划（省、自治区、直辖市）简称”+“SB”-“行政区划（省、自治区、直辖市）内样品顺序号”。例如：2014甘SB-001,表示2014年度在甘肃省监督抽查的塑料波纹管为第1个样品。

试样编号为“样品编号”-“流水号”。例如：2014甘SB-001-1，表示2014年度在甘肃省监督抽查的塑料波纹管为第1个样品的第1个试样。

# 5.3样品处置

5.3.1抽取的样品应在抽样现场按试样编号进行标记并封存，并由抽检各方同时见证，签署封样单，现场封样。将抽取的样品分成两组（标记-1、-2、-3、-4、-5、-6号的样品为检验样品，标记-7、-8、-9、-10、-11、-12号的样品为备用样品），分别包装封样。样品应由检验机构的抽样人员负责携带或寄送。

5.3.2在抽样和样品接收时，应对关键过程进行拍照，以保证对该过程的追溯性。

# 5.4抽样单

5.4.1抽样后，抽样人员应按《交通运输产品质量行业监督抽查管理办法（试行）》的规定填写抽样单。抽样单中的企业名称、规格型号、生产日期或批号、抽样基数、抽样数量、抽样日期、抽样地点、生产许可证（制造特许证）和认证证书等内容应逐项填写清楚。企业需要特别陈述的情况，在抽样单中予以说明。

5.4.2在生产企业或经销企业内抽样时，抽样单应由抽样人员和被抽查企业人员共同签字确认，并加盖被抽查企业公章。抽样单一式三份，检验机构和被抽查企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。

5.4.3工程现场抽样应有检验机构、省级交通运输主管部门、工程建设单位、监理单位、施工单位、被抽查生产企业或经销企业的有关人员参加，抽样并确认后，在抽样单上签字。抽样单一式六份，检验机构、省级交通运输主管部门、建设单位、施工单位和被抽查生产企业各执一份，其余一份附于被抽查的样品包装中。生产企业人员不在工程现场时，由经销企业或施工单位人员将抽样单转交生产企业。

6  检验要求

6.1检验项目

检验项目见表2。

表2  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 圆形塑料 波纹管 | 外观质量 | JT/T 529 |
|  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  |
|  |  | 环刚度 |  |
|  |  | 局部横向荷载 |  |
| 2 | 扁形塑料 波纹管 | 外观质量 |  |
|  |  | 尺寸偏差（壁厚） |  |
|  |  | 局部横向荷载 |  |

6.2检测方法

6.2.1外观质量

外观用肉眼直接观察，内壁可以用光源照看。

# 6.2.2尺寸偏差（壁厚）

在每个选定的被测截面上，沿环向均匀间隔至少6点进行壁厚测量。由测量值计算算术平均值，按规定修约并记录结果作为平均壁厚。壁厚按照GB/T 8806规定测量。

# 6.2.3环刚度

环刚度试验按照JT/T 529第 6.6条款规定进行试验。

6.2.4局部横向荷载

6.2.4.1试样放置

取样件长1100mm，在试样中部位置波谷处取一点，在两峰的中间部位用端部为R=6mm，横向长度为100mm的圆柱顶压头施加横向荷载F。如图1、图2和图3所示。

图1  圆形塑料波纹管（直纹）横向荷载试验示意图

图2  圆形塑料波纹管（螺旋纹）横向荷载试验示意图

图3  扁形塑料波纹管横向荷载试验示意图

# 6.2.4.2加载

在30s内加载到规定荷载值800N，持荷2min后观察管材表面是否破裂。

# 6.2.4.3测量变形

卸荷5min后，在加载处测量塑料波纹管外径的变形量。

# 6.2.4.4试验结果

每根样件测试1次，记录数据，取5个试样试验结果的平均值。

# 6.2.4.5结果判定

塑料波纹管在规定荷载（800N）作用下，管材表面不应破裂，管材残余变形量不得超过管材外径（圆管为公称外径，扁管为实测短轴外径)的10%。

# 6.3检验应注意的问题

6.3.1检验原始记录应如实填写，保证真实、准确、清楚，不得随意涂改。确需更改的，更改处应经检验人员和报告签发人共同确认。

6.3.2检验过程中遇有样品失效或检验仪器设备故障等情况致使检验无法进行时，应如实记录，并保留充分的证据。

6.3.3检验机构检验后的试样应按规定进行保存，不合格的试样应拍照留存。

7  判定原则

任何一项检验项目不合格，判定被抽查产品不合格。该批判定为不合格。

8  异议处理复检

8.1对抽样过程有异议，认为抽取的样品不是本企业生产的，企业应提供由原所有参加抽样单位确认的抽样无效证明，由交通运输部核实确认并作相应处理。

8.2对检验机构的检测数据有异议，企业可向交通运输部提出复检申请，对需要复检并具备检验条件的，交通运输部指定检验机构进行复检。申请企业可见证复检过程，复检仍不合格时，所有费用由企业承担。

8.3复检采用备用样品检验。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

9  复查

企业完成整改后，可向交通运输部提出复查申请，交通运输部指定检验机构按原方案进行复查。当复查结果合格，以复查结果为准，但需注明为“复查合格”。当复查结果仍不合格，需注明“复查不合格”。

10  附则

本规范编写单位：交通运输部公路科学研究院（高俊元、卢达义、唐守恒）。

本规范由交通运输部科技司管理。

11  附录

附录1：原始记录表

- 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品检测原始记录表

- 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管外观质量、尺寸偏差（壁厚)检测原始记录表

- 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管环刚度检测原始记录表

- 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管局部横向荷载检测原始记录表

附录2：行业监督抽查检测报告格式

附录3：样品编号示例及中国的省级行政区划简称一览表

附录1：原始记录表

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品检测原始记录表

记录编号：                                               共   页 第   页

| 产品名称 |  |
| --- | --- |
| 型号规格 |  |
| 建设项目名称 （工程路线名称） |  |
| 工程部位（桩号） |  |
| 施工单位 |  |
| 经销企业 |  |
| 生产企业 |  |
| 建设单位（业主） |  |
| 监理单位 |  |
| 委托单位 |  |
| 施工时间 |  |
| 检测时间 |  | 检测类型 |  | 抽样地点 |  |
| 检测依据 | 1、交通行业标准JT/T 529《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》a)； 2、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |
| 检测环境条件 | 温度： ℃ | 湿度： %R.H |
| 检 测 用 主 要 仪 器 | 序号 | 名 称 | 型号规格 | 设备编号 | 检测前情况 | 检测后情况 |
|  | 1 | 电子万能试验机 |  |  |  |  |
|  | 2 | 电子数显卡尺 |  |  |  |  |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

外观质量、尺寸偏差(壁厚)检测原始记录表

记录编号：                                                    共  页 第  页

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 数量（根） |  |
| 检测日期 |  | 检测温度（℃） |  |
| 试样编号 | 检验项目 | 标准要求 | 检测数据 | 平均值 |
|  | 外观质量 |  |  |  |
|  | 尺寸偏差 （壁厚）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |
|  | 尺寸偏差 （壁厚）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |
|  | 尺寸偏差 （壁厚）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |
|  | 尺寸偏差 （壁厚）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外观质量 |  |  |  |
|  | 尺寸偏差 （壁厚）(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |

检测：                  复核：        日期：

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管环刚度检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 产品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 数量（根） |  |
| 检测日期 |  | 检测温度（℃） |  |
| 加载速度（mm/min） |  | 压缩比例（%） |  |
| 试样编号 | 内径（0°）（mm） | 内径（45°）（mm） | 内径（90°）（mm） | 内径（135°）（mm） | 平均内径（mm） |
| 试样编号 | 长度（0°）（mm） | 长度（120°）（mm） | 长度（240°）（mm） | 平均长度（mm） |
| 试样编号 | 试样内径垂直方向3%变形时负荷（kN） | 试样内径垂直方向3%变化量（mm） | 环刚度（kN/m2） | 平均环刚度 （≥6 kN/m2） |
| 备 注 |  |

检测：                  复核：        日期：

预应力混凝土桥梁用塑料波纹管局部横向荷载检测原始记录表

记录编号：                                                共  页 第  页

| 样品名称 |  | 规格型号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 |  | 数量（根） |  |
| 检测日期 |  | 检测温度（℃） |  |
| 加载时间（s） |  | 恒荷载（kN） |  |
| 试样编号 | 外径（mm） | 长度（mm） |
| 试样编号 | 局部横向荷载 |
|  | 卸载5min后管材残余变形量 | 管材表面状态（是否破裂） |
| 平均值（mm） |  |  |
| 备 注 |  |

检测：                  复核：        日期：

附录2：行业监督抽查检测报告格式

（CMA章）、（CAL章）、（CNAS章）、（综合甲级或专项等级资质章）

编号:

检测报告

产品名称:预应力混凝土桥梁用塑料波纹管

型号规格:

委托单位:       交通运输部科技司

检测类别:      监督抽查

批准日期:     年  月  日

检测机构名称

(按承检机构全称填写，并加盖机构检测专用章）

注意事项（应包含如下内容）

1．报告无“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

2．复制报告未重新加盖“检测专用章”或“检测单位公章”无效。

3．报告无检测、审核、批准人签字无效。

4．报告涂改无效。

5．被抽查企业对检验结果若有异议，应于接到报告后十五日内向检验单位书面提出，逾期未提出的，视为无异议。

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

网    址：

电子邮件：

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 产品名称 | 预应力混凝土桥梁用塑料波纹管 | 型号规格 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 交通运输部科技司 | 检测类别 | 监督抽查 |
| 生产单位 |  | 生产日期 | 年 月 日 |
| 生产批号 |  | 抽样日期 | 年 月 日 |
| 抽 样 者 |  | 到样日期 | 年 月 日 |
| 抽样地点 |  | 抽样基数 |  |
| 检测日期 | 年 月 日～年 月 日 | 抽样数量 |  |
| 检测项目 | 外观质量、尺寸偏差（壁厚）、环刚度、局部横向荷载四项（以圆形塑料波纹管为例） |
| 检测依据 | 1、交通行业标准JT/T 529《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》a)； 2、《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)。 |
| 检测环境 | 温度: ℃ | 湿度: %R.H |
| 检 测 结 论 | 在 处，对 生产的预应力混凝土桥梁用塑料波纹管（ 型）产品进行了行业监督抽查。共抽取了2组（6根/组，其中一份为备用样品）样品，按照交通行业标准JT/T 529《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管》a)及《预应力混凝土桥梁用塑料波纹管产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》b)要求进行了外观质量、尺寸偏差（壁厚）、环刚度、局部横向荷载四项性能指标的检测，不合格项为 。 该监督批通过/未通过××××年度交通运输行业产品质量监督抽查（合格/不合格）。 （检测结果见报告第×～×页） 检测单位盖章 报告批准日期： 年 月 日 |

a)使用时在标准编号后增加“发布年代号”；b)使用时在实施规范前增加“部发文号”。

检测：                审核：                 批准：

检测机构名称

检测报告

编号:                                          共X页  第X页

| 检测 用主 要仪 器 | 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 电子万能试验机 |  |  |
|  | 2 | 电子数显卡尺 |  |  |
| 样 品 说 明 | 样品编号: 相关信息： 建设项目名称： 工程部位（桩号）： 施 工 单 位 ： 监 理 单 位 ： 建 设 单 位 ： |
| 检 测 说 明 |  |

检测机构名称

检测报告

编号:                                            共X页  第X页

| 试样编号 | 检测项目 | 技术要求 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | 单项结论 |
|  | 外观质量 | 应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 |  |  |
|  | 尺寸偏差（壁厚）s (mm) | +0.5 |  |  |
|  | 外观质量 | 应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 |  |  |
|  | 尺寸偏差（壁厚）s (mm) | +0.5 |  |  |
|  | 外观质量 | 应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 |  |  |
|  | 壁厚s (mm) | +0.5 |  |  |
|  | 外观质量 | 应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 |  |  |
|  | 壁厚s (mm) | +0.5 |  |  |
|  | 外观质量 | 应光滑，色泽均匀，内外壁不允许有隔体破裂、气泡、裂口、硬块及影响使用的划伤 |  |  |
|  | 壁厚s (mm) | +0.5 |  |  |
|  | 环刚度 （kN/m2） | ≥6 |  |  |
|  | 局部横向载荷 | 管材表面不应破裂 |  |  |
|  |  | 残余变形量不得超过管材外径的10%，(mm) |  |  |
| 备注 |  |

检测：                                      	审核：

附录3：样品编号示例及中国的省级行政区划简称一览表

| 简记 | 行政区划 | 塑料波纹管样品编号示例 |
| --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 简称 | 区划 |  |
| 三北两广两宁山 | 1 | 北京市 | 京 | 华北 | 2014京SB-001 |
|  | 2 | 河北省 | 冀 | 华北 | 2014冀SB-001 |
|  | 3 | 湖北省 | 鄂 | 华中 | 2014鄂SB-001 |
|  | 4 | 广东省 | 粤 | 华南 | 2014粤SB-001 |
|  | 5 | 广西壮族自治区 | 桂 | 华南 | 2014桂SB-001 |
|  | 6 | 辽宁省 | 辽 | 东北 | 2014辽SB-001 |
|  | 7 | 宁夏回族自治区 | 宁 | 西北 | 2014宁SB-001 |
|  | 8 | 山东省 | 鲁 | 华东 | 2014鲁SB-001 |
|  | 9 | 山西省 | 晋 | 华北 | 2014晋SB-001 |
| 五江川贵福吉安 | 10 | 江西省 | 赣 | 华东 | 2014赣SB-001 |
|  | 11 | 江苏省 | 苏 | 华东 | 2014苏SB-001 |
|  | 12 | 浙江省 | 浙 | 华东 | 2014浙SB-001 |
|  | 13 | 黑龙江省 | 黑 | 东北 | 2014黑SB-001 |
|  | 14 | 新疆维吾尔自治区 | 新 | 西北 | 2014新SB-001 |
|  | 15 | 四川省 | 川 | 西南 | 2014川SB-001 |
|  | 16 | 贵州省 | 黔 | 西南 | 2014黔SB-001 |
|  | 17 | 福建省 | 闽 | 华东 | 2014闽SB-001 |
|  | 18 | 吉林省 | 吉 | 东北 | 2014吉SB-001 |
|  | 19 | 安徽省 | 皖 | 华东 | 2014皖SB-001 |
| 四南藏蒙青甘陕 | 20 | 云南省 | 滇 | 西南 | 2014滇SB-001 |
|  | 21 | 河南省 | 豫 | 华中 | 2014豫SB-001 |
|  | 22 | 湖南省 | 湘 | 华中 | 2014湘SB-001 |
|  | 23 | 海南省 | 琼 | 华南 | 2014琼SB-001 |
|  | 24 | 西藏自治区 | 藏 | 西南 | 2014藏SB-001 |
|  | 25 | 内蒙古自治区 | 蒙 | 华北 | 2014蒙SB-001 |
|  | 26 | 青海省 | 青 | 西北 | 2014青SB-001 |
|  | 27 | 甘肃省 | 甘 | 西北 | 2014甘SB-001 |
|  | 28 | 陕西省 | 陕 | 西北 | 2014陕SB-001 |
| 港澳重上天台湾 | 29 | 香港特别行政区 | 港 | 港澳台 | 2014港SB-001 |
|  | 30 | 澳门特别行政区 | 澳 | 港澳台 | 2014澳SB-001 |
|  | 31 | 重庆市 | 渝 | 西南 | 2014渝SB-001 |
|  | 32 | 上海市 | 沪 | 华东 | 2014沪SB-001 |
|  | 33 | 天津市 | 津 | 华北 | 2014津SB-001 |
|  | 34 | 台湾省 | 台 | 港澳台 | 2014台SB-001 |
| 备注 | 塑料波纹管每批样品编号方式为：“年号”+“行政区划（省、自治区、直辖市）简称”+“SB”-“行政区划（省、自治区、直辖市）内样品顺序号”。例如：2014甘SB-001,表示2014年度在甘肃省监督抽查的塑料波纹管为第1个样品。试样编号为“样品编号”-“流水号”。例如：2014甘SB-001-1，表示2014年度在甘肃省监督抽查的塑料波纹管为第1个样品的第1个试样。 |