附件1：

2016年交通运输产品质量行业监督抽查产品、检测项目及依据标准一览表

| 序号 | 抽查产品名称 | 抽查种类及检测项目 | 抽查地点 | 依据标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 | 新建和改扩建公路工程施工现场；生产企业。 | GB/T 31439.1-2015《波形梁刚护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； GB/T 31439.2-2015《波形梁刚护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； GB/T 18226-2015《公路交通工程钢构件防腐技术条件》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 《公路波形梁钢护栏产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技﹝2014﹞117号）。 |
|  |  | 立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层外观 防腐层附着性能 防腐层厚度 |  |  |
|  | 桥梁支座 | 板式橡胶支座 | 尺寸偏差 外观质量 内在质量（剥离胶层后的拉伸强度、扯断伸长率） 力学性能（极限抗压强度、抗压弹性模量、抗剪弹性模量） | 新建、改扩建及大修桥梁工程施工现场；生产企业。 | JT/T 4-2004《公路桥梁板式橡胶支座》； JT/T 663-2006《公路桥梁板式橡胶支座规格》。 《公路桥梁板式橡胶支座产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》（交通运输部2015年第32号公告）。 |
|  | 高密度聚乙烯硅芯塑料管 | Φ32 ~ Φ75 | 外观质量 结构尺寸 环刚度 拉伸强度 断裂伸长率 落锤冲击性能 硅芯管与管接头连接力 耐水压密封性能 | 新建、改扩建及大修公路工程施工现场；生产企业。 | JT/T496-2004《公路地下通信管道 高密度聚乙烯硅芯塑料管》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样及判定》； 《高密度聚乙烯硅芯塑料管产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技﹝2014﹞117号）。 |
|  | 路面标线涂料 | 热熔反光型 | 抗压强度 色品坐标 亮度因数 玻璃珠含量 软化点 耐磨性 | 新建和改建公路工程施工现场； 部分生产企业生产线或仓库。 | JT/T 280-2004《路面标线涂料》； JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》； 《热熔型路面标线涂料产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技﹝2014﹞117号） |
|  |  | 热熔突起型 | 抗压强度 色品坐标 亮度因数 玻璃珠含量 软化点 |  |  |
|  | 电子不停车收费设备 | 车载设备（OBU） | 载波频率 频率容限 调制系数 占用带宽 位速率 协议符合性 互操作性 工作温度 | 经销单位（发行网点） | GB/T 20851-2007《电子收费 专用短程通信》； 《收费公路联网收费技术要求》（交通部2007年第35号公告）； 《收费公路联网电子不停车收费技术要求》（交通运输部2011年第13号公告）； 《电子不停车收费设备产品质量监督抽查实施规范（试行）》（交办科技﹝2014﹞117号）。 |
|  |  | 路侧设备（RSU） | 载波频率 频率容限 等效全向辐射功率 调制系数 占用带宽 前导码 互操作性 | 新建和改扩建公路工程施工现场；生产企业。 |  |
|  | 道路运输车辆北斗导航车载终端 | 车载终端 | 1.功能要求：铭牌、文字图形及标志，自检功能，终端定位功能及性能，通信方式，盲区补报功能，驾驶员身份识别、车辆CAN总数据上传、车辆载货状态、图像、音频等信息采集功能，行驶记录功能、监听功能、休眠功能，人工报警、区域提醒、路线偏离提醒、超速提醒、疲劳行驶提醒、电瓶电压提醒、断电提醒、终端故障提醒、碰撞提醒、侧翻提醒等警示功能，注册、鉴权等终端管理功能，人机交互功能，多中心接入功能； 2.性能要求：可扩展性能、卫星模块定位性能、备用电池工作时间、耐电源电压极性反接性能、低压保护性能、耐机械振动（水平和垂直方向）、耐机械冲击、电磁兼容性能。 | 终端生产企业、车辆生产企业、服务企业。 | JT/T 794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》； JT/T 808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》； 《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端通讯协议技术规范》（交通运输部2013年第21号公告）； 《车到运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》（交通运输部2013年第21号公告）； 《道路运输车辆北斗导航车载终端产品质量行业监督抽查实施规范（试行）》(交通运输部2015年第32号公告）。 |