附件2

交通运输部2016年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板立柱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 (根) | 抽样样本数(根) | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江久久交通设施有限公司 | 吉林鹤大高速大方立交桥下料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 宁夏青银高速K1456+300～K1458+300右幅 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 山东冠县众安冲压件有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团 | 宁夏青银高速K97+000～K99+000右幅 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州花溪至安顺高速公路K35+750料场处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 周口市公路交通设施有限公司 | 江西铜万高速K55+000～K56+000路段处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 保定泰兴新型材料科技发展有限公司 | 湖北楚通公路工程有限公司 | 江西资溪高速K24+900料场处 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 江西东乡至昌傅高速K11+000～K12+000 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 江西东乡至昌傅高速K97+000～K98+000路段处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K157料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K195+950～ K196+950 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K330料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 内蒙古京新高速临白段K600+900～K601+800 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 内蒙古京新高速临白段K601+800料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 山东冠县金冠交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司LBAMSG-3项目交安工程二项目 | 内蒙古京新高速临白段K629～K630 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 中交机电工程局有限公司LBAMSG-3项目交安工程三项目部 | 内蒙古京新高速临白段K754+000～K754+100 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 甘肃临渭高速K111+000料厂 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 甘肃临渭高速K111+000料厂（方立柱） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | - 潍坊东方钢管有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | - 北京京台高速（北京段）K8+000～K9+000 | - 1000 | - 20 | - 20 | - 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津蓟汕高速公路（津滨高速—津晋高速）工程 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层附着性能 | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津津港高速公路工程（西外环-临港） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 保定泰兴新型材料科技发展有限公司 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 河北邢衡高速公路交安六标料场 | 1000 | 20 | 13 | 7 | 基体金属壁厚、防腐层厚度、定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 河北邢衡高速公路交安七标料场 | 1000 | 20 | 5 | 15 | 基体金属壁厚、防腐层厚度、定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县金冠交通设施有限公司 | 浙江交通设施有限公司 | 河北邢衡高速公路JA10标料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 保定泰兴新型材料科技发展有限公司 | 河北龙威交通工程有限公司 | 河北密涿高速公路K18+861料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度、定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西路达实业总公司 | 山西高平至沁水高速公路K15+280～K15+480 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 山东玉泰公路设施有限公司 | 山西高平至沁水高速公路K3+200～K3+280 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西易欣交通工程有限公司 | 山西原神高速公路 K16+900中分带～K18+358 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属壁厚、定尺长度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场 | 3000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、定尺长度、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场 | 1518 (三波立柱) | 20 | 1 | 19 | 定尺长度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二公路工程局工程有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第7合同段料场 | 1292 | 20 | 18 | 2 | 基体金属壁厚、定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江八咏公路工程有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段料场 | 700 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江八咏公路工程有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段YK99+650～YK99+730路侧 | 656 (三波立柱) | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江杭金衢高速公路拓宽工程第9合同段料场 | 1083 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 鞍山公路工程有限公司 | 辽宁沈四高速公路改扩建工程交安二标料场 | 900 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 长春顺通高速公路护栏制造有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 辽宁沈四高速公路改扩建工程交安三标料场 | 850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 长春顺通高速公路护栏制造有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 辽宁沈四高速公路改扩建工程交安五标料场 | 850 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 鞍山市银马热熔浸铝有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁沈四高速公路改扩建工程交安六标料场 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段沥青拌和站 | 400 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 福建泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段上京互通收费棚 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基体金属壁厚、防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 河北天创管业有限公司 | 德州市公路工程总公司 | 山东德商高速K21+100右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 湖南省交通科技有限公司 | 山东济徐高速K70+400左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 山东省滨州公路工程总公司 | 山东济东高速K66+500左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 山东济东高速K104+400左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江西华兴交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川叙古高速K36+020古蔺永乐收费站 | 2000 | 20 | 18 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川巴南广高速K51+200料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川巴南广高速K51+200料场 | 3000 (三波立柱) | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |