附件3

交通运输部2016年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（个） | 抽样样本数（个） | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 聊城路美交通设施有限公司 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 吉林鹤大高速公路雁大段K54+500料场 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 湖南环达公路桥梁建设总公司 | 吉林鹤大高速K602+100存料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县峰通交通安全设施有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松大蒲柴河中石油加油站料场 | 1000 | 20 | 1 | 19 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 吉林鹤大高速小沟岭至抚松段C合同段松江林场料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江久久交通设施有限公司 | 吉林鹤大高速公路小沟岭至抚松大方立交桥下料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县鸿孚交通设施有限公司 | 中铁十八局集团有限公司 | 宁夏青银高速K1456+300～K1458+300右幅 | 1000 | 20 | 7 | 13 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 上海警通建设（集团）有限公司 | 宁夏青银高速公路宁东至银川改扩建项目5标料场 | 1000 | 20 | 17 | 3 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 山东冠县众安冲压件有限公司 | 陕西高速公路咨询有限公司 | 宁夏青银高速K97+000～K99+000右幅 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州桥梁建设集团有限责任公司 | 贵州花溪至安顺高速公路K35+750料场处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河南中联交通产业发展有限公司 | 周口市公路交通设施有限公司 | 江西铜万高速K55+000～K56+000 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 湖南海鸿交通工程有限公司 | 江西资溪互通交安一标料场 | 1000 | 20 | 7 | 13 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 河北亿德交通设施制造有限公司 | 湖南海鸿交通工程有限公司 | 江西资溪花山界（赣闽界）至里木高速公路K28+900料场处 | 1000 | 20 | 3 | 17 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 江西东乡至昌傅高速K11+000～K12+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 常州常新道路工程材料有限公司 | 江西东乡至昌傅高速K97+000～K98+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K195+950～K196+100 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县四通交通设施有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K387料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K471料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 中铁京新高速临白段（阿盟境内）LBAMSG-2项目总承包管理部 | 内蒙古京新高速临白段K330料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 中咨泰克交通工程集团有限公司 | 内蒙古京新高速临白段K601+800料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县桓昌路桥设施有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司LBAMSG-3项目交安工程二项目 | 内蒙古京新高速临白段K629+000～K630+000 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 中交机电工程局有限公司LBAMSG-3项目交安工程三项目部 | 内蒙古京新高速临白段K754+000～K754+100 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 中交机电工程局有限公司LBAMSG-3项目交安工程三项目部 | 内蒙古京新高速临白段K753+200～K753+300 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 中交路桥建设有限公司LBAMSG-3项目交安工程四项目部 | 内蒙古京新高速临白段K806+008～K806+108 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 甘肃省临渭高速K111+000料厂 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 甘肃省临渭高速K111+000料厂 | 1000 (三波防阻块) | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | - 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 北京市高速公路交通工程有限公司 | - 北京市京台高速（北京段）K8+000～K9+000 | - 1000 | - 20 | - 20 | - 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津市蓟汕高速公路（津滨高速—津晋高速）工程 | 1000 | 20 | 2 | 18 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市津港高速公路工程（西外环-临港） | 1000 | 20 | 5 | 15 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 保定泰兴新型材料科技发展有限公司 | 湖南达陆基交通工程有限公司 | 河北省邢衡高速公路交安六标料场 | 1000 | 20 | 13 | 7 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 河北省邢衡高速公路交安七标料场 | 1000 | 20 | 8 | 12 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县四通交通设施有限公司 | 浙江交通设施有限公司 | 河北省邢衡高速公路JA10标料场 | 1000 | 20 | 10 | 10 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 保定泰兴新型材料科技发展有限公司 | 河北龙威交通工程有限公司 | 河北省密涿高速公路K18+861料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 江西赣东路桥建设集团有限公司 | 山西省高平至沁水高速公路K55+100～K55+300 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 山西路达实业总公司 | 山西省高平至沁水高速公路K19+580料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 山西省原神高速公路 K25+600料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县桓昌路桥设施有限公司 | 鞍山公路工程有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安二标料场 | 496 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安三标料场 | 800 | 20 | 20 | 00 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安五标料场 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县远海冲压件有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省沈四高速公路改扩建工程交安六标料场 | 600 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 江苏泰高高速公路K20+240～21+720 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 北京深华科交通工程有限公司 | 江苏泰高高速公路K9+400～K10+650 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冠县鑫通源交通设施有限公司 | 江西省路桥工程集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第2合同段右幅K3+300路侧 | 251 | 20 | 1 | 19 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第5合同段料场 | 1400 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 冠县万通高速公路工程设施有限责任有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第6合同段料场 | 7100 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江八咏公路工程有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第8合同段料场 | 5000 | 20 | 11 | 9 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 浙江省杭金衢高速公路拓宽工程第9合同段料场 | 223 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省沈海复线宁德漳湾至连江浦口高速公路（宁德境）B1合同段官井村仓库 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 浙江省交通工程建设集团有限公司 | 福建省泉南高速公路大田上京互通及接线工程B合同段 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 防腐层厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 德州市公路工程总公司 | 山东省德商高速K21+100右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 湖南省交通科技有限公司 | 山东省济徐高速K70+400左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 山东省滨州公路工程总公司 | 山东省济东高速K66+500左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 山东省济东高速K104+400左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省叙古高速K36+020古蔺永乐收费站 | 2200 | 20 | 18 | 2 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县冠利交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA1标 | 四川省巴南广高速K30+300曾口服务区 | 5500 (三波防阻块) | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA1标 | 四川省巴南广高速K30+300曾口服务区 | 6000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川省巴南广高速K51+200料场 | 4000 （三波防阻块） | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司JA2标 | 四川省巴南广高速K51+200料场 | 17200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司JA3标 | 四川省巴南广高速K107+197新店互通 | 6900 (三波防阻块) | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司JA3标 | 四川省巴南广高速K107+197新店互通 | 12000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |