附件1

交通运输部2017年度交通运输产品（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（片） | 抽样样本数（片） | 按GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 陕西省宝鸡至汉中高速公路坪坎至汉中路段K138+700处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 陕西省汉中至陕川界高速公路喜神坝至小坝路段K351+200处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省红河州新安所至鸡街高速公路K8+500料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 云南金岭材料科技有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程K12+200右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程K124+400左幅 | 100 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路改扩建工程JK86+400左幅 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速1标K38+500~K39+500 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 重庆市南川至贵州道真高速（重庆段）K1+800处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 冷水江天宝交通设施有限公司 | 重庆金路交通工程有限责任公司 | 重庆市南川至贵州道真高速（重庆段）K24+300处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北锟博交通设施有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 重庆市渝北至四川广安高速（重庆段）K40+900右幅处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北新展交通设施有限公司 | 中冶集团建设有限公司 | 内蒙古国道306线林西至大水菠萝段公路工程林西县统部镇料场 | 250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市仁通交通设施有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 内蒙古省道210线新惠至老虎山段一级公路K510+000~K578+605.864料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 潍坊东方钢管有限公司 | 陕西高速诚信交通工程有限公司 | 北京市京开高速拓宽工程民生村料场 | 4000 | 80 | 80 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市津围北二线（喜邦公路～马平公路）工程K0+949.975~K18+029 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市武宁公路（宝坻宁河界～九园公路）工程K3+394~K11+939 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市武宁公路宁河段工程K0+000~K3+394 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市津王公路（津淄公路～团泊大桥）改扩建工程K0+000~K4+069 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天创管业有限公司 | 江苏东方交通工程有限公司 | 河北省荣乌高速公路JASG~9合同段料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 汇通路桥建设集团有限公司 | 河北省沿海高速公路曹妃甸支线二标料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基底金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 河北金辉交通工程有限公司 | 河北省京秦高速公路京冀、冀津连接线段料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基底金属板厚 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东伟达交通设施有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省沿海高速公路曹妃甸支线一标料场 | 1000 | 20 | 0 | 20 | 基底金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 湖南天弘交通建设工程有限公司 | 山西省京乌高速公路辛庄桥头料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁三局集团霍永高速公路永和段五分部 | 山西省霍永高速公路永和县打石腰料库 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 山西省长邯高速公路西贾料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 沈阳市政集团有限公司 | 辽宁省鹤大高速公路前阳互通立交工程交通安全设施工程料场 | 270 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 天津友发瑞达交通设施有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省丹东大东港疏港高速公路交通安全设施工程料场 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路K10+600~K11+900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路K36+200~K37+750 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路K10+600~K11+900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 常州市交通设施有限公司 | 江苏省阜兴泰高速公路K33+160~K34+050 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 河南中联交通产业发展有限公司 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段B1标段K140+775~K143+980 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 山东省冠县北方交通设施有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦沙高速公路三明段B2标段K158+350~K159+550 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 3 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦沙公路泉州德化段工程B2合同段沥青拌和站 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 4 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省厦沙公路泉州安溪至达埔段YK3+650 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
| 1 | 山东临邑新亚交通设施有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 山东省潍日连接线K2+000左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 沧州鑫泰交通设施有限公司 | 滨州市路达置业有限责任公司 | 山东省潍日连接线K16+130右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东聊城顺达建设有限公司 | 山东省蓬栖高速K3+500左幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 滕州市金恒大交通设施有限责任公司 | 烟台市诚信交通设施有限公司 | 山东省蓬栖高速K22+800右幅 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
| 1 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 四川省简蒲高速公路（K218+500~K218+900现场） | 940 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |