附件7

交通运输部2017年度交通运输产品（玻璃钢管箱）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(米) | 抽样样本数(组) | 按GB/T 24721.2-2009 、JT/T 1034-2016、JT/T 800-2011判定 | 监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 扬中洪坤电气有限公司（GBX 200×150×5-B） | 广东飞达交通工程有限公司 | 青海省花石峡至久治（省界）公路K63+400~K63+500处 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司（BX 250×150×5） | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省红河州新安所至鸡街高速公路杨家寨机电库房处 | 600 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 镇江博捷电器有限公司 （PCT 200×150×2） | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 云南省红河州新安所至鸡街高速公路杨家寨机电库房处 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 氧指数 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司（BX 250×150×5） | 云南康迪科技有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路高扩建工程曼海5号大桥右幅左侧（K26+700）处 | 8000 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司（BX 200×100×5） | 北京瑞华赢科技发展有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路高扩建工程勐腊3隧道左幅左侧处 | 4640 | 1 | 0 | 1 | 厚度、拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏荣安电仪设备有限公司（BX 250×150×5） | 云南康迪科技有限公司 | 云南省小勐养至磨憨公路高扩建工程曼海5号大桥左幅右侧（K27+700）处 | 6092 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司（BX 250×150×5） | 广西路建集团有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速D标K156+996~K157+173处 | 4000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 福建英辉新材料科技有限公司（BX 250×150×5） | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速C标K112+110瑶村桥头 | 8000 | 1 | 0 | 1 | 拉伸强度、弯曲强度 | 不合格 | / |
|  | 河北中悦玻璃钢有限公司 （BX 250×150×5） | 中交第二航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速B标K64+980/K64+500秦川河大桥东西两侧桥头处 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 枣强县盛途玻璃钢制品厂（BX 250×150×5） | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西壮族自治区梧柳高速A标K42+615龙昌跨线桥处 | 6600 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东临朐亿友建材有限公司（BX 310×190×5） | 重庆渝信路桥发展有限公司 | 重庆市重庆南川至贵州道真高速K13处 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 厚度、拉伸强度、弯曲强度、冲击强度、巴柯尔硬度、氧指数 | 不合格 | / |
|  | 四川晴宇通达电气设备有限公司（BX 310×190×5） | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 重庆市渝北至四川广安高速（重庆段）K23+095处 | 1000 | 1 | 0 | 1 | 拉伸轻度、弯曲强度、氧指数 | 不合格 | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司（BX 310×190×5） | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 新疆维吾尔自治区G3012墨玉至和田高速公路K61+035处 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 四川晴宇通达电气设备有限公司（PCT 250×150×2） | 中铁二十一局集团电务电化工程有限公司 | 贵州省安紫高速双堡镇料场 | 700 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东帝龙管业有限公司（BX 200×150×4） | 四川路桥建设股份有限公司机械化施工分公司 | 贵州省江习古高速K55+000处 | 300 | 1 | 0 | 1 | 厚度 | 不合格 | 符合设计文件 |
|  | 杭州天允科技有限公司（PCT 306×160×2） | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗高速公路仁化至新丰段K241+201、K239+607、K236+875 | 2040 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 杭州天允科技有限公司（PCT 250×150×2） | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗高速公路仁化至新丰段K220+061、K221+100、K222+223 | 2448 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 杭州天允科技有限公司（PCT 200×100×2） | 广东飞达交通工程有限公司 | 广东省龙川至怀集高速公路金花隧道右洞 | 4336 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬中洪坤电气有限公司（GBX 200×150×5-B） | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 广东省龙川至怀集高速公路K93+900 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 扬州市路安新型材料有限公司（PCT 250×150×2） | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 广东省龙川至怀集高速公路K71+650、K69+800、K70+240 | 1000 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |