附件1

2010年交通运输产品质量行业监督抽查检测项目及委托抽查机构表

| 序号 | 抽查产品 名称 | 抽查内容及检测项目 | 抽查范围、 抽查地点 | 委托抽查检验机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 道路用沥青 | A级、B级道路石油沥青 | 针入度25℃，5s，100g 针入度指数PI 软化点TR&B 60℃动力粘度 延度5cm/min ，10℃、15℃ TFOT后：质量变化、针入度比、延度10℃ | 新建和改建公路未拆装（封）或沥青储存罐中的产品。 | 交通部公路工程检测中心（国家道路及桥梁质量监督检验中心） |
|  |  | 聚合物改性沥青 | 针入度25℃，5s，100g 针入度指数PI 延度5cm/min，5℃ 软化点TR&B 运动粘度135℃ TFOT（或RTFOT）后质量变化、针入度比、延度5℃ |  |  |
|  | 公路工程混凝土外加剂 | 减水率 | 新建和改建公路施工现场； 部分生产企业生产线或仓库。 | 交通部公路工程检测中心（国家道路及桥梁质量监督检验中心） |
|  |  | 泌水率比 |  |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |
|  |  | 含气量 |  |  |
|  |  | 强度比 |  |  |
|  | 公路工程土工格栅 | 塑料格栅 | 每延米纵、横向极限抗拉强度 |  |  |
|  |  |  | 纵、横向标称抗拉强度下的伸长率 |  |  |
|  |  |  | 纵、横向2％伸长率时的拉伸力 |  |  |
|  |  |  | 纵、横向5％伸长率时的拉伸力 |  |  |
|  |  |  | 粘焊点极限剥离力（粘焊格栅） |  |  |
|  |  | 玻纤格栅 | 每延米纵、横向拉伸断裂强度 |  |  |
|  |  |  | 纵、横向断裂伸长率 |  |  |
|  |  | 钢塑格栅 | 每延米纵、横向拉伸断裂强度 |  |  |
|  |  |  | 纵、横向标称抗拉强度下的伸长率 |  |  |
|  |  |  | 粘焊点极限剥离力（粘焊格栅） |  |  |
|  | 公路波形梁钢护栏 | 波形梁板 | 基体金属板厚 定尺长度 防腐层厚度 | 施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分已安装工程。 | 交通部交通工程监理检测中心（国家交通安全设施质量监督检验中心） |
|  |  | 护栏立柱 | 基体金属壁厚 定尺长度 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 防阻块 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 托架 | 基体金属板厚 防腐层厚度 |  |  |
|  |  | 拼接螺栓 | 整体抗拉荷载 防腐层厚度 |  |  |
|  | 电子不停车收费设备 | 路侧设备（RSU） | 载波频率 频率容限 等效全向辐射功率 调制系数 前导码 互换性 | 施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分已安装工程。 | 交通部交通工程监理检测中心（国家交通安全设施质量监督检验中心） |
|  |  | 车载设备（OBU） | 载波频率 频率容限 调制系数 位速率 互换性 工作温度 | 施工现场； 部分生产企业生产线或仓库； 部分用户车辆。 | 交通部交通工程监理检测中心（国家交通安全设施质量监督检验中心） |
|  | 机动车辆制动液 | HZY3、HZY4、HZY5型机动车辆制动液 | 外观 平衡回流沸点 湿平衡回流沸点 运动黏度（100℃、-40℃） pH值 液体稳定性 腐蚀性 低温流动性和外观 蒸发性能 容水性 液体相容性 抗氧化性 橡胶相容性 | 企业成品库中出厂检验合格的同一批次产品。 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 |
|  | 汽车发动机冷却液 | -25、-30、-35、-40、-45、 -50号发动机冷却液 | 颜色 气味 冰点 对有机涂料的影响 沸点 pH值 玻璃器皿腐蚀 泡沫倾向 | 企业成品库中出厂检验合格的同一批次产品。 | 交通部汽车运输行业能源利用监测中心 |