附件1

交通运输部2018年度交通运输产品（路面标线涂料）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数(袋) | 抽样样本数(组) | 按标准JT/T280－2004判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 武汉开创宏交通设施有限公司 | 湖北华晟通建设工程有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K61+300料场 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K75+500料场 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 吉林省宏泽交通设施有限公司 | 山西省交通科学研究院、湖南路桥建设集团有限责任公司 | 吉林省吉荒高速吉舒互通跨线桥下 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 江苏高新交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 贵州省罗望高速桑郎镇16标项目办仓库 | 50 | 8 | 0 | 8 | 亮度因数、 玻璃珠含量 | 不合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山西长达交通材料科技股份有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 贵州省罗望高速大观镇17标项目办仓库 | 50 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 江苏高新交通设施有限公司 | 贵州省交通工程有限公司 | 贵州省德务高速交安一标库房 | 40 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河南三艾斯交通科技有限公司 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 河南省三淅高速豫晋界至灵宝段梨园村交安项目一标库房 | 40 | 20 | 0 | 20 | 抗压强度 | 不合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河南三艾斯交通科技有限公司 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 河南省三淅高速豫晋界至灵宝段梨园村交安项目一标库房 | 40 | 20 | 12 | 8 | 抗压强度 | 不合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 厦门市科发交通工程有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省景文高速文井镇老徐大桥1号料场 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 成都达安科技有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省景文高速文井镇老徐大桥2号料场 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 成都达安科技有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省景文高速文井镇老徐大桥2号料场 | 40 | 4 | 0 | 4 | 亮度因数、 玻璃珠含量 | 不合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 云南迪诺特公路工程有限公司 | 湖南省金达工程建设有限公司 | 云南省昆明绕城高速南段JA1标北羊街库房 | 60 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 昆明高翔交通设施有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省昆明绕城高速南段物资仓库 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 昆明高翔交通设施有限公司 | 云南交投集团物资有限公司 | 云南省昆明绕城高速南段物资仓库 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 云南云岭高速公路交通科技有限公司 | 云南省功东高速东川南料场 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 广西龙靖高速K27+000库房 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 广东交通发展有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA7合同段K246+050处 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 广东交通发展有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA7合同段K246+050处 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA6合同段K209+200处右幅 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA5合同段K177+600料场 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 广东新粤交通投资有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA5合同段K177+600料场 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 江苏中路交通发展有限公司 | 广东省龙怀高速连英段JA4合同段K145+500三华互通跨线桥下 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新段JA2标K297处 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新段JA2标K297处 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 广东添虹交通工程有限公司 | 张家港港丰交通安全设施有限公司 | 广东省仁化（湘粤界）至博罗公路仁新段JA3标翁源县江尾镇备料仓库 | 80 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市梅丰公路（丰李路-河北唐山界）及唐廊高速出口联络线工程 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（武宁公路-宝坻武清界）改建工程 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（北辰武清界-津围公路）改造工程 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（京津公路-原京福公路）工程 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 天津市公路工程总公司 | 天津市九园公路（原京福公路-高王路）工程 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 中建路桥集团有限公司曲港高速LM1施工分部 | 河北省曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段LM1分部 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 保定科建交通工程有限公司 | 中建路桥集团有限公司曲港高速LM2施工分部 | 河北省曲阳至黄骅港高速公路曲阳至肃宁段LM2分部K132+300黄骅方向 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河北路辉交通设施有限公司 | 杭州永通高速公路安全设施工程有限公司 | 河北省京秦高速公路大安镇（津冀界）至平安城段BX2合同料场 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 河北顺达交通工程有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河北省太行山高速公路西阜保定段城南镇大岸底村 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 成都华川公路建设集团有限公司太行山高速邯郸段项目总承包部 | 河北省太行山高速公路邯郸段K25+300右幅 | 170 | 17 | 17 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山东冠通交通设施有限公司 | 中电建路桥集团有限公司太行山高速邢台段项目总承包部交安机电JAJD合同经理部 | 河北省太行山高速公路邢台段白塔镇 | 200 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 浙江欧路德交通科技有限公司 | 中电建路桥集团有限公司太行山高速邢台段项目总承包部交安机电JAJD合同经理部 | 河北省太行山高速公路邢台段K33+100左幅 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 天途路业集团有限公司 | 中铁三局集团霍永高速公路永和至永和关段 | 山西省霍永高速五分部料场 | 80 | 8 | 8 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 天途路业集团有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司长临高速交安工程项目部 | 山西省长临高速公路交安工程施工项目部襄汾县贾庄村料场 | 2500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 衡水市鸿途交通设施有限公司 | 山西路桥建设集团有限公司长临高速交安工程项目部 | 山西省长临高速公路安泽料场 | 4000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 江苏鑫瑞交通建设集团有限公司 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 山西省神苛高速公路神池县义井镇店儿上村口 | 1320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 保定新兴交通设施有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 山西省神苛高速公路五寨县西紫寨村 | 1250 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 山西中涂交通科技股份有限公司 | 湖北利航交通开发有限公司 | 山西省神苛高速交安三标三井料场 | 320 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 南京公路防护设施工程有限责任公司 | 江苏省328国道雍庄至龙池段改扩建工程3标博富路项目部 | 150 | 15 | 15 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 杭州交通设施有限公司 | 江苏省328国道雍庄至龙池段改扩建工程2标龙中路跨线桥 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 南京鑫亮交通设施有限公司 | 江苏耀鑫交通设施有限公司 | 江苏省328国道雍庄至龙池段改扩建工程1标（江苏耀鑫）项目部 | 100 | 10 | 10 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 南京瑞信交通设施有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 江苏省265省道金坛段新建工程A2标施工驻地 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 1 | 南京瑞信交通设施有限公司 | 中交第三航务工程局有限公司 | 江苏省265省道金坛段新建工程A2标K16+360 | 50 | 5 | 5 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 1 | 沈阳金熹交通设施有限公司 | 辽宁省交通工程有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安一标料场 | 870 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 沈阳金熹交通设施有限公司 | 沈阳三鑫集团有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安二标料场 | 760 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 沈阳万阳交通工程有限公司 | 陕西高速交通工贸有限公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安三标料场 | 730 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 沈阳金熹交通设施有限公司 | 辽宁五洲公路工程有限责任公司 | 辽宁省中部环线高速公路铁岭至本溪段交安四标料场 | 710 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 1 | 浙江兄弟路标涂料有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省南平市武夷新区绕城高速公路将口至童游段工程 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 2 | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程B2合同段 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程B1合同段 | 36 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 龙岩市新鑫公路工程有限公司 | 大成工程建设集团有限公司 | 福建省龙岩厦蓉高速公路扩建工程B2合同段 | 40 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 1 | 广西兄弟路标涂料有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 福建省厦蓉高速公路漳州段改扩建工程B1合同段 | 38 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
| 1 | 四川兄弟路标科技有限公司 | 成都市路桥工程股份有限公司 | 四川省成彭高速公路扩容改造工程B标段（新繁互通现场） | 32 | 12 | 4 | 8 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 厦门市科发交通工程有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 四川省雅安至康定高速公路项目泸定隧道K96+800 | 800 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 厦门市科发交通工程有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 四川省桃园（川陕界）至巴中高速公路工程项目JA1标工地仓库 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 四川兄弟路标科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵阳至西充高速公路K99+380施工现场 | 1280 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔反光型 |
|  | 四川金信交通设施有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司、山西长达交通设施有限公司 | 四川省汶川至马尔康高速公路JA2项目部库房 | 700 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
|  | 四川鑫环球科技有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省汶川至马尔康高速公路JA3鹧鸪山隧道 | 400 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / | 型号规格： 热熔突起型 |
| 注： 1、JT/T 280-2004《路面标线涂料》； 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |