附件4

交通运输产品（公路波形梁钢护栏防阻块）质量行业监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 天津市友发瑞达交通设施有限公司 | 湖北省路桥集团有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K95+680~K95+780 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 复查合格 |  |
|  | 山东恒运交通设施有限公司 | 贵州交通工程有限公司 | 贵州省德务高速K24+570~K25+570中央隔离带 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观、防腐层厚度 | 复查合格 |  |
|  | 江苏泰宇交通设施有限公司 | 湖南省辰波建设有限公司 | 江西省广吉高速K53+600~700处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 复查合格 |  |
|  | 冠县路翔交通设施有限公司 | 北京万里明交通工程有限公司 | 江西省广吉高速K136+600青原枢纽处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 复查合格 |  |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |