附件5

交通运输产品（公路波形梁钢护栏拼接螺栓）质量行业监督抽查复查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准GB/T 31439.1-2015、 GB/T 31439.2-2015判定 |  |  | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 湖北省华晟通建设工程有限公司 | 湖北省武汉城市圈环线高速公路孝感南段K115+100料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 复查合格 |  |
|  | 邯郸市天辰交通安全设施有限公司 | 贵州交通工程有限公司 | 贵州省德务高速K24+570~K25+570中央隔离带 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 复查合格 |  |
|  | 邯郸市方远交通设施有限公司 | 江苏金阳交通工程有限公司 | 江西省广昌至吉安高速公路K16+000~K16+100处 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 复查合格 |  |
|  | 邯郸市天望交通设施有限公司 | 湖南金达工程建设有限公司 | 江西省广昌至吉安高速公路134+400处 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 复查合格 |  |
|  | 河北路鑫交通设施有限公司 | 中电建路桥集团有限公司太行山高速邢台段项目河北高速公路总承包部交安机电JAJD经理部 | 河北省太行山高速公路邢台段K35+600右幅 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 复查合格 |  |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川省绵阳至西充高速公路K35+100施工现场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 复查合格 |  |
| 注： 1、GB/T 31439.1-2015《波形梁钢护栏 第1部分：两波形梁钢护栏》； 2、GB/T 31439.2-2015《波形梁钢护栏 第2部分：三波形梁钢护栏》； 3、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |