附件7

交通运输部2019年度交通运输产品（高密度聚乙烯硅芯塑料管）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（盘） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T496-2018判定 | 按JT/T495-2014判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |  |
|  | 浙江中创塑业有限公司 | 永升建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区国道216线恰库尔图镇至马依喀腊段公路工程建设项目第QM-1标段K277+520桥架处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 河南省淮信高速公路息县至邢集段K79+024 | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 任丘市升华通迅器材有限公司 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 河南省淮信高速公路息县至邢集段K79+024 | 8 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 唐山永诚通信科技有限公司 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 河南省国道234焦作至荥阳黄河大桥及连接线工程K12+225超限站 | 42 | 4 | 4 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 河南省周口至南阳高速公路K67+800料场 | 6 | 3 | 2 | 1 | 耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 河南中天高新智能科技股份有限公司 | 河南省周口至南阳高速公路K112+000料场 | 4 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 青海省国道569曼德拉至大通公路克图至大通段公路工程K89+800左侧料场 | 18 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 江西路通科技有限公司 | 青海省扎麻隆至倒淌河公路改扩建工程湟源县城董家庄村料场 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 唐山永诚通信科技有限公司 | 甘肃新网通科技信息有限公司 | 甘肃省柳园至格尔木国家高速公路（G3011）敦煌至当金山口段 敦当高速DDJD合同段项目部 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 中交第三公路工程局有限公司 | 甘肃省渭源至武都高速公路建设项目（陇南段）路面6标土桥子库房 | 10 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 扬州市鸿信线路器材有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司益南高速公路第14合同段项目经理部 | 湖南省益南高速公路第14合同段料场 | 8 | 3 | 0 | 3 | 拉伸屈服强度、耐落锤冲击性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
|  | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东省汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段LM2料场） | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北凯巍塑业有限公司 | 江苏安防科技有限公司 | 广东省河惠莞高速公路龙川至紫金段JD2合同段K56+700 | 12 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 新大陆数字科技股份有限公司 | 广东省河惠莞高速公路龙川至紫金段K99+500 | 8 | 3 | 3 | 0 |  | 合格 | / | / |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 贵州省公路工程集团有限公司三都至独山高速公路二期总承包第一合同段项目部 | 贵州省三都至独山高速公路K14三都县大河镇中心拌合站 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 合格 | / | / |
|  | 贵州亚塑管业有限公司 | 中铁建大桥工程局电气化工程有限公司 | 海南省万宁至洋浦高速公路第三代建段料场 | 6 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 浙江舟通新材料科技有限公司 | 甘肃紫光智能交通与控制技术有限公司 | 海南省万宁至洋浦高速公路第二代建段岭门互通 | 9 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 贵州亚塑管业有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 贵州省余庆至安龙高速公路罗甸至望漠段K6+000 | 6 | 3 | 3 | 0 |  | 合格 | / | / |
|  | 甘肃汇投治沙科技股份有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东省汕（头）湛（江）高速公路清远清新至云浮新兴段K50+000） | 5 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 河北省迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段K86+500处 | 11 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 华龙光通信技术有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 河北省迁曹高速公路京哈高速至沿海高速段K86+500处 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1 | 河北来旺塑胶制品有限公司 | 陕西路桥工程有限公司 | 吉林省集双高速公路东丰至双辽段建设项目东平段东平02标 | 9 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2 | 衡水宇恩塑胶制品有限公司 | 湖南尚上公路桥梁建设有限公司 | 吉林省集双高速公路东丰至双辽段建设项目东平段东平01标 | 14 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 3 | 沧州洁通塑料有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 吉林省双辽至洮南公路建设项目GQ07工区 | 25 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 4 | 沧州洁通塑料有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 吉林省双辽至洮南公路建设项目GQ07 | 28 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广西贵港至隆安高速公路D15合同段K206+250 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 金华市鸿威通讯器材厂 | 中交二公局电务工程有限公司 | 广西贵港至隆安高速公路D14合同段K183+907 | 12 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 荆州亮诚科技股份有限公司 | 武汉中交交通工程有限责任公司 | 广西贵港至隆安高速公路B02合同段夏黄中桥 | 30 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 广西南旭塑胶有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西崇左至水口高速公路№CS-CL1合同段K0+000~K34+200主线及连接线、互通机电工程2#拌合站 | 7 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 南宁市中塑塑胶有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 广西崇左至水口高速公路№CS-XH合同段二工区 | 3 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 （不圆度） | 不合格 | / | / |
| 1 | 上海美束通信科技有限公司 | 四川高路交通信息工程有限公司 | 四川省泸沽至黄联关高速公路加宽改造工程西昌市安宁镇机电工程项目部 堆料区 | 12 | 3 | 0 | 3 | 结构尺寸 （不圆度） | 不合格 | 已整改，经确认合格 | / |
| 1 | 湖北凯乐科技股份有限公司 | 福建路桥建设有限公司 | 福建省福州绕城公路东南段B4合同段 | 3 | 3 | 3 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： 1、JT/T 496-2018《公路地下通信管道高密度聚乙烯硅芯塑料管》 2、JT/T 495-2014《公路交通安全设施质量检验抽样方法》 |