附件6

交通运输部2013年度交通运输产品（公路桥梁板式橡胶支座）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（块） | 抽样样本数（组） | 按标准JT/T 4-2004判定 | 按JT/T 4-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（组） | 不合格样本数（组） | 不合格项 |  |  |
| 1 | 成都市大通路桥机械有限公司 | 四川路桥建设集团 | 四川省成都第二绕城高速西段TJ-B合同段B3分部 | 103 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 2 | 四川双建路桥机械有限责任公司 | 四川路桥建设集团 | 四川省成都第二绕城高速西段TJ-B合同段B3分部 | 209 | 1 | 0 | 1 | 抗剪弹性模量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 3 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 四川路桥建设集团 | 四川省成都第二绕城高速西段TJ-B合同段B3分部 | 107 | 1 | 0 | 1 | 抗剪弹性模量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 4 | 衡水金泰工程橡胶有限公司 | 中交一公局第四工程有限公司 | 四川省绵阳绕城高速LJ3标 | 30 | 1 | 0 | 1 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 5 | 衡水方园桥隧物资有限公司 | 江西交通工程集团公司 | 四川省绵阳绕城高速永明大桥预制场 | 20 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 6 | 衡水市橡胶总厂有限公司 | 河北广通路桥工程有限公司 | 河北省京石改扩建JS18项目部 | 18 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 7 | 衡水橡胶股份有限公司 | 青岛公路建设集团有限公司 | 河北省京石改扩建JS10标 | 591 | 1 | 0 | 1 | 抗压弹性模量 | 不合格 | / |
| 8 | 衡水伟建工程橡胶有限公司 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 河北省京石改扩建JS7标 | 223 | 1 | 0 | 1 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量、极限抗压强度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
| 9 | 衡水贵平工程橡塑有限公司 | 中交二公局第六工程有限公司 | 河北省京石改扩建JS4项目部 | 112 | 1 | 0 | 1 | 抗压弹性模量、抗剪弹性模量 | 不合格 | / |
| 10 | 苏州海德工程材料科技有限公司 | 中交一公局第六工程有限公司 | 辽宁省建兴高速四标项目部 | 546 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 11 | 成都市新津中路桥机械有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 辽宁省灯辽高速第四分部 | 24 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 12 | 辽宁北方橡塑机械有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 辽宁省灯辽高速葛西河大桥K3+192 | 200 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 13 | 柳州东方工程橡胶制品有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 江苏省灌河大桥GH-1标 | 132 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 14 | 江苏扬州合力橡胶制品有限公司 | 中交第一公路工程局有限公司 | 江苏省灌河大桥GH-2标 | 80 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 15 | 江苏万宝桥梁构件有限公司 | 南京东部路桥工程有限公司 | 江苏省通洋高速TY-RD1标 | 70 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 16 | 常熟市双惠路桥工程构件有限公司 | 无锡路桥集团股份有限公司 | 江苏省通洋高速TY-RD2标 | 102 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 17 | 新津腾中筑路机械有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 湖北省郧十高速第四合同段项目部 | 60 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 18 | 衡水中铁建工程橡胶有限公司 | 路桥华南工程有限公司 | 湖北省郧十高速第八合同段项目部 | 16 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 19 | 衡水宝力工程橡胶有限公司 | 中铁十五局集团有限公司 | 江西省万宜高速A1合同段项目经理部 | 38 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 20 | 衡水通程工程橡胶有限公司 | 中铁十三局集团有限公司 | 江西省万宜高速A4标项目经理部 | 33 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |
| 21 | 衡水冀军桥闸工程橡胶有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 广西壮族自治区南宁外环中铁十六局三标实验室 | 20 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / |

注：每组包含6块样品。