附件5

交通运输部2014年度交通运输产品

（公路波形梁钢护栏防阻块）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 山东冠县顺安交通工程有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 陕西咸旬高速K11料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县万通高速公路工程设施有限公司 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 陕西咸旬高速K43料场 | 1000 | 20 | 8 | 12 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 陕西咸旬高速K52料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 广东省交通发展有限公司 | 陕西咸旬高速K66+060料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县宏达交通设施有限公司 | 沙河市正耀交通设施有限公司 | 陕西咸旬高速K81+500料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 贵州凯羊高速丹寨互通堆料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州大通路桥建设有限公司 | 贵州瓮马高速龙昌互通料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 湖北谷竹高速K216+400料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通科技有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K110+180～K111+180） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 湖北省路路通公路设施工程有限公司 | 湖北谷竹高速K181+350料场 | 2500 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北奎鹏交通设施有限公司 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K31+000～K32+000） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 武汉市瑞星交通设施有限责任公司 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 湖北谷竹高速（K69+400～K70+400） | 1000 | 20 | 0 | 20 | 防腐层附着性能、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 成都昌通紧固件有限公司 | 辽宁省路桥建设第一有限公司 | 湖北谷竹高速（K3+300～K4+300） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年峰通交通设施有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 河北石安高速改扩建（K480+500料场） | 1000 | 20 | 13 | 7 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 辽宁交通工程有限公司 | 河北安高速改扩建（K461+500料场） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东神舟交通设施有限公司 | 河南瑞航公路工程有限公司 | 河北安高速改扩建（K448+284料场） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北广纳交通设施有限公司 | 保定天元交通设施有限公司 | 河北安高速改扩建（K427+870料场） | 1000 | 20 | 4 | 16 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 河北华顺交通设施有限公司 | 河北石安高速改扩建沙河收费站匝道 | 1000 | 20 | 3 | 17 | 防腐层附着性能、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 冠县鑫升电力设施配件有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 河北石安高速改扩建（K390+110～K391+110） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东伟达交通设施有限公司 | 山西省晋中路桥建设集团有限公司 | 河北石安高速改扩建（K382+900～K383+900） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县四通交通设施有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 江苏高芜高速（高淳北互通C匝道料场） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 武安市路达交通设施有限公司 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 江西萍洪高速（K13+800～K14+800） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 江西萍洪高速（K23+220～K24+220）（K25+800料场） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江西省赣江交通设施厂 | 河南连霍高速商丘至兰考段（K76+000～K77+000） | 500 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚 | 合格 | / |
|  | 永年县丰利交通设施备件有限公司 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 河南连霍高速商丘至兰考段K120+000料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县桓昌路桥设施有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 河南连霍高速商丘至兰考段（K172+000～K173+000） | 5000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县桓昌路桥设施有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 山东济乐高速（K36+800～ K37+800） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县鑫亚交通设施有限公司 | 云南云桥建设股份有限公司 | 山东济乐高速（K72+000～ K73+000） | 1000 | 20 | 10 | 10 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 山东胜达公路工程建设技术中心 | 山东济乐高速（K96+500～ K97+500） | 1000 | 20 | 11 | 9 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县恒良交通设施有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 安徽徐明高速（K28+000～K29+000） | 500 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 广州市公路实业发展公司 | 安徽徐明高速（K59+200～K60+200） | 500 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县北方交通设施有限公司 | 江苏三有交通设施有限公司 | 安徽徐明高速（K119+120～K120+120） | 500 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县宏达交通设施有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 安徽扬绩高速宁国至绩溪段（K46+300～K47+300） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 广西壮族自治区公路与桥梁工程总公司 | 广西南宁外环公路（K26+780～K27+780） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 淮安市伽德公路材料有限公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 天津唐津高速公路（津塘公路-荣乌高速）扩建工程第六合同段 K1086+200、K1084+000处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津唐津高速公路（塘承高速-津塘公路）扩建工程第四合同段 K1044+550处 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 江苏中咨华扬交通工程有限公司 | 内蒙古s218线哈苏一级公路 K30+200料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县腾达交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程公司 | 辽宁建兴高速公路路基二标拌合站 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 山东冠县润通交通设施有限公司 | 中交一公局交通工程公司 | 辽宁建兴高速公路路基二标拌合站 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 辽宁盘锦辽滨疏港高速公路辽滨拌合站 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 山东冠县桓昌路桥设施有限公司 | 中铁十九局集团有限公司 | 辽宁辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路K27+700天桥桥下 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 邯郸市辉腾交通设施有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 辽宁中朝鸭绿江界河公路大桥工程K1+500处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 山西临离高速公路JA3标K62+145～K62+366 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 包头北方专用机械有限公司 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 山西临离高速公路JA2标K28+790～K29+372 | 1000 | 20 | 17 | 3 | 镀锌层厚度、涂塑层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 山东冠县瑞通交通设施有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 山西临离高速公路JA1标料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 山西五盂高速公路JA3标K9+700～K9+900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西五盂高速公路JA4标K72+000～K72+200 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川省路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川绵阳绕城丰谷互通交安料场 | 23305 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县冠利交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段廖家互通交安料场 | 14079 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川省路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段交安料场 | 60036 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港市华夏交通设施材料有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江东永高速K8+700附近堆料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县福路徳路桥设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 浙江东永高速K26+350附近 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港市华夏交通设施材料有限公司 | 杭州京安交通工程设施有限公司 | 浙江东永高速三标堆料场 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东晨阳交通工程有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 福建漳州南联络线靖海高速B1合同段 | 25106 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |