附件3

交通运输部2014年度交通运输产品

（公路波形梁钢护栏板）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 陕西咸旬高速K11料场处 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 陕西咸旬高速K17+050～K18+050 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 贵州凯羊高速丹寨互通堆料场 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 贵州大通路桥建设有限公司 | 贵州瓮马高速龙昌互通料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 湖北省路通公路设施工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K180+700～K181+700） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通科技有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K110+180～K111+180） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 湖北谷竹高速（K69+400～K70+400） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北奎鹏交通设施有限公司 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K31+000～K32+000） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基体金属板厚 | 合格 | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 河北石安高速改扩建（K480+500料场） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 邯郸昌盛交通设施有限公司 | 河南瑞航公路工程有限公司 | 河北石安高速改扩建（K448+284料场） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县北方交通设施有限公司 | 保定天元交通设施有限公司 | 河北石安高速改扩建（K427+870料场） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县金冠交通设施有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 江苏高芜高速（高淳北互通C匝道料场） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 武安市路达交通设施有限公司 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 江西萍洪高速（K13+800～K14+800） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 大成工程建设有限公司 | 江西萍洪高速（K23+220～K24+220）（K25+800料场） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河南中联制管有限公司 | 江西赣江交通设施厂 | 河南连霍高速商丘至兰考段（K76+000～K77+000） | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 河南连霍高速商丘至兰考段（K172+000～K173+000） | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 山东济乐高速（K36+800～ K37+800） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 黄骅市振兴东海交通设施有限公司 | 云南云桥建设股份有限公司 | 山东济乐高速（K72+000～ K73+000） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 包头北方专用机械有限公司 | 云南云桥建设股份有限公司 | 山东济乐高速（K75+300～ K76+300） | 1000 | 20 | 18 | 2 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山东胜达公路工程建设技术中心 | 山东济乐高速（K96+500～ K97+500） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县北方交通设施有限公司 | 河北欧达交通工程有限公司 | 安徽徐明高速（K47+600～K48+600） | 500 | 20 | 18 | 2 | 定尺长度、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 广州公路实业发展公司 | 安徽徐明高速（K59+200～K60+200） | 500 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 潍坊东方钢管有限公司 | 安徽省现代交通设施有限公司 | 安徽扬绩高速宁国至绩溪段（K11+000～K12+000） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 南京天意公路材料有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 安徽扬绩高速宁国至绩溪段（K46+300～K47+300） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 南京忠信交通设施有限公司 | 广西壮族自治区公路与桥梁总公司 | 广西南宁外环公路（K26+780～K27+780） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基体金属板厚 | 合格 | / |
|  | 徐州光辉钢管有限公司 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 广东二广高速（K61+820处） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 淮安市伽德公路材料有限公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 天津唐津高速公路（津塘公路-荣乌高速）扩建工程第六合同段 K1085+600处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基体金属板厚、定尺长度 | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津唐津高速公路（塘承高速-津塘公路）扩建工程第四合同段 K1044+500处 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 河北天都交通设施有限公司 | 江苏中咨华扬交通工程有限公司 | 内蒙古s218线哈苏一级公路 K30+200料场 | 1000 | 20 | 12 | 8 | 定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 长春顺通高速公路护栏制造有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 辽宁建兴高速工程K41+660～K44+080（中央分隔带两侧） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东通亚交通安全设施股份有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 辽宁建兴高速工程K70+579～K72+688（中央分隔带两侧） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 辽宁皓工交通设施有限公司 | 中铁十九局集团 有限公司 | 辽宁辽阳灯塔至沈阳辽中高速工程（K22～K31中央分隔带两侧） | 1000 | 20 | 19 | 1 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 山东通亚交通安全设施股份有限公司 | 中铁十九局集团 有限公司 | 辽宁辽阳灯塔至沈阳辽中高速工程（K20～K21中央分隔带两侧、K41+960潘家堡互通区） | 870 | 20 | 18 | 2 | 防腐层外观 | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 中铁十九局集团 有限公司 | 辽宁盘锦辽滨疏港高速K11+500～K15+900 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 邯郸市辉腾交通设施有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 辽宁中朝鸭绿江界河大桥工程K2+000～K3+000（中央分隔带两侧） | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 山东冠县福路德路桥设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 山西临离高速JA3标K62+145～K62+366 | 1000 | 20 | 1 | 19 | 基底金属板厚、涂塑层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 包头北方专用机械有限公司 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 山西临离高速JA2标K28+790～K29+372 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基底金属板厚 | 合格 | / |
|  | 山东瑞达高速公路材料有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 山西临离高速JA1标料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基底金属板厚 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 厦门合顺公路交通工程有限公司 | 山西五盂高速JA3标K9+700～K9+900 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西五盂高速JA4标K72+000～K72+200 | 1000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 四川省路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川绵阳绕城丰谷互通交安料场 | 19387 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 四川新安达交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速西段廖家互通交安料场 | 1639 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 山东晨阳交通工程有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速西段交安料场 | 40345 | 20 | 15 | 5 | 防腐层附着性能 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 四川环宇交通设施有限公司 | 四川瑞通工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段K149服务区 | 33622 | 20 | 14 | 6 | 基底金属厚、定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 四川新安达交通设施有限公司 | 四川瑞通工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段三苏服务区 | 30124 | 20 | 14 | 6 | 定尺长度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段 K180眉山服务区 | 32785 | 20 | 19 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江东永高速K9+200附近堆料场 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基底金属厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县福路徳路桥设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 浙江东永高速K28+350处 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 定尺长度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 杭州京安交通工程设施有限公司 | 浙江东永高速K35+100处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基底金属厚度、镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江东永高速K5+280处 | 1000 | 20 | 19 | 1 | 基底金属厚度 | 合格 | / |
|  | 山东冠县福路徳路桥设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 浙江东永高速K28+000处 | 1000 | 20 | 18 | 2 | 基底金属厚度 | 合格 | / |
|  | 山东晨阳交通工程有限公司 | /中铁十四局集团有限公司 | 福建漳州南联络线靖海高速B1合同段 | 28000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 张家港华夏交通科技有限公司 | 福建路桥建设有限 | 福建泉州湾跨海大桥B合同段 | 2000 | 20 | 20 | 0 | / | 合格 | / |