附件6

交通运输部2014年度交通运输产品

（公路波形梁钢护栏高强度拼接螺栓）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数 | 按标准JT/T281－2007判定 |  |  | 按JT/T495-2004判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数 | 不合格样本数 | 不合格项 |  |  |
|  | 山东冠县顺安交通工程有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 陕西咸旬高速K11料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 陕西咸旬高速K22+800料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县万通高速公路工程设施有限公司 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | 陕西咸旬高速公路K43料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 山西长达交通设施有限公司 | 陕西咸旬高速K52料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段K146+000库房 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川瑞通工程有限公司 | 四川遂资眉高速眉山段K199料场 | 10000 | 32 | 15 | 17 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 贵州凯羊高速丹寨互通堆料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 贵州大通路桥建设有限公司 | 贵州瓮马高速龙昌互通料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 武汉市华光交通工程有限公司 | 湖北谷竹高速（K216+260）料场 | 10000 | 32 | 11 | 21 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 湖北省路路通公路设施工程有限公司 | 湖北谷竹高速K185+350料场 | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 冠县泰昌交通设施有限公司 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 湖北谷竹高速K110+180～K111+180料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 湖北谷竹高速寺坪服务区临时料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 成都昌通紧固件有限公司 | 辽宁省路桥建设第一有限公司 | 湖北谷竹高速K3+300～K4+300料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 永年峰通交通设施有限公司 | 江西中煤建设集团有限公司 | 河北石安高速改扩建（K480+500料场） | 10000 | 32 | 1 | 31 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 沈阳宝路通交通设施有限公司 | 辽宁交通工程有限公司 | 河北石安高速改扩建（K461+500料场） | 10000 | 32 | 22 | 10 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北永年正德紧固件有限公司 | 河南瑞航公路工程有限公司 | 河北石安高速改扩建（K448+284料场） | 10000 | 32 | 0 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 河北华顺交通设施有限公司 | 河北石安高速改扩建（沙河收费站匝道） | 10000 | 32 | 0 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 安徽天洋交通工程有限公司 | 河北石安高速改扩建（K390+100～K391+100） | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 山东伟达交通设施有限公司 | 山西省晋中路桥建设集团有限公司 | 河北石安高速改扩建（K382+900～K383+900） | 10000 | 32 | 0 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 湖南高速公路配套设施有限公司 | 江苏高芜高速（高淳北互通C匝道料场） | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 武安市路达交通设施有限公司 | 衡水路航交通防护工程有限公司 | 江西萍洪高速（K13+800～K14+800） | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 大成工程有限集团 | 江西萍洪高速（K23+220～K24+220） | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 永年县丰利交通设施备件有限公司 | 岳阳市公路桥梁基建总公司 | 河南连霍高速商丘段（K120+000料场） | 10000 | 32 | 0 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 江西省赣江交通设施厂 | 河南连霍高速商丘段（K145+000料场） | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 山东泰华路桥工程有限公司 | 河南连霍高速商丘段（K172+000～K173+000） | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 潍坊东方交通设施工程有限公司 | 山东济乐高速K36+800料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 山东胜达工程建设技术中心 | 山东济乐高速K99+000料场 | 10000 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 安徽徐明高速（K28+000～K29+000） | 10000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 北京路桥方舟交通科技发展有限公司 | 安徽徐明高速（K116+000～K117+000） | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 江苏三有交通设施有限公司 | 安徽徐明高速（K119+120～K120+120） | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 安徽现代交通设施工程有限公司 | 安徽扬绩高速（K11+000～K12+000） | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 山东省冠县泰昌交通设施有限公司 | 广西路建工程集团有限公司 | 广西南宁环城公路（K46+700～K47+700） | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县方远交通设施有限公司 | 广西壮族自治区公路与桥梁工程总公司 | 广西南宁环城公路(K26+780～K27+780) | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 广东二广高速（K61+820处） | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市翼途交通设施配件有限公司 | 贵州交通工程有限公司 | 广东肇花高速（K17+300处） | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 淮安市伽德公路材料有限公司 | 天津五市政公路工程有限公司 | 天津唐津高速公路（津塘公路-荣乌高速）扩建工程第六合同段K1088+400 处 | 10000 | 32 | 26 | 6 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 邯郸市元一紧固件有限公司 | 北京汉威达交通运输设备有限公司 | 天津唐津高速公路（塘承高速-津塘公路）扩建工程第四合同段4标料场 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 邯郸市兆运电力紧固件制造有限公司 | 江苏中咨华扬交通工程有限公司 | 内蒙古s218线哈苏一级公路K30+200料场 | 10000 | 32 | 0 | 32 | 整体抗拉荷载、防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 鄂州市强发标准件制造有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 辽宁建兴高速公路白塔互通立交桥下 | 10000 | 32 | 23 | 9 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北天云山高强度紧固件有限公司 | 中交一公局交通工程有限公司 | 辽宁建兴高速公路路基二标拌合站 | 10000 | 32 | 19 | 13 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 沈阳金陆通交通设施有限公司 | 中铁十九局集团 | 辽宁辽阳灯塔至沈阳辽中高速公路工程K21+700苏府堡天桥桥下 | 10000 | 32 | 29 | 3 | 防腐层厚度 | 合格 | / |
|  | 沈阳万达顺电力器材厂 | 中铁十九局集团 | 辽宁盘锦辽滨疏港高速公路 拌合站 | 10000 | 32 | 22 | 10 | 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 沈阳金陆通交通设施有限公司 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 | 辽宁中朝鸭绿江界河公路大桥工程K1+500处 | 5000 | 32 | 13 | 19 | 防腐层外观、 防腐层厚度 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北泰宏公路安全设施有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 山西临离高速公路JA3标枣林收费站料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 包头北方专用机械有限公司 | 济南金宇公路产业发展有限公司 | 山西临离高速公路JA2标料场 | 5000 | 32 | 29 | 3 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 山西交研科学实验工程有限公司 | 山西临离高速公路JA1标料场 | 5000 | 32 | 30 | 2 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 永年县运昌紧固件制造有限公司 | 江苏国强镀锌实业有限公司 | 山西五盂高速公路JA4标料场 | 5000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川绵阳绕城互通库房 | 25320 | 32 | 31 | 1 | 整体抗拉荷载 | 合格 | / |
|  | 河北泽成交通设施有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段料场 | 140500 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 河北亿德交通安全设施制造有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段料场 | 364853 | 32 | 26 | 6 | 整体抗拉荷载 | 不合格 | 已整改，经确认合格 |
|  | 河北运昌紧固件制造有限公司 | 四川路桥建设集团交通工程有限公司 | 四川成都第二绕城高速公路西段料场 | 359949 | 32 | 31 | 1 | 镀锌层厚度 | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 东阳市顺风交通设施有限公司 | 浙江东永高速K9+200附近堆料场 | 10000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市天目电力配件有限公司 | 杭州公路交通设施工程有限公司 | 浙江东永高速K26+400附近堆料场 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 杭州京安交通工程设施有限公司 | 浙江东永高速三标堆料场 | 1000 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |
|  | 临安市卓潮紧固件有限公司 | 中铁十二局集团第一工程有限公司 | 福建漳州南联络线靖海高速B2合同段 | 104131 | 32 | 32 | 0 | / | 合格 | / |