附表二 交通运输部2012年度交通运输产品（公路工程土工布）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 产品名称及规格 | 抽样地点(路段) | 监督总体数(m2) | 抽样样本数(m2) | 按标准和设计值判定 |  | 判定依据 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |  |
| 1 | 长沙齐力土工合成防排水材料厂 | 长丝纺粘针刺非织造土工布、15KN | 京港澳国家高速湖南省长沙市绕城线东北、东南段及长沙绕城连接线 A3合同段渗沟 | 4000 | 6 | 合格 | / | GB/T17639-2008 | / |
| 2 | 长沙建益新材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 湖南省长韶娄高速公路第七合同段 | 6000 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 3 | 长沙建益新材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 湖南省长韶娄高速公路第十六合同段 | 1500 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 4 | 长沙建益新材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 京港澳国家高速湖南省长沙市绕城线东北、东南段及长沙绕城连接线 A5合同段渗沟 | 1800 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 5 | 江苏晟欣防排水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 甘肃省永古高速公路YG7标 安运隧道现场 | 500 | 4 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 6 | 盐城晟欣防排水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 甘肃省永古高速公路YG9标施工现场 | 1800 | 4 | 不合格 | 纵向断裂伸长率 | GB/T17638-1998 | 已整改，经确认合格 |
| 7 | 江苏盐城强祥防排水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 甘肃省永古高速公路项目第八合同段 8标施工现场 | 1000 | 4 | 不合格 | 纵向/横向断裂伸长率 | GB/T17638-1998 | 已整改，经确认合格 |
| 8 | 盐城晟欣防排水材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 甘肃省永古高速公路10标施工现场 | 1200 | 4 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 9 | 江苏昌吉利土工材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 河北省承赤高速14标 隧道洞身衬砌施工现场 | 1000 | 5 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 10 | 德州东方土工布材料股份有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 河北省茅荆坝（蒙冀界）至承德公路8标 头道沟隧道 | 4600 | 3 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 11 | 盐城市黑马防排水工程材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 河北省承赤高速公路10标 黄河沟隧道 | 5000 | 3 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 12 | 河北创隆工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 河北省承赤高速公路18标李家营2#隧道出口 | 709.6 | 4 | 不合格 | 纵向断裂强力 | GB/T17638-1998 | 已整改，经确认合格 |
| 13 | 衡水滨河工程橡塑有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 河北省承赤高速公路5标 南沟隧道 | 5000 | 10 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 14 | 安徽微风新型建材有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 贵州绥遵高速公路青檬段 观音寺隧道现场 | 10080 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 15 | 北京中联天盛建材有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 贵州省六枝至镇宁高速公路 龙宫隧道 | 1020 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 16 | 山东宏祥化纤集团有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 夏蓉高速贵州境清镇至织金镇 大山林隧道进口 | 1600 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 17 | 山东宏祥化纤集团有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 夏蓉高速贵州境清镇至织金镇 大山林隧道进口 | 1500 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 18 | 山东宏祥化纤集团有限公司 | 短纤针刺非织造土工布 | 夏蓉高速贵州境清镇至织金镇 老黑山隧道 | 1620 | 6 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 19 | 山东宏祥化纤集团有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆S310线麦盖提至喀什高速公司第四合同段 K89+000~K119+000 | 34986 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 20 | 陕西鑫盛工程材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆乌尔禾至阿勒泰高速公路K338+140-K338+240 | 3000 | 12 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 21 | 安徽浩锦工程材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G3014克乌高速公路工程项目第KW-1标段 K71+500~K72+000 | 50400 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 22 | 宜兴市神州土工材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G30135克拉玛依至塔城高速公路第二合同段项目部 | 10222 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 |  |
| 23 | 仪征市华诚土工材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G3015克塔高速公路KT-3标路基工程 | 6800 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 24 | 山东浩阳新型土工材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆克塔高速KT-1标 K2~K24 | 19020 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 25 | 山东浩阳土工材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G3014克乌高速公路工程项目第KW-1标段 AK0+000~AK0+100 | 9000 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 26 | 莱芜市安诺尔工程材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G3014克乌高速公路工程项目第KW-1标段 K38+030~K38+500 | 4500 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 27 | 仪征市力扬土工合成材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆S310线麦盖提至喀什高速公司第五合同段 X429线K30+000处 | 1820 | 6 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 28 | 仪征市长城土工复合材料有限公司 | 非织造布复合土工膜 | 新疆G3012阿克苏至喀什高速公路AK-3标 | 67230 | 12 | 合格 | / | JTG E50-2006标准和设计值 | / |
| 29 | 仪征市众威土工合成材料有限公司 | 短纤针刺非制造土工布 | 甘肃省金昌至武威高速公路路面二标 一工区 | 4000 | 8 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 30 | 广东肇庆俊富纤网材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布、200g/m2 | 生产企业仓库 | 1200 | 10 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |
| 31 | 广东肇庆俊富纤网材料有限公司 | 短纤针刺非织造土工布、300g/m2 | 生产企业仓库 | 1600 | 18 | 合格 | / | GB/T17638-1998 | / |