附件10

交通运输部2021年度公路水路行业产品（土工合成材料 土工织物）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督 总体数 | 抽样 样本数（组） | 按标准GB/T 17638-2017、GB/T 17639-2008、GB/T 17640-2008判定 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 批是否合格 | 不合格项 |  |
|  | 中泰恒邦工程技术有限公司 | 内蒙古交科路桥建设有限公司大查段公路工程施工总承包DCSG-1标段项目部 | 内蒙古自治区二广高速集阿联络线大板至查白音他拉段K568+500库房 | 1190m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁九局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目金沟隧道出口 | 10000m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁九局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目金沟隧道出口 | 18424m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁九局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第01工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目金沟隧道出口 | 18424m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁广州局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第02工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目钢筋棚 | 10000m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁六局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第03工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路蒲烟段和烟长段、本集高速公路桓集段PPP项目上抢子隧道物资仓库 | 28512m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁二局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第04工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路蒲烟段和烟长段、本集高速公路桓集段PPP项目红石隧道进口 | 10000m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁二局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第04工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路蒲烟段和烟长段、本集高速公路桓集段PPP项目红石隧道进口 | 8940m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东盈鑫土工材料有限公司 | 中铁五局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第05工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目1号拌合站 | 10000m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东盈鑫土工材料有限公司 | 中铁大桥局延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目第06工区项目经理部 | 吉林省延长高速公路大蒲柴河至烟筒山段PPP项目摇金沟隧道仓库 | 4200m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 安徽中路土工材料有限公司 | 浙江交工路桥建设有限公司 | 浙江省金丽温高速公路东延线大主山隧道 | 67卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东岭翔新材料有限公司 | 中国建筑股份有限公司蚌五高速公路路面分部 | 安徽省蚌五高速公路路面分部沥青拌合站 | 188卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 安徽省合枞高速公路四标桐城分部 | 135卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰安路德工程材料有限公司 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | 湖北省呼北高速公路宜都至鄂湘界段麒麟观隧道仓库 | 150卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰安九州土工材料有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖北省呼北高速公路宜都至鄂湘界段炉红山隧道进口仓库 | 67卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 仙桃市亚兴无纺制品有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省武阳高速公路黄石段1-1#拌和站临时仓库 | 5卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东金瑞祥土工材料有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省武阳高速公路黄石段黄坪山隧道进口仓库 | 40卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东金瑞祥土工材料有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 湖北省武阳高速公路黄石段七峰山隧道出口仓库 | 34卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水宝力工程塑料有限公司 | 湖南路桥建设集团有限责任公司白新高速公路第二标段项目经理部 | 湖南省白新高速公路第二标段线子岭隧道 | 7800m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东旭晨工程材料有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 广东省莞番高速公路第二合同段白石山隧道出口仓库 | 4卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 广东省莞番高速公路第三合同段马山隧道出口仓库 | 85卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰安市易通土工材料有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东省广连高速公路TJ03标罗家营隧道出口仓库 | 6卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏鼎泰工程材料有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 广东省广连高速公路TJ04标虎头山隧道仓库 | 5卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰安市瑞亨建材有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 广东省广连高速公路LM2标1号拌合站 | 22卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 广州腾飞建筑工程材料有限公司 | 中交二公局东萌工程有限公司 | 广东省广连高速公路LM3标3号拌合站 | 11卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 广西友联土工材料制造有限公司 | 重庆交通建设（集团）有限责任公司 | 广东省广连高速公路LM4标1号拌合站仓库 | 5卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东东锴工程材料有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司 | 广东省广连高速公路TJ11标元墩隧道 | 4卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 湖南阳光路迈新材料有限公司 | 中交第一航务工程局有限公司 | 广西壮族自治区浦清高速公路五标岭顶隧道进口 | 10卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东通泰工程材料有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 重庆市黔江区过境高速公路（渝湘高速联络线）工业园隧道出口仓库 | 20卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 昆明路迈土工合成材料制造有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路吴家梁隧道出口仓库 | 4卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东金地工程材料有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路A1合同段罗家梁隧道进口 | 138卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 重庆新海交通工程材料制造有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路B1合同段城开隧道进口 | 66卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 江苏鼎泰工程材料有限公司 | 中交路桥建设有限公司 | 重庆市城口（陕渝界）至开州高速公路蓼字隧道 | 190卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州同远锐华建设有限公司 | 中国建设股份有限公司 | 贵州省雷榕高速公路雷公山隧道左幅进口 | 20卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 贵州力强科技发展有限公司 | 贵州金仁桐高速六标二分部（中铁三局集团有限公司） | 贵州省金沙经仁怀至桐梓高速公路PPP项目六标耙蔬屯隧道出口 | 42卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东盈鑫土工材料有限公司 | 中铁十七局集团有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程六总包凤仪隧道口 | 20卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 浙江百川新型建材有限公司 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 云南省楚大高速公路扩容工程三总包后山隧道仓库 | 6卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 云南展鹏土工材料制造有限公司 | 云南交投公路建设第五工程有限公司 | 云南省宁永高速公路路面分部K39+800处 | 1800m2 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 陕西世诚建筑工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-13合同段交通产品库房 | 50卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 陕西世诚建筑工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-13合同段交通产品库房 | 9卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 西安永庆复合材料有限公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-14合同段交通产品库房 | 30卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 西安永庆复合材料有限公司 | 中交一公局第一工程有限公司 | 陕西省西安外环高速公路南段LJ-14合同段交通产品库房 | 8卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中铁十六局集团有限公司 | 甘肃省临大高速公路胡林家隧道进口 | 125卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水明光工程橡胶有限公司 | 中交二公局第三工程有限公司 | 甘肃省临大高速公路LD3标交通产品库房 | 21卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑料制品有限公司 | 中铁隧道局集团有限公司 | 甘肃省临大高速公路LD2标交通产品库房 | 244卷 | 1 | 合格 | / | / |
|  | 衡水丰源土工材料有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司加西公路3标项目总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-3标段摩天岭1号隧道进口 | 10000㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 青海钰荣工程材料有限公司 | 正平路桥建设股份有限公司加西公路JX-2标总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JS-2标段贾家沟隧道出口 | 15000㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东大庚工贸有限公司 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-1标段1号斜井材料库 | 15900㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 山东大庚工贸有限公司 | 中国水电建设集团十五工程局有限公司 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-1标段互助北山特长隧道1号斜井材料库 | 6000㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 泰安远浩土工材料有限公司 | 中交一公局集团有限公司加西公路3标项目总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-3标段黑林垭口隧道进口防水材料库房 | 29500㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司加西公路3标项目总承包部 | 青海省胶南至海晏公路加定（甘青界）至海晏（西海）段JX-3标段黑林垭隧道出口防水材料库房 | 10000㎡ | 1 | 合格 | / | / |
|  | 肥城联谊工程塑料有限公司 | 中交路桥建设有限公司白新高速第一标段项目经理部 | 湖南省白新高速公路第一标段1号拌合站 | 10000m2 | 1 | 不合格 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | / |
| 注： 1、GB/T 17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》； 2、GB/T 17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》； 3、GB/T 17640-2008《土工合成材料 长丝机织土工布》。 |