附件5

交通运输部2022年度公路水路行业产品（高分子防水材料 止水带）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 （m） | 抽样样本数（节） | 按标准GB/T 18173.2-2014判定 | 按实施规范JDCC 2020-16判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（节） | 不合格样本数（节） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 衡水尚德燃料电池科技有限公司 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环-市界段）一工区谷山村隧道 | 580 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河北广信橡胶科技有限公司 | 中铁二局第四工程有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环-市界段）饮马鞍隧道 | 270 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水众鑫工程橡塑有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环-市界段）清水1号隧道 | 150 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江阴海达橡塑股份有限公司 | 中铁十四局集团有限公司 | 北京市东六环（京哈高速-潞苑北大街）改造工程五标施工现场 | 300 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1. | 山东中誉工程材料有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段韩口隧道 | 122 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2. | 山东中誉工程材料有限公司 | 中建路桥集团有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段韩口隧道 | 122 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 1. | 江苏瑞拓新材料科技有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区南丹至天峨下老高速公路第4合同段钢筋场 | 130 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 2. | 江苏瑞拓新材料科技有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区南丹至天峨下老高速公路第4合同段钢筋场 | 100 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： GB/T 18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分:止水带》； JDCC 2020-16《止水带产品质量行业监督抽查实施规范》。 |