附件7

交通运输部2022年度公路水路行业产品（锚具）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数（套） | 抽样样本数（套） | 按JT/T 329-2010判定 | 按实施规范JDCC 2020-06判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（套） | 不合格样本数（套） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 柳州豪姆机械有限公司 | 北京市政路桥股份有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环-市界段）工程第九工区 | 280 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁一局集团第二工程有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环-市界段）工程军庄互通立交A匝道 | 252 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 北京市京雄高速公路（北京段）工程六工区 | 2700 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 中铁一局集团有限公司 | 北京市京雄高速公路（北京段）工程六工区 | 1500 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 北京市京雄高速公路（北京段）工程三工区 | 72 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 北京市京雄高速公路（北京段）工程三工区 | 72 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州富锚机械有限公司 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ05标 | 240 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州富锚机械有限公司 | 腾达建设集团股份有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ05标 | 342 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ03标 | 99 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ03标 | 72 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州正东预应力锚具有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ01标 | 154 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 杭州正东预应力锚具有限公司 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 浙江省湖杭高速公路吴兴至德清段TJ01标 | 154 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南平征工程机械有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程现场 | 900 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南平征工程机械有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程现场 | 167 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南平征工程机械有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程现场 | 408 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南平征工程机械有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程现场 | 736 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 河南平征工程机械有限公司 | 中铁隧道局集团建设有限公司 | 河南省新晋高速公路块村营至营盘(省界)段工程现场 | 536 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路宁陵至沈丘段第5标段 | 648 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路宁陵至沈丘段第5标段 | 1421 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路宁陵至沈丘段第6标段 | 1340 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 安徽金星预应力工程技术有限公司 | 中铁七局集团有限公司 | 河南省濮新高速公路宁陵至沈丘段第6标段 | 500 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 广东冠粤路桥有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ2标 | 150 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市威尔姆预应力有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ5标 | 257 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 广东省珠海市鹤港高速公路二期HGTJ8标 | 130 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州欧维姆机械股份有限公司 | 广西路桥工程集团有限公司 | 广西壮族自治区南丹至天峨下老高速公路龙滩特大桥 | 560 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都市宏建路桥机械有限公司 | 中交第二航务工程局有限公司 | 四川省南成高速公路LJ1标预制梁场 | 580 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 四川零公里工程构件有限责任公司 | 四川路桥华东建设有限责任公司 | 四川省南成高速公路LJ2标预制梁场 | 200 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 柳州市桥厦科技发展有限公司 | 中铁二局第一工程有限公司 | 贵州省桐新高速公路桑木坝大桥 | 76 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 天津豪越预应力有限公司 | 陕西建工机械施工集团有限公司 | 陕西省榆商高速公路韦罗段库房 | 58 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 甘肃北锚预应力技术开发有限公司 | 中交一公局集团有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K27+800处 | 126 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都川锚路桥机械有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 青海省策克至磨憨公路乐都至化隆段K45+700处 | 153 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 开封市建彤预应力设备有限公司 | 河南省路桥建设集团有限公司 | 新疆维吾尔自治区阿布高速公路第2标段梁场 | 260 | 6 | 6 | 0 | / | 合格 | / | / |
| 注： JT/T 329-2010《公路桥梁预应力钢绞线用锚具、夹具和连接器》； JDCC 2020-06《公路桥梁预应力钢绞线用锚具产品质量行业监督抽查实施规范》。 |