附件8

交通运输部2022年度公路水路行业产品（土工合成材料 土工织物）质量监督抽查结果汇总表

| 序号 | 生产企业名称 | 施工单位 | 抽样地点 | 监督总体数 | 抽样样本数（组） | 按标准GB/T 17638-2017、GB/T 17639-2008、GB/T 17640-2008判定 | 按实施规范JDCC 2021-28判定监督总体（批）是否通过（合格） | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格样本数（组） | 不合格样本数（组） | 不合格项 |  |  |  |
|  | 泰安森泰土工材料有限公司 | 中铁二局第四工程有限公司 | 北京市国道109新线高速公路（西六环路-市界段）工程五工区 | 6700m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 哈尔滨道阳新型材料有限公司 | 四川公路桥梁建设集团有限公司 | 辽宁省奈曼至营口高速公路福兴地（蒙辽界）至阜新段 第1标段 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 沈阳宏晨工程材料有限公司 | 抚顺公路建设集团有限公司、 中铁十七局集团有限公司 | 辽宁省奈曼至营口高速公路福兴地（蒙辽界）至阜新段第2标段 | 5卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江西誉为新型材料有限公司 | 中化学交通建设集团有限公司 | 江西省大广高速公路吉安至南康段B2标段 | 10卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 江西省交通工程集团有限公司 | 江西省大广高速公路吉安至南康段C2标段 | 12卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 江西省大广高速公路吉安至南康段C3标段 | 7卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 湖南东品新材料有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 湖北省武大高速公路河口至鄂豫界段同兴隧道 | 88卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水新陆交通器材有限公司 | 浙江交工集团股份有限公司 | 湖北省张南高速公路宣咸段白地坪2#隧道仓库 | 15卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 盐城市龙昌塑胶制品有限公司 | 中铁二十一局集团有限公司 | 湖北省张南高速公路宣咸段邹家坡隧道材料仓库 | 91卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 衡水新陆交通器材有限公司 | 湖北交投建设集团有限公司 | 湖北省张南高速宣咸段瓦窑坪隧道材料仓库 | 13卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 泰安同宇建材有限公司 | 中铁大桥局集团有限公司 | 湖北省宜来高速鹤峰东段二标八峰隧道 | 7卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 泰安市瑞亨建材有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ5合同段 | 8卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 泰安市瑞亨建材有限公司 | 保利长大工程有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ1合同段 | 5卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 山东天海新材料工程有限公司 | 中铁十二局集团有限公司 | 广东省珠海市香海大桥 | 6卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 泰安市瑞亨建材有限公司 | 中铁十一局集团有限公司 | 广东省沈海高速公路深汕西改扩建工程TJ8标 | 13卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 江苏海之美工程材料有限公司 | 中铁二十四局集团有限公司 | 四川省南潼高速公路龙凤山隧道 | 699m2 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 成都宏钜环保科技有限公司 | 中铁二局第一工程有限公司 | 贵州省桐新高速公路 舒家岩隧道 | 50卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 仪征市众威无纺材料有限公司 | 中交二公局第四工程有限公司 | 青海省尖扎至共和公路工程牙什尕至阿什贡段万里沟隧道 | 20卷 | 1 | 1 | 0 | / | 合格 | / | / |
|  | 泰安恒大工程材料有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司 | 湖北省宜来高速公路鹤峰东段一标马蹄岩隧道 | 65卷 | 1 | 0 | 1 | 横向断裂强度、横向标称断裂强度对应伸长率 | 不合格 | / | / |
|  | 贵州力强科技发展有限公司 | 中铁三局集团有限公司 | 贵州省金仁桐高速公路耙蔬屯隧道 | 34卷 | 1 | 0 | 1 | 纵、横向断裂强度；纵、横向标准强度对应伸长率； CBR顶破强力；纵、横向撕破强力 | 不合格 | / | / |
|  | 北京东方雨虹防水科技股份有限公司 | 中铁十七局第三工程有限公司 | 贵州省金仁桐高速公路罗家堡隧道 | 67卷 | 1 | 0 | 1 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
|  | 重庆渝美鑫实业有限公司 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | 贵州省纳赫高速公路第1标段2号钢筋加工场 | 13卷 | 1 | 0 | 1 | 纵、横向标准强度对应伸长率 | 不合格 | / | 工程项目已更换生产企业 |
| 注： 1、GB/T 17638-2017《土工合成材料 短纤针刺非织造土工布》； 2、GB/T 17639-2008《土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布》； 3、GB/T 17640-2008《土工合成材料 长丝机织土工布》； 4、JDCC 2021-28《土工合成材料 土工织物产品质量监督抽查实施规范》。 |